# 1-CONDIÇÕES GERAIS

## 1.1-Amplitude de Designação

Para efeito desta NESE, serão considerados como “Fundações” os seguintes corpos e/ou elementos de uma edificação:

1.1.1- Blocos;

1.1.2- Sapatas;

1.1.3- Vigas de Fundação;

1.1.4- “Radiers”;

1.1.5- Estacas;

1.1.6- Tubulões;

1.1.7- Blocos de Coroamento;

1.1.8- Vigas de Equilíbrio ou Vigas Alavancas.

## 1.2- Normas e Prescrições

A execução das fundações deverá satisfazer às normas da ABNT atinentes ao assunto, especialmente às NBR-6122 (NB-51) e NBR-6118 (NB-1), e aos Códigos e Posturas dos Órgãos Oficiais que jurisdicionem a localidade onde será executada a obra.

## 1.3-Escoramentos

Correrá por conta da Empreiteira a execução de todos os escoramentos julgados necessários.

## 1.4-Agressividade do Lençol d’água

1.4.1-Caberá à Empreiteira investigar a ocorrência de águas agressivas no subsolo, o que, caso constatado, será imediatamente comunicado à CODEVASF.

1.4.2-A proteção das armaduras e do próprio concreto contra a agressividade de águas subterrâneas será objeto de estudos especiais por parte da Empreiteira, bem como de cuidados de execução no sentido de assegurar-se a integridade e durabilidade da obra.

1.4.3-As conclusões dos estudos referidos no item anterior, bem como os processos e cuidados a serem adotados na execução dos trabalhos, serão submetidos à prévia aprovação da CODEVASF, sem que tal aprovação prejudique de qualquer forma o disposto no item 1.5  “Responsabilidade” - a seguir.

1.5-Responsabilidade

A execução das fundações implicará na responsabilidade integral da Empreiteira pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra.

## 1.6-Modificações e Acréscimos

1.6.1-Apesar de caracterizado pelos ensaios referidos na NESE-01, item 2, poderá ocorrer que durante a execução dos serviços a natureza ou comportamento do terreno imponha modificações no tipo de fundação adotado. Nesta hipótese, deverá a Empreiteira submeter à CODEVASF as alternativas possíveis para solução do problema.

1.6.l.1-Aprovada pela CODEVASF a solução mais conveniente, caberá â Empreiteira todas as providências concernentes às modificações do respectivo projeto.

1.6.2-Qualquer modificação que no decorrer dos trabalhos se faça necessária nas fundações só poderá ser executada depois de autorizada pela CODEVASF, sem prejuízo do disposto no item 1.5 - “Responsabilidade”, retro.

## 1.7-Concreto

Todos os elementos de concreto na presente etapa deverão seguir rigorosamente a NESE-05, adiante, em tudo o que couber.

# 2-EM SUPERFÍCIE

## 2.1-Definição

Fundação direta, em superfície ou rasa, é aquela colocada imediatamente abaixo da parte mais inferior da sua estrutura, onde as pressões se transmitem pela base, diretamente ao terreno de apoio, sendo desprezível a parcela correspondente à transmissão pelo atrito lateral.

## 2.2-Generalidades

2.2.1-Aplicar-se-á às fundações em superfície o disposto  no item 01 desta NESE.

2.2.2-O concreto a ser utilizado deverá satisfazer às condições previstas em projeto (fck, “slumps” etc.),bem como às prescrições contidas na NESE-05 em tudo o que lhe for aplicável.  Satisfeitas as condições retrocitadas, a CODEVASF admitirá o emprego do concreto estrutural para armar - conforme EME-12/l0-D, ou o concreto ciclópico - conforme NESE-06, de acordo com o tipo de fundação, adiante definida.

2.2.3-Na execução das fundações em superfície a Empreiteira deverá cingir-se rigorosamente à profundidade prevista no projeto; a escavação será levada até a cota onde o terreno apresentar resistência suficiente.

2.3-Preparo para Lançamento

2.3.1-O procedimento necessário para um preparo satisfatório da superfície de fundação, sobre a qual o concreto será lançado, é governado pelas exigências de projeto e pelas condições e tipo do material de fundação.

2.3.2-Antes do lançamento do concreto para confecção  dos elementos de fundação, as cavas deverão ser cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como: madeira, solos carreados por chuvas etc.

2.3.3-Em caso de existência de água nas valas de fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência.

2.3.4-O  fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de concreto magro (CS-2) de pelo menos 6 cm.

2.3.5-Em nenhuma hipótese os elementos serão concretados usando o solo diretamente como forma lateral.

2.3.6 -Preparo da Fundação em Rocha

- Quando o projeto determinar uma perfeita aderência rocha-concreto, a superfície da rocha deverá ser preparada com certa rugosidade, seguida de uma limpeza total da área de fundação.

- Rochas soltas, argamassas secas, depósitos orgânicos, substâncias oleosas, friáveis e outros materiais estranhos deverão ser removidos.

- Fissuras abertas, impregnadas de argila ou outros materiais finos, deverão ser limpas com jatos de ar e água até uma profundidade adequada.

- A complementação da limpeza será feita através do uso de picaretas, alavancas, vassouras duras, jatos de areia ou outros métodos adequados.

- As águas que procedem da parte externa da fundação a ser concretada deverão ser ensecadas e orientadas para locais de bombeamento.

- 2.3.7-Deverá ser observado o disposto na NESE-05 no tocante a controles e testes do concreto a se reutilizado.

- 2.4 -Tipos de Fundações em Superfície

- 2.4.1-Blocos de Fundação

- Aplicar-se-á aos blocos de fundação o disposto nos itens 2.2 e 2.3, retro, mais o adiante especificado

- Trata-se de fundação em superfície, isolada, rígida ou indeformável. Serão utilizados em geral quando as cargas estruturais não forem muito elevadas e a taxa admissível no terreno não for muito reduzida.  Serão caracterizados por sua grande altura.

- As seções dos blocos deverão ter dimensões tais que evitem que as tensões de tração ultrapassem a tensão admissível do concreto.

- Para evitar-se também o aparecimento de tensão no concreto, deverá haver rigoroso controle de locação dos elementos.

- No caso da existência de tensões de tração, haverá necessidade de se armar a base do bloco para absorver os esforços devidos à flexão.

- Os blocos de fundação poderão ter as seguintes formas:

- a)	Tronco cônicos;

- b)	Tronco piramidais.

- Os blocos de fundação poderão apresentar faces Inclinadas ou Degraus Verticais.

- 2.4.2 -Sapatas

- Aplicar-se-á às sapatas o disposto aos itens 2.2 e 2.3, retro, mais o adiante especificado.

- 2.4.2.1-Sapatas Isoladas

- Trata-se de fundação em superfície, isolada, semi  flexível ou semi-rígida, rasa,   	         confeccionada em concreto armado.

- 2.4.2.2 - Sapatas Corridas-Contínuas

- Fundação em superfície, contínua, rígida, confeccionada em concreto armado.

- Utilizadas quando a base de duas ou mais sapatas se superpõem, por exigência de   	  cálculo.

- Os esforços de tração produzidos na parte inferior da sapata serão absorvidos pela armadura, que deverá estar convenientemente envolvida no concreto de modo a evitar a corrosão.

- Para evitar-se o aparecimento de tensões acima das previstas em projeto, deverá haver rigoroso controle na locação dos elementos, bem como nos respectivos ângulos de inclinação previstos.

- No caso de sapatas contíguas, assentes em cotas diferentes, deverá se concretar primeiramente a sapata situada na cota mais baixa, respeitando-se também as condições impostas na NBR-6122 (NB-51) em seu item. 6.3.

- Competirá à Empreiteira verificar se a taxa de fadiga (taxa de trabalho do terreno) é compatível com a adotada pelo autor do projeto de fundações, concretando as sapatas em camadas do solo  que assegurem a perfeita estabilidade da obra.

- 2.4.3-Vigas de Fundação

- Aplicar-se-á às vigas de fundação o disposto nos itens 2.2 e 2.3, retro, mais o adiante especificado.

- 2.4.3.1-Fundação  em superfície, semiflexível ou semi-rígida, em forma de viga    contínua e  comum a vários pilares, cujo centro, em planta, esteja situado  em  um mesmo alinhamento.  Serão  de  concreto  armado,   destinadas  a  transmitir ao terreno as cargas provenientes de todos os pontos (pilares) a  elas associados.

- 2.4.4-Radiers

- 2.4.4.1-Fundação em superfície, contínua e rígida, apresentando em geral a      disposição de uma plataforma ou laje de concreto armado ou não.  As cargas são transmitidas ao solo através de uma superfície igual ou superior à da obra.

- 2.4.4.2-Caberá à Empreiteira, por ocasião da escavação do local onde será executado o radier, chegar a uma cota de assentamento a mais homogênea possível e com taxa de trabalho do solo compatível com as cargas do projeto.

- 2.4.4.3-Deverá a Empreiteira proceder a um perfeito nivelamento da área, levando em consideração a uniformidade das pressões a que será submetido o radier.

- 2.4.4.4-Os mesmos cuidados citados no item anterior deverão ser observados quando do lançamento da camada de concreto magro (CS-2).

- 2.4.4.5-Tanto em radiers homogêneos, quanto em radiers de espessuras variadas, deverá haver um perfeito nivelamento das lajes, de modo a não comprometer a estabilidade da obra.

- 2.5-Vigas Alavancas ou Vigas de Equilíbrio

- São vigas destinadas a transmitir parte das cargas de um elemento de fundação                        	         a outro contíguo.

- 2.5.1-Aplicar-se-á às vigas alavancas o disposto na NESE-05, além das prescrições contidas nos itens 2.2 e 2.3, retro.

- 2.6- Muros de Arrimo

- São estruturas projetadas para suportar esforços laterais decorrentes de maciços de terra e/ou água.

- 2.6.1-Tipos

- Muros de Gravidade.

- Muros de Gravidade Aliviados.

- Muros de Flexão

- Muros de Contra-Forte.

- Muros de Estacas Pranchas.

- 2.6.2-Os muros de arrimo, quando não especificado de modo diverso, poderão ser construídos de alvenaria (pedra e tijolo), concreto, madeira e aço, a critério da Fiscalização.

- 2.6.3-Competirá à Empreiteira a execução de todos os muros de arrimo necessários, previstos em projeto.

- 2.6.4-O projeto dos muros de arrimo, quando não fornecido pela CODEVASF, deverá ser elaborado pela Empreiteira, que os submeterá à apreciação e autenticação da Fiscalização, antes de sua execução, sem prejuízo do item 1.5 desta NESE.

- Conforme o caso e a critério da Fiscalização, poderá ser exigida, juntamente com os desenhos e detalhes de execução, a memória de cálculo do elemento em pauta.

- 2.6.5-Os muros de arrimo deverão ser executados em conformidade com o disposto na NESE-05, quando o material utilizado for concreto, sendo que o mesmo deverá ser impermeável.

- Os muros deverão ser dotados de dispositivos de drenagem, o que deverá ser previsto em projeto, conforme item 2.6.4, retro.

- 2.6.6-Após a execução do muro, o mesmo deverá ser impermeabilizado conforme disposto na NESE-08 e CADERNO DE ENCARGOS-TOMO VII, antes da execução final do movimento de terra.

- 2.6.7-A CODEVASF admitirá a utilização do muro de arrimo como elemento de fundação direta no solo, desde que seja calculado para isso e esteja assentado em cota cuja resistência do solo seja compatível com as  cargas  a que será submetido.

- 2.7- Prova de Carga

- 2.7.1-As provas de carga das fundações em superfície, quando julgadas necessárias pela Fiscalização, deverão obedecer ao preconizado na NBR-6489 (NB-27).

# 3-EM PROFUNDIDADE

## 3.1-Condições Gerais

### 3.1.1-Definição

- Quando os solos próximos à superfície do terreno são dotados de baixa capacidade de carga e compressíveis, não permitindo o emprego de fundações em superfície, as cargas estruturais são transferidas para os solos de maior capacidade de suporte situados em maiores profundidades, por meio de fundações ditas profundas.

### 3.1.2-Generalidades

- Aplicar-se-á ás fundações em profundidade o disposto no item l desta NESE.

- Sob qualquer elemento de concreto em contato com o solo (vigas, lajes, cintas) será estendida uma camada de concreto magro (CS-2) de pelo menos 6 cm.

- Caso a execução das fundações seja subempreitada à firma especializada, deverá a Empreiteira submeter à apreciação prévia da CODEVASF todas as credenciais da firma e somente após autorização da CODEVASF os serviços poderão ser iniciados.

- A firma subempreiteira, mencionada no item anterior, deverá obrigatoriamente estar ciente de todas as normas e especificações contidas no CADERNO DE ENCARGOS, relativas a estes serviços.

- Não serão admitidas fundações do tipo “profundas” com comprimentos inferiores a 3 metros.

- Ao efetuar a fundação em profundidade, não deverá a Empreiteira cingir-se às profundidades preestabelecidas em projeto, mas prosseguir na cravação e/ou escavação até onde a camada de base apresentar resistência compatível com as cargas previstas para as fundações.

- Qualquer modificação que, durante a execução dos trabalhos, se faça necessária nas fundações, só poderá ser executada depois de autenticada pela CODEVASF, sem que tal autenticação prejudique de qualquer modo o disposto no item 1.5 da NESE-04, retro, quanto à responsabilidade da Empreiteira.

- Correrão por conta da Empreiteira todas as despesas necessárias com escoramentos de construções vizinhas e sustentação de taludes, ou quaisquer outros julgados necessários para a perfeita execução e estabilização da obra.

## 3.2-Estacas

- 3.2.l - Definição

- São elementos de fundação executados por equipamento à superfície do terreno, caracterizados pelo seu comprimento e pequena seção transversal.  São, em  geral,  de forma cilíndrica ou prismática, sendo suas principais funções:

- Transferir cargas a certa profundidade, em solos com pouca capacidade de suporte por meio de atrito lateral ao longo do fuste (estacas flutuantes);

- Transferir cargas através de água ou de camadas pouco resistentes a um nível do terreno suficientemente capaz de absorvê-las (estacas carregadas de ponta);

- Transferir cargas ao terreno por meio de atrito lateral e de ponta;

- Compactar solos arenosos, a fim de aumentar sua capacidade de carga (estaca de compactação);

- Levar a fundação a uma profundidade suficientemente segura aos fenômenos de erosão;

- Conter empuxo de terra ou de água.

- 3.2.2-Tipos de Estacas

- 3.2.2.1-Estacas de Concreto

- a)	Moldadas no solo

- Brocas

- Strauss

- Simplex

- Duplex

- Triplex

- Franki

- b)	Estacas pré-moldadas

- 3.2.2.2-Estacas Metálicas

- 3.2.2.3-Estacas de Madeira

- 3.2.3-Prescrições Gerais

- Na execução das estacas, o operador não deverá cingir-se rigorosamente à profundidade prevista no projeto, realizando, porém, a cravação até onde a nega da estaca e o material extraído indicarem a presença de camada suficientemente resistente para suportar a obra a ser executada.

- o conceito de nega, a ser aplicado conforme descrito acima, será empregado para o controle de cravação da estaca, não sendo recomendável seu uso para determinação da capacidade de carga da estaca. Quando não definido no projeto ou especificações, a nega admitida pela Empreiteira será de 20 mm para 10 golpes de martelo, obtida na terceira tentativa consecutiva.

- As fundações não poderão ter os blocos invadindo o terreno vizinho, nem o passeio da rua.

- No caso de estacas parcialmente cravadas no solo, deverá ser apresentada justificativa de segurança das mesmas quanto à flambagem.

- As estacas terão o comprimento mínimo necessário, evitando-se tanto quanto possível soldas ou emendas.

- Quando da cravação de estacas vizinhas, sobretudo a distâncias inferiores a 5 diâmetros e, mais particularmente, no caso de peças moldadas no solo, serão tomados os maiores cuidados no sentido de evitar-se a possível danificação das estacas existentes(recém-cravadas) pela penetração das novas.

- No cálculo das fundações em profundidade, serão considerados os momentos e os esforços verticais e horizontais.

- Deverá ser considerado também que a carga total de um bloco composto de várias estacas é menor que a soma das capacidades individuais das estacas, e que é tanto menor quanto maior for o número de estacas.

- As cabeças das estacas, caso seja necessário, deverão ser cortadas com ponteiros, até que se atinja a cota de arrasamento prevista, não sendo admitido nenhum outro aparelho para tal serviço.

- Depois de cravadas, confeccionadas ou prensadas as estacas, haverá necessidade de se lhes aparelharem as cabeças, para a ligação no bloco de coroamento ou vigas.  Deverão ser tomadas as seguintes medidas:

- a) Para cortar o concreto, utilizar ponteiros bem afiados, trabalhando horizontalmente       e se possível um pouco inclinados para cima;

- b) Deverá ser feito o corte do concreto em camadas de pouca altura, iniciando da periferia em direção ao centro;

- c) As cabeças das estacas deverão ficar sempre normais ao eixo das mesmas.

- As estacas deverão penetrar no bloco de coroamento pelo menos 10 cm para estacas de concreto e 20cm para estacas metálicas, salvo especificação contrária.

- 3.2.4-Blocos de Coroamento

- Em todos os blocos de coroamento deverão ser utilizadas formas de madeira, conforme NESE-05.

- Como o fundo da cava será recoberto com concreto magro, deverá ser evitado que ele cubra a cabeça das estacas.  Para tanto, recomendar-se-á que a cabeça da estaca fique em cota mais alta que o fundo da escavação. A cota definitiva só devera ser atingida após o lançamento do concreto magro.

- 3.2.5-Estacas de Concreto - Moldadas no Solo

- 3.2.5.1-Generalidades

- As estacas serão moldadas no solo por meio de tubo de aço ou equipamento adequado, com um bulbo de alargamento da própria massa de concreto, na base, e deverão atender às normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular as NB-49, NBR-6118 (NB-1), NBR-6122 (NB-51), além do adiante especificado.

- O diâmetro mínimo será de 25 cm.

- As estacas moldadas no solo poderão ser armadas ou não, com revestimento perdido ou recuperável, conforme o caso.

- A dosagem do concreto que será utilizado na confecção das estacas deverá ser racional; admitir-se-á, contudo, a critério da Fiscalização, a dosagem empírica, quando a taxa nominal de trabalho da estaca for de 10 t.

- No caso de se adotar a dosagem empírica, o concreto das estacas apresentará um teor mínimo de cimento, 300 kg/m3 de concreto, e será de consistência plástica.

- Em qualquer das hipóteses anteriores, deverá a Empreiteira fazer prova junto à CODEVASF de que  a dosagem do concreto que será utilizado na confecção das estacas atende às exigências de projeto.

- Para cumprimento do acima, deverão ser executados pela Empreiteira, a critério da Fiscalização, todos os ensaios necessários à perfeita caracterização da qualidade do concreto empregado nas estacas.

- O espaçamento das estacas de eixo a eixo, deverá ser, no mínimo três vezes o diâmetro da menor delas.

- Quando não especificado de modo diverso, o recobrimento mínimo das armaduras da 	estacas será de 25 mm.

- As estacas sujeitas a deslocamento horizontal serão dotadas de armaduras e dispositivos adequados para absorver os esforços oriundos do citado deslocamento.

- As partes superiores dos fustes das estacas serão ligadas entre si por percintas ou blocos de fundações de concreto armado, de conformidade com indicações do projeto.

- Não se deverá utilizar blocos de coroamento com mais de 6 estacas.

- 3.2.5.2-Tolerâncias de Execução

### a)-Quanto à excentricidade

- De estacas isoladas não travadas:

- No caso de estacas isoladas não travadas em duas direções aproximadamente ortogonais, será tolerado um desvio entre eixos de estaca e ponto de aplicação da resultante das solicitações do pilar de 10% do diâmetro da estaca.

- Será obrigatório, na verificação de segurança à flambagem do pilar, levar em conta um acréscimo de comprimento de flambagem dependente das condições de engastamento da estaca.

- De estacas isoladas travadas:

- Neste caso as vigas de travamento deverão ser dimensionadas para a excentricidade real quando a mesma ultrapassar o valor do item anterior.  Quanto à flambagem e verificação, deverá ser feita apenas quanto ao pilar.

- De conjunto de estacas alinhadas:

- Para excentricidade na direção do plano das estacas deverá ser verificada a solicitação nas estacas.

- Admitir-se-á sem correção um acréscimo de no máximo 15% sobre a carga admissível de projeto da estaca.

- Acréscimos superiores a este deverão ser corrigidos mediante acréscimo de estacas ou recurso estrutural.

- De conjunto de estacas não alinhadas:

- Deverá ser verificada a solicitação em todas as estacas, admitindo-se na estaca mais solicitada seja ultrapassada em 15% a carga admissível de projeto.  Acréscimos superiores a este deverão ser corrigidos conforme item anterior.

- b) Quanto ao desvio   da inclinação

- Sempre que uma  estaca apresentar desvio angular em  relação à posição projetada, deverá ser feita verificação de estabilidade, tolerando-se sem medidas corretivas um desvio de 1:100.

- Em se tratando de grupo de estacas, a verificação deverá ser feita para o conjunto, levando-se em conta a contenção do solo e as ligações estruturais.

- 3.2.5.3-Tipos de Estacas

#### 3.2.5.3.1-Estacas Tipo Strauss

- a)-Definição

- São estacas executadas com revestimento metálico recuperável, de ponta aberta, de modo a permitir a escavação do solo.  Poderão ser de concreto simples ou armado.

### b)-Utilização

- Serão utilizadas para resistir a esforços verticais de compressão ou de tração.  A CODEVASF só admitirá seu uso em solos onde a camada resistente se situe acima do nível aquífero, sendo terminantemente vedada sua utilização em argilas submersas de consistência muito mole.  As estacas terão comprimento máximo de 15 m.

#### 3.2.5.3.2-Estacas Tipo Franki

##### a)-Definição

- São estacas moldadas “in loco”, executadas com revestimento metálico recuperável, de base alargada, sendo para isso necessário que os últimos 150 litros de concreto sejam introduzidos com uma energia mínima de 2,5 MNm para estacas de diâmetro inferior ou igual a 45 cm, e 5,0 MNm para estacas de diâmetro superior a 45 cm.

##### b)-Utilização

- Poderá ser utilizada em qualquer tipo de solo.  Merecerá cuidados especiais quando empregada em argilas submersas de consistência mole.  Em argilas médias e rijas e em locais onde a cravação poderá acarretar danos a prédios vizinhos será obrigatório que o fuste seja feito por escavação.

#### 3.2.5.3.3-Estacas Tipo Broca

##### a)-Definição

- São estacas moldadas “in loco”, executadas sem revestimento, de modo a transmitir para camadas mais resistentes do solo as cargas a que serão submetidas.

##### b)-Utilização

- Seu uso será limitado a terrenos com coesão (por exemplo, argila), desde que a camada suporte do solo esteja acima do nível de água.

- A CODEVASF admitirá seu emprego apenas em serviços sem grandes responsabilidades (muros, divisórios, galpões etc.). Em nenhuma hipótese será admitido seu emprego quando submetidas a cargas superiores a 10 t.

#### 3.2.5.3.4-Estacas Tipo Simples-Duplex-Triplex

##### a)-Definição

- São estacas moldadas no solo, com revestimento metálico recuperável, com concreto simplesmente lançado sem apiloamento.

##### b)-Utilização

- O uso dessa estaca somente será permitido excepcionalmente, a critério da CODEVASF, mediante autorização por escrito.  Entretanto, tecnicamente, seu emprego será restrito em argilas submersas de consistência muito mole e em argilas plásticas médias e rijas.  Em hipótese alguma será admitido seu emprego quando em um terreno permeável com possibilidade de percolação de água; nem quando a camada de solo resistente às cargas aplicadas estiver situada abaixo do lençol freático.

- 3.2.6-Estacas de Concreto Pré-Moldadas - Cravadas

- 3.2.6.1-As estacas pré-moldadas de concreto armado, cravadas no solo, deverão atender às seguintes condições:

- Deverão ser dotadas de armadura para resistir aos esforços de transporte, manipulação e cravação, além do trabalho normal a que estarão sujeitas, inclusive deslocamento horizontal.

- O dimensionamento será conforme normas NBR-6122 e 6188 (NB-51 e 1) .

- O espaçamento mínimo entre os eixos será de 2,5 vezes o diâmetro da estaca ou do círculo de área equivalente.

- O recobrimento mínimo das armaduras das estacas será de 25 mm.

- O concreto apresentará uma resistência (fck) mínima de 20 MPa (200 kg/cm2).

- O concreto será adensado por vibração e submetido a cuidadosa cura.  No caso de ocorrência de águas ou solos agressivos, serão adotadas medidas especiais de proteção ao concreto.

- A tolerância admissível para os desvios das estacas obedecerá ao disposto no item 3.2.5.2, descrito anteriormente.

- Caso haja necessidade de emendas, estas deverão resistir a todas as solicitações que nelas ocorrerem.  As emendas deverão ser efetuadas mediante o emprego de luvas de aço, onde o comprimento mínimo de cada aba de encaixe seja de 2 vezes o diâmetro médio da estaca.

- Durante a cravação deverá haver rigoroso controle com relação à verticalidade, corrigindo-se qualquer irregularidade neste sentido.

- A cravação será executada por bate-estacas, equipado com martelo especial apropriado, de modo que a estaca penetre com maior verticalidade.  Deverão ser obedecidas as recomendações da NBR-6122(MB-51) item 7.6.1.4 - no que se refere à relação entre o peso do pilão e o peso da estaca.

- Para evitar-se a compactação indevida do solo, impedindo a penetração de estacas vizinhas em um mesmo bloco, a seqüência de cravação deverá ser do centro do grupo para a periferia, ou de um bordo em direção ao outro.

- Nas estacas vazadas de concreto, antes da concretagem do bloco o furo central deverá ser convenientemente tamponado.

- Deverá ser utilizado um capacete de aço com coxim de madeira para proteção da cabeça da estaca durante a cravação.

- A nega máxima admitida para as estacas pré-moldadas será de 30 mm/10 golpes.

- O comprimento mínimo de cravação das estacas deverá ser de 5 metros.

- 3.2.6.2-Controle de Execução

- a)-Deverá a Empreiteira apresentar à CODEVASF planilha contendo:

- Comprimento real da estaca abaixo do arrasamento.

- Suplemento utilizado - tipo e comprimento.

- Desaprumos, desvio de locação e quebras ocorridas.

- Características do equipamento de cravação, contendo: peso do martelo, diâmetro, altura de queda do martelo, número de golpes/minuto etc.

- Cota de arrasamento.

- Número de golpes/metro para cada estaca.

- Data da cravação.

- Nega final obtida em cada estaca (para 10 golpes de martelo).

- Deslocamento e levantamento de estacas, por efeito de cravação de estacas vizinhas, quando ocorrer.

- b)-Deverá a Empreiteira apresentar diagrama de cravação em pelo menos 10% das estacas, sendo obrigatoriamente incluídas as estacas mais próximas aos furos de sondagem.

- 3.2.6.3-Tipos de Estacas Pré-Moldadas de Concreto

- A CODEVASF admitirá a utilização de 3 tipos principais: em concreto armado; em concreto armado centrifugado e em concreto armado pretendido.

- Quaisquer dos tipos retromencionados deverão satisfazer às condições de projeto, sua compatibilidade com o tipo de solo, além de uma resistência mínima (fck) de 20 MPa (200 kg/cm2)

- 3.2.7-Estacas Metálicas

- 3.2.7.1-Definição

- Trata-se de elementos de fundação constituídos por perfis laminados ou soldados, simples ou múltiplos, tubos de chapa dobrada (seção quadrada, circular ou retangular), apresentando elevada resistência de ponta, bem como carga de trabalho em  torno de 800 kg/cm2 .

- 3.2.7.2 -Utilização

- Serão empregadas em  qualquer tipo de solo, sendo mais indicadas para os casos onde as peças têm função múltipla (fundação, escoramento e estrutura).

- 3.2.7.3-Tipos

- A CODEVASF admitirá o emprego de: perfis H, perfis I, perfis tubulares e perfis soldados.

- 3.2.8-Estacas de madeira

- 3.2.8.1-Definição

- São elementos de fundação em profundidade, sendo atualmente aplicadas apenas em casos particulares; constituídas das seguintes madeiras: maçaranduba, pau d’arco, ipê, baraúna e mais comumente o eucalipto.

- 3.2.8.2-Utilização

- As estacas de madeira somente poderão ser utilizadas quando totalmente submersas, não sendo permitido seu emprego com matacões. A CODEVASF admitirá sua utilização apenas em casos excepcionais, após prévia autorização.

- 3.2.9-Provas de Carga - Estacas

- As provas de carga das fundações em profundidade quando julgadas necessárias pela Fiscalização, deverão obedecer ao preconizado na NBR-6121 (NB-20).

- 3.3-Tubulões

- 3.3.1-Definição

- São elementos cuja função é transmitir as cargas estruturais para os solos de maior capacidade de suporte situados em maiores profundidades. São caracterizados por seção transversal que permite escavação interna, com entrada de pessoal em seu interior.

- Deverão ser observadas as normas da ABNT atinentes ao assunto, em particular a NBR-6118 (NB-1), NBR-6122 (NB-5l) e NBR-7678/83.

- 3.3.2 -Características Gerais dos Tubulões

- Os tubulões serão sempre executados em concreto, armado ou simples.  Poderão ser dotados de camisa externa de aço - perdida ou recuperável - ou de concreto armado.

- Quanto ao modo de execução, os tubulões poderão ser escavados manual ou mecanicamente, usando eventualmente lamas bentoníticas.

- Quando a escavação for manual, o diâmetro necessário para possibilitar segurança ao operador deverá ter no mínimo 70 cm.

- Caso a escavação do tubulão seja feita mecanicamente, os últimos 0,50 m deverão ser escavados manualmente, inclusive o alargamento da base (quando necessário), a fim de evitar-se a destruição da estrutura do terreno.

- Os tubulões deverão ficar assentes sobre terreno de alta resistência à compressão.

- Na hipótese de ocorrência de desmoronamento, a Empreiteira deverá submeter a solução do problema a prévia aprovação da Fiscalização.

- Deverá a Empreiteira prever adequada proteção junto aos fustes, de modo a impedir a entrada em seu interior de materiais estranhos.  Poderão ser utilizadas “golas” de madeira, alvenaria ou concreto.

- De qualquer forma, antes da concretagem deverá ser feita uma nova inspeção no tubulão, devendo-se conferir as dimensões, qualidades e características do solo, procedendo-se à limpeza do fundo da base com remoção da camada eventualmente amolecida pela exposição ao tempo ou por água de infiltração.

- Quando previstas cotas variáveis de assentamento entre tubulões próximos, a execução deverá ser iniciada pelos tubulões mais profundos, passando-se a seguir para os mais rasos.

- Não será permitido trabalho simultâneo em bases alargadas de tubulões adjacentes, tanto em relação à escavação quanto à concretagem.

- Quanto às cargas admissíveis e ao cálculo estrutural dos tubulões, deverão ser observados, respectivamente, o contido nos itens 8.4. e 8.5 da NBR-6122 (NB-51).

### 3.3.3-Tolerâncias

- Serão de acordo com o item 8.6 da NBR-6122 (NB-51), cabendo destacar:

- Excentricidade: 10%  do  diâmetro  do  fuste.

- Desaprumo:  1%.

### 3.3.4-Tipos de Tubulões

- Quanto ao modo de execução, os tubulões poderão ser:

- 3.3.4.1-Tubulões não Revestidos

- a)	Estes elementos de fundação serão executados com escavação manual ou mecânica e da seguinte maneira:

- A escavação manual só poderá ser executada acima do nível d’água, natural ou rebaixado ou, ainda, em casos especiais em que seja possível bombear a água sem risco de desmoronamento ou perturbação no terreno de fundação abaixo desse nível.  Serão dotados ou não de base alargada tronco-cônica, conforme projeto.

- Poderão ser escavados mecanicamente com equipamento adequado.

- Quando abaixo do nível d’água, a perfuração poderá prosseguir utilizando-se, se necessário, lamas bentoníticas para manter estável o furo.

- b)	Na concretagem destes tubulões, quanto à escavação, admitir-se-ão as seguintes variantes:

- Escavação seca - o concreto será simplesmente lançado da superfície, através de tromba (funil) de comprimento adequado para evitar-se que o concreto bata nas paredes da escavação e se misture com terra.  Normalmente será suficiente que o comprimento do tubo do funil seja cinco vezes o seu diâmetro.

- Escavação com água ou lama - O concreto será lançado através de tremonha ou outro processo de eficiência comprovada.

- 3.3.4.2-Tubulões Revestidos

- Em terrenos com baixa coesão, a escavação do poço deverá ser acompanhada com escoramento para contenção lateral da terra, que poderá ser executado com camisa de concreto ou metálica.

- a)	Com revestimento de concreto:

- Neste caso a camisa de concreto armado será concretada sobre a superfície do terreno ou em uma escavação preliminar de dimensões adequadas, por trechos de comprimento convenientemente dimensionados e introduzidos no terreno depois que o concreto atinja resistência adequada à operação de escavação interna.  Depois de cravado um elemento, concretar-se-á sobre ele o elemento seguinte, e assim sucessivamente, até atingir-se o comprimento final previsto.

- Caso durante essas operações seja atingido o lençol d’água do terreno, será adaptado ao tubulão equipamento pneumático, conforme adiante especificado.

- Atingida a cota prevista para assentamento do tubulão, proceder-se-á, se for o caso, à abertura da base alargada.

- Durante essa operação a camisa deverá ser escorada de modo a evitar sua descida.

- Terminado o alargamento, concretar-se-á a base e o núcleo do tubulão, obedecendo-se a plano de concretagem previamente definido.

- b) Com camisa de aço:

- A camisa de aço será utilizada do mesmo modo que a camisa de concreto para manter aberto o furo e garantir a integridade do fuste do tubulão.

- Poderá ser introduzida por cravação com bate-estacas ou através de equipamento especial.

- A escavação interna, manual ou mecânica, poderá ser feita à medida da penetração do tubo ou de uma só vez, quando completada a cravação do tubo.

- Quando assim previsto, poder-se-á, se for o caso, executar o alargamento da base, após o que o   tubulão será concretado.  Esse alargamento poderá ser executado manual ou mecanicamente, sob ar comprimido ou não.

- No caso de uso de ar comprimido, a camisa deverá ser ancorada ou receber contrapeso, de modo a evitar sua subida.

- A camisa metálica, no caso de não ter sido considerada no dimensionamento estrutural do tubulão (conforme item 8.5 da NBR-6122)(NB-51), poderá ser recuperada à medida que se processe a concretagem ou posteriormente.

- A espessura mínima do tubo será de 10 mm.

- Durante a cravação da camisa metálica, a verticalidade deverá ser controlada através de prumo de face.

- Antes da concretagem dever-se-á limpar internamente as camisas, seja manualmente, seja através da circulação de água, ou renovação de lama bentonítica.

- c) Quanto à concretagem de tubulões revestidos, admitir-se-ão as seguintes    variantes:

- Tubulão a seco

- O concreto será simplesmente lançado da superfície, sem necessidade de tromba   ou funil.

- Tubulão com água ou lama

- Utilizar-se-á processo de concretagem submersa com tremonha, caçamba ou   processos devidamente comprovados que garantam a integridade da peça  executada.

- Tubulão com ar comprimido

- O concreto será lançado sob ar comprimido no mínimo até a altura   justificadamente capaz de resistir à subpressão hidrostática.

- 3.3.5 -Trabalhos Sob Ar Comprimido

- No caso de uso de ar comprimido em qualquer etapa de execução de tubulões, dever-se-á observar rigorosamente os tempos de compressão e descompressão prescritos pela legislação em vigor relativamente aos operadores.

- Serão atendidas também as condições estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e pelo Código de Construção da ASA, bem como a NBR-7678/83, em especial o seu item 5.5.

- Para os trabalhos sob pressões superiores a 15 N/cm2 , deverão ser rigorosamente obedecidas as prescrições contidas no item 8.7.2.2 da NBR-6122 (NB-51), a seguir descritas:

- a)  Manutenção de equipe permanente de socorro médico à disposição.

- b)  Existência   de  câmara   de   recompressão   equipada   e   disponível   na   obra; compressores  e  reservatórios  de  ar comprimido de reserva; equipamentos para renovação de ar garantida,  sendo  o ar injetado em condições satisfatórias para o trabalho humano.

- Tratando-se de tubulão com camisa metálica, a campânula deverá ser ancorada ou lastreada para evitar sua subida devido à pressão.

- A ancoragem ou lastreamento retrocitado poderá ser obtido através de pesos colocados sobre a campânula ou outro processo de eficiência comprovada.

- Nenhum tubulão com camisa de concreto poderá ser comprimido enquanto o concreto não tiver atingido resistência satisfatória.

- A água eventualmente acumulada no fundo do tubulão deverá ser retirada através da campânula.

- Quando prevista execução de tubulão a ar comprimido, deverá a Empreiteira submeter previamente à CODEVASF a descrição do equipamento a ser utilizado e do método de trabalho a ser empregado, juntamente com o projeto executivo e todos os demais elementos julgados necessários à perfeita análise do assunto.

- 3.3.6 - Disposições Construtivas

- Além das recomendações desta NESE sobre o assunto, deverá ser atendido ainda o adiante especificado.

- 3.3.6.1-Alargamento de Base

- Os tubulões deverão ser dimensionados de maneira a evitar alturas de bases superiores a 2 metros, estas só admitidas em casos excepcionais, devidamente justificados.

- Quando as características do solo indicarem que o alargamento de base será problemático, dever-se-á prever o uso de injeções, aplicações superficiais de argamassa de cimento, ou mesmo escoramento, para evitar desmoronamento da base.

- Quando a base do tubulão for assente sobre rocha inclinada, deverá ser observado o disposto no item 6.1.2.a da NBR-6122 (NB-51).

- 3.3.6.2-Armadura

- A armadura do núcleo deverá ser montada de maneira a garantir sua rigidez e   evitar deformações durante o manuseio e concretagem.

- A armadura de ligação fuste-base deverá ser projetada e executada de modo a garantir concretagem satisfatória da base alargada.  Dever-se-á evitar que a malha constituída pelos ferros verticais e os estribos tenha dimensões inferiores a 30 cm x 30 cm, usando-se, se necessário, feixes de barras ao invés de barras isoladas.

- 3.3.6.3-Tempo de Execução

- Dever-se-á evitar que entre o término da execução do alargamento da base e sua concretagem decorra tempo superior a 24 horas.

- 3.3.6.4-Preparo de Cabeça

- O topo dos  tubulões apresenta normalmente, conforme o trabalho desenvolvido, concreto não satisfatório.  O mesmo deverá ser removido até que se atinja material  adequado, ainda que abaixo da cota de arrasamento prevista, reconcretando-se a seguir o trecho eventualmente cortado abaixo dessa cota.

- 3.3.6.5-Ligação do Tubulão com o Bloco de Coroamento

- Em qualquer caso deverá ser garantida a transferência adequada da carga do pilar   	    para o tubulão, conforme estabelecido em projeto.

- 3.3.6.6-Lastro de Concreto

- Quando da necessidade de bloco de coroamento, o fundo da cava deverá ser recoberto com uma camada de pelo menos 10 cm de espessura de concreto magro.

- 3.3.6.7-Controle de Execução

- Deverão ser apresentados à CODEVASF, pela Empreiteira, os seguintes elementos de cada tubulão:

- Cota de arrasamento

- Dimensões reais da base alargada.

- Material da camada de apoio da base

- Equipamento usado nas várias etapas.

- Deslocamento e desaprumo.

- Consumo de material durante a concretagem e comparação com o volume previsto.

- Qualidade dos materiais.

- Anormalidade de execução e providências.

3.3.7-Provas de Carga

As provas de carga das fundações em tubulões, quando julgadas necessárias pela Fiscalização, deverão obedecer ao prescrito na NBR-6489 (NB-27).

# 4 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

## 4.1-Blocos, Sapatas, Vigas de fundações, Radiers, Muros de Arrimo.

4.1.1- Concreto

A medição e pagamento dos concretos utilizados para a execução destes serviços serão efetuados conforme a NESE-05, item 10.1.

4.1.2- Formas

A medição e pagamento das formas utilizadas para a execução destes serviços serão efetuados conforme a NESE-05, item 10.2.

4.1.3-Armadura

A medição e pagamento dos serviços de fornecimento e colocação de armaduras serão efetuados conforme a NESE-09, item 2.

## 4.2-Estacas

Os serviços de cravação de estacas serão medidos pelo comprimento entre as cotas da ponta e o arrasamento, por metro linear de estaca efetivamente cravada, conforme projeto e à satisfação da Fiscalização. O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes aos diversos tipos de estacas relacionados na Planilha de Orçamentação de Obras.

Nestes preços deverão estar incluídos o fornecimento de todos os materiais, equipamentos necessários, transporte até o local da obra, colocação, corte e emendas de estacas, se for o caso, perdas, revestimentos nos casos cabíveis e todas e quaisquer operações necessárias para a perfeita execução dos trabalhos.

## 4.3-Tubulões

Os serviços de execução dos tubulões serão medidos por metro linear de tubulão executado, conforme projeto e à satisfação da fiscalização.

As bases dos tubulões serão medidas por unidades de base efetivamente executada, conforme o projeto.

O pagamento destes serviços será efetuado pelos preços unitários correspondentes aos diversos tipos de tubulões com os respectivos diâmetros, relacionados na Planilha de Orçamentação de Obras.

Nestes preços deverão estar incluídos o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, perfurações dos tubulões, revestimentos, aplicação dos materiais e todas e quaisquer operações necessárias para a perfeita execução dos trabalhos, conforme especificado.