# 1-CONDIÇÕES GERAIS

1.1-As pavimentações só poderão ser executadas após o assentamento das canalizações que devem passar sob elas, bem como, se for o caso, depois de completado o sistema de drenagem.

1.2-Para efeito desta NESE, as camadas que constituem os pavimentos serão designadas por subleito, sub-base, base e pavimento ou pavimentação.

1.3-A argamassa para o assentamento de ladrilhos cerâmicos não conterá cal, pois a umidade do solo acarreta, nessa hipótese, o aparecimento de manchas brancas na superfície das peças.

1.4-O assentamento de ladrilhos será executado, de preferência, com mesclas de alta adesividade, conforme a EME-12/l0-A.

1.5-As pavimentações de áreas destinadas à lavagem ou sujeitas a chuvas terão o caimento necessário para o perfeito e rápido escoamento da água para os ralos.  A declividade não será inferior a 0,5% (meio por cento).

1.6-As superfícies que levarem pavimentação deverão ser devidamente niveladas e compactadas.

1.7-Os cimentados levarão acabamento liso ou áspero, conforme especificado no projeto

## 4-DE CERÂMICA

4.1-A colocação será feita de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas e de espessura mínima.

4.2-Para o assentamento dos ladrilhos será usada a argamassa A.10. Na falta de saibro, a argamassa A.10 será substituída pela A.5. De preferência, o assentamento será executado com mesclas de alta adesividade.

4.3-Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa limpeza da pavimentação.

4.4-Depois de determinada a pega da argamassa, será verificada a perfeita colocação, percutindo-se os ladrilhos e substituindo-se as peças que denotarem pouca segurança.

4.5-Nos planos ligeiramente inclinados - 0,3%, no mínimo - constituídos pelas pavimentações de ladrilhos, não serão toleradas diferenças de declividade em relação à prefixada ou flechas de abaulamento superiores a l cm (um centímetro) em 5m (cinco metros), ou seja, 0,2%.

4.6-As juntas não deverão exceder a 2 mm (dois milímetros) nos ladrilhos de dimensões superiores a 200 x 300 mm ou área superior a 400 cm2 e a 1,2 mm (doze décimos de milímetro) nos ladrilhos de dimensões inferiores a estas.

- 5-CONCRETO SIMPLES E ARGAMASSA

5.1- Base de Concreto

5.1.1-As superfícies do terreno destinadas a receber pavimentação de mosaico português, ladrilhos, cimentados ou outros materiais análogos, com exclusão de lajotas, pátios e pistas de concreto, receberão base de concreto simples.

5.1.2-A sub-base será compactada conforme definido no projeto.

5.1.3-As bases de concreto serão executadas com concreto simples, do tipo CS-1 vide EME-12/l0-F, Mesclas-Concreto Simples.

5.1.4-A espessura das bases de concreto será, no mínimo, de 6 cm nos locais sujeitos a trânsito “rolando” ou “deslizando” e à solicitação “leve”.

5.1.5-Nos locais sujeitos a trânsito industrial, que acarrete golpes e choques e solicitações do tipo ?pesado”, a base de concreto terá, no mínimo 12 cm de espessura.

5.1.6-Em casos especiais, o dimensionamento da sub-base e da base de concreto será objeto de projeto específico, examinando-se, inclusive, a necessidade  de um subleito.

5.2-Cimentado

5.2.1-Simples

5.2.1.1-Os cimentados, sempre que possível, serão obtidos pelo simples sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do próprio concreto da base, quando este ainda estiver plástico.

5.2.1.2-Nos locais em que o refluxo da argamassa de concreto for insuficiente, será permitida a adição de argamassa A.3 - vide EME-l2/l0-B, Mesclas - Argamassas Usuais - com concreto ainda fresco.

5.2.1.3-Quando for de todo impossível a execução dos cimentados e respectiva base numa só operação, será a superfície de base perfeitamente limpa e abundantemente lavada no momento do lançamento do cimentado, o qual será inteiramente constituído por uma camada de argamassa A.3.

5.2.1.4-A superfície dos cimentados, salvo quando expressamente especificado de modo diverso, será dividida em painéis, através de sulcos profundos ou por juntas que atinjam a base de concreto.

5.2.1.5-Os painéis não poderão ter lado com dimensão superior a 2,0 m.

5.2.1.6-A disposição das juntas obedecerá a desenho simples, devendo ser evitado cruzamento em ângulos agudos e juntas alternadas.

5.2.1.7-As superfícies dos cimentados serão cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim, conservadas sob permanente umidade, durante os 7 dias que sucederem sua execução.

5.2.1.8-Os cimentados terão espessura de cerca de 20 mm, a qual não poderá ser, em nenhum ponto, inferior a 10 mm.

5.3-Lajotas de Concreto

5.3.1-A pavimentação de lajotas de concreto moldadas no local será constituída por placas de concreto simples, do tipo CS.1 - vide EME-12/l0-F, Mesclas, Concreto Simples-com espessura definida no projeto.

5.3.2-A caixa destinada a receber a pavimentação terá, no mínimo, profundidade igual à espessura determinada para as lajotas.

5.3.3-As dimensões e disposições das lajotas serão especificadas para cada caso particular, nos respectivos desenhos de detalhes, não devendo, todavia, ter lado com dimensão superior a 150 mm.

5.3.4-As juntas entre as lajotas não poderão ter espessura inferior a 10 mm e serão tomadas com asfalto, pedrisco, terra para plantio de grama, ripa de madeira etc., conforme definido no projeto.

5.3.5-No caso das juntas constituídas por ripas de madeira, também servirão de forma para concreto.

5.3.6-A sustentação dessas ripas será feita com pontas de ferro redondo de 9,5 mm (3/8”) e 30 cm de comprimento, cravadas, alternadamente, de cada lado da ripa e espaçadas de, no máximo, 150 cm.

5.3.7-As emendas das ripas serão feitas, sem superposição ou recobrimento, por simples justaposição das extremidades.

5.3.8-As juntas serão contínuas, quer no sentido longitudinal, quer no transversal, formando reticulado, não sendo admitida a disposição em juntas alternadas.

5.3.9-As juntas serão cortadas, evitando-se ângulos agudos.

5.3.10-Antes do lançamento do concreto, a base e as ripas serão umedecidas ligeiramente.

5.3.11-O acabamento será dado, no próprio concreto, com uma desempenadeira especial de madeira.  Com uma colher de pedreiro, encher-se-ão os interstícios acaso existentes junto à forma, ou remover-se-ão os excessos de material.

5.3.12-A desempenadeira comum, de pedreiro, será usada para um alisamento final, onde necessário.

5.3.13-Conforme a necessidade, as lajotas terão suficiente e adequada inclinação, não inferior a 0,7%.

5.4-Lastro

5.4.1-Para efeito desta NESE, entende-se por lastro a camada de concreto executada sob a área coberta, inclusive espessura das paredes, e destinada a evitar a penetração de água nas edificações, especialmente por via capilar. Obedecerá ao disposto na NB-279.

5.4.2-O lastro será constituído por concreto do tipo CS.1 - vide EME-12/l0-F, Mesclas, Concreto Simples - ao qual serão adicionados à água de amassamento, um plastificante líquido de efeito físico-químico para aumentar a estanqueidade do produto, com redução  da  capilaridade - vide EME-01/03,  item  3.  A  espessura  do  lastro  será de 6 cm.

5.4.3-A dosagem do plastificante variará entre 0,2% e 0,5% do peso do cimento.

5.4.4-De preferência, a concretagem com emprego de plastificante será efetuada em operação contínua e ininterrupta.

5.4.5-Na hipótese de não ser isso possível, proceder-se-á à elaboração de um plano de trabalho, de forma a localizar-se as juntas de concretagem em posições que não afetem as características de impermeabilidade que a obra deverá apresentar.

5.4.6-Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e antes que o concreto endureça demasiadamente, a enérgico escovamento da superfície, até que os grãos do agregado graúdo se tornem aparentes pela remoção da película de qualidade inferior que aí costuma se formar.

5.4.7-Antes do lançamento do novo concreto, a superfície da camada endurecida será limpa e molhada.

5.4.8-Na confecção do concreto serão obedecidas todas as recomendações constantes da EME-12/l0-F, já citada.

#### 8 -DE MÁRMORE ARTIFICIAL

8.1-As pavimentações de mármore artificial, também designadas de marmorite ou ?terrazzo”, serão, salvo especificação especial em contrário, preparadas e fundidas no local, em placas formadas por juntas de dilatação, cuja execução deverá obedecer ao adiante estabelecido.

8.2-Após o tratamento acima, será disposta a camada de base de argamassa A.4, cuja espessura será função da granulometria do mármore a ser empregado, porém, nunca inferior a 50 mm.

8.3-Nas grandes áreas, destinadas à lavagem e não ao enceramento, será conveniente conferir à camada de base as declividades prescritas para o piso concluído.

8.4-Enquanto a camada de base ainda estiver plástica, serão nela mergulhadas as tiras de material escolhido para constituir as juntas de dilatação, formando painéis aproximadamente quadrados, de área inferior a 0,80 cm2, cuidadosamente nivelados e aprumados, cujo bordo superior deverá exceder levemente o nível do piso acabado.

8.5-A saliência das juntas, acima da camada de base, que corresponderá à espessura da camada de marmorite, deverá ser de 15 mm.

8.6-As juntas de dilatação poderão ser, conforme especificado para cada caso particular, tiras de latão, cobre, zinco, ebonite, plástico ou alumínio.

8.7-A dosagem de marmorite será função de granulometria do agregado, conforme segue:

8.7.1-Para agregado muito fino - n?s 0 e l - o traço será de 1:1 de cimento e mármore triturado ou granilha;

8.7.2-Para agregado fino - n?s l e 2 ou n?s 0,  l e 2 - o traço será de 1:1,5 de cimento e mármore ou granilha;

8.7.3-Para agregado médio - n? 2 ou n?s 1, 2 e 3 - o traço será de 1:2,5 de cimento e mármore ou granilha;

8.7.4-Para agregado grosso - n?s 3 e 4 ou n?s.2, 3 e 4 - o traço poderá atingir 1:3 de cimento e mármore ou granilha.

8.8- Depois  de  perfeitamente mesclados  a  seco os componentes da marmorite - cimento branco, granilha e corante - será adicionada a água do amassamento, na quantidade suficiente para tornar a mescla plástica, sem segregação dos materiais.

8.9- A mescla será espalhada e batida sobre a camada de base, podendo-se semear a superfície com um pouco de granilha, para diminuir o espaçamento entre os grãos e conferir-lhe maior homogeneidade.

8.10- A superfície do marmorite será então comprimida com pequeno rolo compressor, de 50 kg, no máximo, e alisada à colher, retirando-se todo o excesso de água e cimento que aflorar à superfície.

8.11- A superfície do marmorite acabado deverá apresentar a máxima compacidade de grânulos possível e numa proporção nunca inferior a 70% de grânulos de mármore.

8.12- A  superfície  deverá  ser  submetida  a  uma  cura  de  6 dias, no mínimo, sob constante  umidade.

8.13- Decorridos 8 dias, no mínimo, do lançamento do marmorite, proceder-se-á ao primeiro polimento, à máquina ou à mão, com esmeris de carborundum de n?30 até o de n?60.

8.14- Proceder-se-á, então, a uma limpeza completa, de modo a tornar mais visíveis as falhas, vazios ou depressões de superfícies, que serão estucadas ou tomadas com cimento e corante idêntico aos usados na composição do marmorite.

8.15- Será dado um polimento final, com esmeris sucessivamente mais finos, do n? 80  ao n? 120.

8.16- Como acabamento, lustrar-se-á com duas demãos, no mínimo, de cera virgem ou cera de carnaúba branca.

8.l7-  O polimento à mão só será permitido nos locais onde não for possível o emprego de máquina, por exigüidade de espaço ou curvatura da superfície.

8.18- Nos pisos em que sejam aconselháveis precauções especialmente severas, contra escorregamentos, será acrescentado aos componentes do marmorite um agregado abrasivo antiderrapante, como carborundum ou óxido de alumínio, na proporção de uma parte de abrasivo para três partes de marmorite triturado, constituindo mescla especial análoga às previstas na EME-12/10.

8.19- Nos casos em que se exijam precauções, porém menos severas, será tolerado o simples esparzimento das superfícies com o abrasivo, na proporção de uma parte deste para quatro partes de mármore triturado.

11-3-Recebimento

Será verificada a homogeneidade dos pisos, controlando-se horizontalidade dos painéis correspondentes, a sua imobilidade, a boa fixação às estruturas portantes e a obediência total ao esquema de montagem.

Não serão admitidos defeitos, danos ou recortes não previstos.

12-MEDI??O E PAGAMENTO

A medição será feita em metro quadrado, conforme as dimensões de projeto, devendo levar em conta as reduções para caixas, cavidades ou qualquer outra área não atingida pelos serviços.

Desta forma, serão medidos os serviços efetivamente executados e aceitos pela Fiscalização.

O pagamento será feito para as quantidades medidas, conforme acima especificadas, pelos preços unitários correspondentes das Planilhas de Orçamentação de Obras.

Nestes preços unitários, deverão ser incluídos os custos de aquisição, transporte, armazenamento, preparo e colocação dos materiais, bem como todos os encargos incidentes.