ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

I - GENERALIDADES:

As presente especificações técnicas destinam-se fornecer informações dos principais serviços e materiais utilizados na construção de uma Casa de Beneficiamento de Mel com capacidade para processar 15.000 Kg /ano, composto por bloco arquitetônico assim descrito:

CASA DO MEL- 15.000 Kg/ano

01 – Localização:

Agrovila 07 – Serra do Ramalho / BA

05 – Área do terreno:

A área do terreno será de ...............................................	2.500,00 m².

06 – Área construída:

CASA DO MEL................................................................	     69,08 m²

Anexos (escritório, banheiros e vestiários).....................	     18,06 m²

Total................................................................................	     87,14 m²

07 – Recuo do alinhamento:

O recuo do alinhamento do prédio industrial com relação a cerca/alambrado é de aproximadamente 20,00 metros à frente e nas laterais.

08 – Prazo:

O prazo de execução das obras civis será de 180 dias corridos.

II - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS

- Materiais:

Todos os materiais a serem empregados na obra, deverão ser de primeira qualidade, satisfazendo todas as exigências da ABNT

- Serviços:

Todos os serviços necessários para a execução da obra, obedecerão fielmente às determinações do projeto e da fiscalização

B 1. Movimento de Terra:

Serão executados, se necessário, serviços de corte e aterro no terreno deixando uma declividade de 1,5% no sentido das águas e escavações manuais no solo já devidamente marcado. Serão abertas valas com seção de 30 X 60 cm e serão escavados os locais onde serão locadas as sapatas, nas dimensões especificadas no projeto.

As sapatas, de onde sairão os pilares, deverão estar assentadas em solo firme de resistência superior a  = 1,0 Kg/ cm². Em situações adversas, como solo de baixa capacidade de suporte, deverão ser adotados outros tipos de elementos estruturais para as fundações (estacas Strauss ou Broca).

B 2. Alvenaria de Pedras Argamassadas:

Será executada alvenaria de pedras argamassadas sob todas paredes, após compactados os fundos das valas, nas dimensões mínimas de 30 x 50 cm, em nível com a parte mais alta do terreno, usando pedras rachão sãs e livres de matérias que desagregam, assentadas sobre argamassa de cimento e areia média, no traço 1:4.

B 3. Sapatas e pilares:

Serão executadas as sapatas nas dimensões de (30 x 30 x 60)cm de onde nascerão as ferragens dos pilares que serão executados com a elevação das paredes; serão de concreto armado, fck = 20 Mpa, nas dimensões (20 x 10)cm, com armaduras longitudinal de 4 ferros 5/16”, CA-50, e estribos (15 x 7)cm de ferro 4.2 mm, CA-60, à cada 15 cm.

B 4. Vigas de Fundação (Baldrames ou Radiers):

Sobre a alvenaria de pedras e as sapatas niveladas, serão executadas as vigas baldrames, que serão de concreto armado, fck = 20 Mpa, nas dimensões (20 x 15)cm, com armaduras longitudinal de 4 ferros 5/16”, CA-50, e estribos (15 x 10)cm de ferro 4.2 mm, CA-60, à cada 15 cm.

B 5. Impermeabilização / Contrapiso:

Sobre as vigas da fundação (baldrames) e após a compactação do aterro interno e a instalação das tubulações de esgoto e drenos, será executado um lastro de concreto simples desempenado, 20 mpa, com espessura de 5 cm.

B 6. Elevação:

B 6.1. Alvenarias:

Serão utilizados tijolos cerâmicos de 6 ou 8 furos que atendam as seguintes especificações: 20 x 20 x 10 cm. O traço empregado no assentamento da alvenaria será 1:6 (cimento e areia fina). As fiadas deverão estar perfeitamente alinhadas e prumadas.

As juntas deverão apresentar espessura máxima de 15 mm, sendo reguladas à ponta de colher. Todas as superfícies de concreto em contato com alvenaria deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 (cimento – areia grossa).

B 6.2. Cintamento:

Será executado o cintamento sobre toda a alvenaria, obedecendo o projeto estrutural; O cintamento será executado com concreto armado, fck = 20 Mpa, nas dimensões (10 x 20)cm, com armaduras longitudinal de 4 ferros 5/16”, CA-50, e estribos (7 x 15)cm de ferro 4.2 mm, CA-60, à cada 15 cm

B 7. Laje Pré-moldada de concreto:

Será usada em toda Casa do Mel e do Anexo, com pés-direito conforme o projeto; terá um capeamento de 4cm de concreto 20mpa com uma malha de dilatação (30 x 30)cm de ferro 3/16”, CA-50.

B 8. Cobertura:

A cobertura será executada em 02 águas, com estrutura em  madeira aparelhada de boa qualidade e perfeitamente seca, e  telhas cerâmica plana em todos blocos. As cumeeiras e os beirais serão devidamente encaliçados, e os fechamento com as paredes serão rejuntados com argamassa de modo que não haja aberturas para pássaros, morcegos ou insetos. O acabamento nas pontas dos ripões será com tábua de 2cm, com verniz ou óleo de linhaça.

B 9. Esquadrias :

As portas e janelas serão todas em alumínio veneziana (fechada) / vidro canelado 4 mm / tela para insetos de nylon resistente, conforme especificado no projeto (legenda). As portas de acesso a Casa do Mel deverão possuir na parte interna, portas de tela com sistema de fechamento automático (mola) e todas as janelas também deverão possuir quadro de telas de fácil remoção (facilitar a limpeza).

B 10. Revestimento :

B 10.1. Chapisco / Reboco (emboço):

O chapisco será executado, sobre toda superfície a ser revestida, com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3, com espessura de aproximadamente 5 mm.

O emboço/reboco será executado, na espessura máxima de 2cm, em argamassa de cimento e areia fina peneirada, no traço de 1:6, nas partes internas e externas das paredes e sob a laje, com o acabamento liso, para onde for receber a pintura, e com acabamento grosso, para onde for receber o revestimento cerâmico.

B 10.2. Azulejo (Cerâmica esmaltada):

Serão aplicados até uma altura de 1,80m na Sala de Processamento, na Sala de Embalagem, nos banheiros / vestiários e devem ser lisos e de cor clara. Serão assentados sobre argamassa prefabricada, tipo cimento-cola, e rejuntados a prumo com rejunte similar, na cor clara.

B 11. Pavimentação:

O piso de toda Casa do Mel será fundido e polido no local, sobre a argamassa de regularização (cimento:areia lavada, 1:3) ainda úmida, de alta resistência industrial, tipo granilite, com juntas plásticas, na espessura mínima de 6 mm. Nos banheiros e vestiários será usado cerâmica PI-4 na cor clara e antiderrapante, assentada e rejuntada com argamassa e rejunte prefabricados, à base de cimento, cola e areia quartzosa.

B 12. Pinturas:

A pintura externa será executada com uma demão de selador acrílico. E após, duas demãos de tinta acrílica branco gelo.

.

B 13. Cerca:

A cerca terá dimensões de 50 x 50 m e será executada com estacas de madeira roliças, da espécie regional e aceitas pelos órgãos ambientais, espaçadas no máxima de 1,50m e fincadas pelo menos 0,70m no chão, ou mais se não houver firmeza, com altura útil de 1,70m. Após colocarem os esticadores serão instalados com grampos 05 (cinco) fios de arame galvanizados 14 BWG, onde será amarrada uma tela, tipo viveiro, de arame galvanizado 24 BWG com malha sextavada de 1”. Todo o conjunto deverá apresentar um bom acabamento e boa rigidez. A madeira deverá ser posteriormente tratada (pintada) com óleo cru.

Será fornecido e instalado um portão de abrir, com duas folhas, (3,20 x 1,80)m, de tubo de 50mm e tela de arame 14 BWG, galvanizados, com corrente e cadeado de 1”.

B 14. Instalações Hidro-Sanitárias:

Serão executadas de acordo com o projeto e materiais especificados e quantificados na planilha de orçamento. Os projetos complementares, caixas / fossa / sumidouro, serão oferecidos pela fiscalização, dentro do custo estimado.

B15. Instalações Elétricas:

Será toda interna, com a utilização de eletrodutos de PVC ,as tomadas serão instaladas a 90cm de piso e os interruptores a 1,20m do piso conforme projeto elétrico a ser apresentado pela fiscalização dentro do custo estimado.

.