1 - AÇO DOCE

O aço doce - vulgarmente denominado "ferro" - obedecerá ao seguinte:

aço doce será a categoria de aço estrutural do mais baixo teor de carbono, o qual variará de 0,2 a 0,3%.

- aço doce será altamente tenaz, dúctil e maleável, a quente e a frio e permitirá trabalhos de têmpera, forja e solda.

- Como aços, também poderão receber tratamento químico.

- Serão mais facilmente oxidados que o aço.

- Terão densidade em torno de 7,84 e se fundirão entre 1,500 - 1,600ºC.

- Apresentação coeficientes de rupturas entre 30-40 kg/mm² para tração e  28-40 kg/mm² para a compressão.

2 - AÇO ESTRUTURAL

Será considerado aço, para perfilados destinados à execução de estruturas de aço, todo o ferro forjável sem necessidade de tratamento, que satisfaça às especificações abaixo, convindo não confundi-lo com aço para concreto armado, especificado adiante.

Os perfilados de aço poderão ser de duas categorias, conforme for exigido para cada caso particular, respectivamente designados pelos símbolos lítero-numérico PA-37 e PA-45, cuja parte literal indique sua natureza de perfilados de aço e cuja parte numérica indica sua resistência mínima de ruptura em kg/mm².

Os perfilados de aço satisfarão às condições impostas nos ensaios de tração e dobramento, conforme  a NBR-6152 (MB-4).

3 - AÇO INOXIDÁVEL

Será constituído por liga de alto teor de cromo e baixo teor de carbono, considerando-se como tais, aquelas que contenham 10% de cromo e menos de 0,2% de carbono. Para atender determinadas condições de trabalho, as ligas poderão conter, ainda, níquel, colômbio, titânio e molibdênio.

Para os casos em que se fizer necessário maior resistência à oxidação e à corrosão, serão usadas ligas do tipo 16-6, ou mais ricas, isto é,  contendo mais de 16% de cromo e de 6% de níquel e menos de 0,13% de carbono.

Para o caso de agentes particularmente agressivos, tais como cloretos e outros sais  halóides, será empregado, no mínimo, o tipo 18-8.

Para os casos de elevada temperatura, serão adicionados elementos ditos estabilizadores, de preferência o colômbio ou o titânio, de 0,7% a 1%. O teor de titânio será 5 vezes superior ao de carbono e, no mínimo, de 0,4 a 0,8%.

4 - AÇO PARA CONCRETO ARMADO

O aço comum destinado a arma concreto e vulgarmente denominado "ferro", obedecerá à NBR-7480 (EB-3). As barras de aço torcidas a frio para concreto armado obedecerão também à
NBR-7480 (EB-3).

Apesar da Associação Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), admitir outros tipos, todos os aços a serem aplicados na estrutura, deverão apresentar tensão de escoamento, real ou convencional, igual ou superior a 400 MPa (40 kgf/m²).

5 - AÇO ZINCADO EM CHAPAS

5.1 - Definições

Para os fins desta Especificação,  chapa zincada (CZ) é uma chapa fina de aço, de baixo teor de carbono, revestida em ambas as faces com uma camada de zinco, aplicada por imersão de chapa em banho do metal fundido ou por eletrodeposição.

5.2 - Normas de Fabricação

As chapas zincadas serão produzidas de acordo com a NBR-7005 (EB-167).O aço-base das chapas CZ será de baixo teor de carbono. As  CZ  de  "Qualidade Comum"  e  de "Qualidade Estampagem" obedecerão à  EB-188.

No caso de condições corrosivas mais severas, as CZ serão produzidas com aços de composição química modificada - adição de cobre.

As Cz receberão revestimento dos tipos A e C da NBR-7005 (EB-167), sendo o tipo A ou comum para uso geral e o tipo C ou Especial para o uso em condições mais severas ou quando se deseja maior duração da chapa, como no caso de calhas de águas pluviais.

O aço das chapas deverá suportar dobramento transversal a 180º sem que haja ocorrências de trincas na face externa do corpo de prova, conforme NBR-6153 (MB-5).

O revestimento de zinco deverá suportar um dobramento da chapa a 180º sem que haja ocorrência de fissura ou esfoliação da camada protetora, constatáveis à vista desarmada, conforme NBR-6153 (MB-5).

5.3 - Padrões

As chapas zincadas poderão ser lisas ou corrugadas.