1- SERVIÇOS

Refere-se a presente especificação aos serviços necessários para as construções em concreto, como indicados no  projeto ou segundo indicado pela Fiscalização.

O concreto empregado deverá ter resistência à compressão igual ou superior ao valor indicado para cada uma das partes da obra, de acordo com os projetos e as especificações. A Empreiteira deverá conceder as facilidades necessárias, tanto nas centrais misturadoras como na obra, para obtenção das amostras representativas a serem submetidas aos ensaios específicos.

2 - MATERIAIS

2.1 - Armaduras

Conforme  ET-038, ET-021 e NBR-6118 item 7, e mais o adiante especificado.

As barras de aço não deverão apresentar níveis de oxidação que  comprometam sua resistência, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto.

Antes e durante o lançamento do concreto  as plataformas de serviço (balancins, andaimes, etc) deverão estar dispostas de modo a não provocarem deslocamentos das armaduras.

A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso, a distância mínima prevista no projeto, bem como a NBR-6118 (NB-1) em seu item 6.3.3.1.

- No caso de recobrimento superior a 6 cm - distância entre forma e ferro colocar-se-á uma armadura de pele complementar, em rede, cujo cobrimento não deve ser inferior aos limites retro mencionados.

- Nos casos de estruturas resistentes ao fogo, o recobrimento deverá atender às exigências da NBR-5627 (NB-503), além  das  especificadas neste item.

- Nos casos de estruturas sujeitas a abrasão, a altas temperaturas, a correntes elétricas ou a ambientes fortemente agressivos, deverão ser tomadas medidas especiais para aumentar a proteção da armadura, além do recobrimento mínimo.

Deverão ser adotadas precauções para evitar oxidação excessiva das barras de espera.  Antes do reinício da concretagem elas deverão estar devidamente limpas.

As diferentes partidas de ferro deverão ser depositadas e arrumadas de acordo com a bitola, em lotes aproximadamente iguais, de acordo com a NBR-7480 (EB-3), separados uns dos outros, de modo a ser estabelecida uma fácil correspondência entre os lotes e as amostras retiradas para ensaios.

Caberá à Empreiteira comprovar através de certificado, emitido por laboratório idôneo, que o aço fornecido atende aos ensaios de tração e dobramento obedecendo, respectivamente, aos métodos brasileiros MB-4  e  MB-5.

Quando a qualidade do aço for inaceitável, o lote deverá ser retirado da obra e a responsabilidade de qualquer atraso, acarretado pela recusa do lote de aço, será  atribuição única e exclusiva da Empreiteira.

Todos os cortes e dobramentos deverão ser executados de acordo com a prática usual, utilizando métodos aprovados.

Não deverá ser executado dobramento de barras com auxílio de calor, a menos  que expressamente autorizado pela Fiscalização.

As emendas das barras das armaduras devem ser feitas de acordo com as prescrições da norma NB-1. As emendas soldadas devem ser feitas por processo de eficiência garantida e rigorosamente controlado por ensaios de tração. As barras soldadas devem suportar uma tensão de no mínimo 1,25 vezes a tensão limite de escoamento da barra não soldada de igual característica.

2.2 - Agregados

Conforme ET-036, NBR-7211 (EB-4) e NBR-6118 (NB-1) item 8.1.2.

Serão identificados por suas características, cabendo ao laboratório a modificação da dosagem adiante referida (item 2.8) quando um novo material indicado tiver características diferentes do agregado inicialmente empregado.

Quando os agregados forem medidos em volume, as padiolas ou carrinhos, garfos, peneiras, especialmente construídos deverão trazer, na parte externa, em caracteres bem visíveis, o nome do material, o numero de padiolas por saco de cimento e o traço respectivo.

A dimensão máxima característica do agregado deverá obedecer à NBR-6118 (NB-1)
item 8.1.2.3.

No caso do uso de seixo rolado, a Empreiteira ficará responsável pelo fornecimento, lavagem, peneiramento e enquadramento nas faixas granulométricas.

2.3 - Água

A água destinada ao amassamento das argamassas e concretos obedecerá ao disposto nas NBR-6118 (NB-1) e NBR-6587 (PB-19).

A água considerada satisfatória para os fins aqui previstos será potável, limpa e isenta de ácidos, óleos, álcalis, sais, siltes, açúcares, materiais orgânicos e outras substâncias agressivas ao concreto e que possam ocasionar alterações na pega do cimento.

As quantidades máximas de matéria sólida em suspensão e sulfatos serão respectivamente, 2.000 mg/1 e 0,5%.

Caso ocorra, durante a estação chuvosa uma turbidez excessiva da água, deverá ser providenciada a decantação ou filtragem.

A água contaminada não deverá ser utilizada para finalidade aqui referida. No caso de suspeita de contaminação, deverão ser efetuados os ensaios comparativos periódicos para verificação.

2.4 - Cimento

Conforme a ET-037 e NBR-6118 (NB-1) item 8.1.1, mais o adiante especificado. Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que atendam à NBR-5736 (EB-758 )  e NBR 5737 (EB-903).

Não será conveniente, à critério da Fiscalização, em uma mesma concretagem, a mistura de tipos diferentes de cimento, nem de marcas diferentes ainda que do mesmo tipo.

Não será permitido o uso de traços de meio saco ou fração. Os volumes mínimos a misturar de cada vez deverão corresponder a 1 (um) saco de cimento.

O cimento será obrigatoriamente medido em peso, não sendo permitida sua medição em volume.

A embalagem, armazenamento, inspeção, ensaios e critérios de rejeição do cimento, obedecerão à ET-037.

2.5 - Formas e Escoramentos

As formas e escoramentos deverão obedecer aos critérios da NBR-7190 (NB-11) e/ou NB-14.

O dimensionamento das formas deverá ser feito de modo a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento  do concreto fresco.

Nas peças de grandes vãos, sujeitas a deformações provocadas pelo material nelas introduzido,  as formas deverão ser dotadas da contra-flecha  necessária.

Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta.

Em peças estreitas e altas será necessária a abertura de pequenas janelas  na parte inferior da forma, para  facilitar a limpeza.

As formas deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

Os produtos anti-aderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície da forma antes da colocação da armadura.

O escoramento metálico ou de madeira sempre que oportuno, à critério da Fiscalização, obedecerá aos seguintes critérios, estabelecidos pela NBR-6118 (NB-1).

- “O escoramento deverá ser projetado de modo a não sofrer, sob a ação do peso próprio, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução da obra, deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que possam causar esforços no concreto na fase de endurecimento.”

- “Deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar recalques prejudiciais provocados  no  solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas  por este transmitidas.”

- Para escoramentos em madeira deverá ser observado o seguinte:

- “Não se admitem pontaletes de madeira com diâmetro do menor lado da seção retangular, inferior a 5 cm para madeiras duras e 7 cm para madeiras moles.”

- “Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento deverão ser contraventados, salvo se for demonstrada desnecessidade desta medida, para evitar flambagem.”

- “O teor de umidade da madeira, deverá ser compatível com o tempo a decorrer entre a execução das formas e do escoramento e a concretagem da estrutura. No caso de se prever que esse tempo ultrapasse 2 meses, a madeira a ser empregada  deverá ter o teor de  umidade correspondente ao estado seco do ar.”

- “Cada pontalete de madeira só poderá ter uma emenda, a qual não deverá ser feita no terço médio do seu comprimento. Nas emendas, os topos das duas peças a emendar deverão ser planos e normais ao eixo comum. Deverão ser afixadas com sobrejuntas em toda a volta das emendas.”

Será objeto de particular cuidado a execução das formas de superfícies curvas. As formas curvas serão apoiadas sobre cambotas de madeira, pré-fabricadas. A Empreiteira, para esse fim, procederá a elaboração de desenhos de detalhes dos escoramentos, submetendo-os, oportunamente, a exame e autenticação da Fiscalização.

Os escoramentos das formas curvas, deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo, desse modo, qualquer movimento das formas no momento da concretagem, sendo preferível o emprego de escoramentos metálicos.

Nas formas utilizadas em concreto para superfícies expostas, poderá ser utilizada madeira compensada, chapas de aço, tábuas revestidas com lâminas de compensado ou melamínicas.

Os tirantes metálicos embutidos, usados para prender as formas, deverão permanecer a não menos do que cinco (5) centímetros para dentro das superfícies do concreto. Os vazios dos tirantes deverão ser preenchidos com concreto ou argamassa. Os esticadores embutidos nas extremidades dos tirantes deverão ser tais que, a sua remoção deixe furos de forma regular. Os furos nas faces permanentemente expostas ao ar ou a água, deverão ser enchidos com argamassa seca.

Não será permitido o uso de tirantes de arame embutidos, para prender as formas em paredes de concreto sujeitas à pressão d’água ou onde as superfícies de concreto através das quais os tirantes se estendam, venham a ser expostas permanentemente. Estes tirantes poderão ser usados onde deva ser feito aterro contra ambos os lados das paredes. Os tirantes deverão ser cortados rentes à superfície do concreto, depois de removidas as formas.

2.6 – Aditivos

A utilização de aditivos no concreto deverá obedecer ao descrito a seguir.

Aditivos para concretos são substâncias de ação química, física ou físico-química que, adicionadas ao concreto, modificam certas características do produto, tais como, a trabalhabilidade, o endurecimento ou a pega (DIN - 1045). Os aditivos não têm influência sobre o volume do concreto.

O emprego dos aditivos obedecerá, rigorosamente, às recomendações do respectivo fabricante. São os seguintes tipos de aditivos:

- Plastificantes (BV - DIN e PL)

- Incorporadores de Ar  (LP - DIN e IA)

- Retardadores (VZ - DIN e RD)

- Aceleradores (BE - DIN e AC)

- Plastificantes (BV - DIN e PL)

São aditivos destinados a reduzir o consumo de água e aumentar a resistência, possibilitando maior trabalhabilidade ao concreto. Recomendamos para concretos com teor de cimento superior a 300 kg/m³.

- Incorporadores de Ar (LP - DIN e IA)

São aditivos destinados a substituir os finos no concreto, aumentando, portanto os seus efeitos à medida que o teor de finos decresce. Recomendamos para concretos para teor de cimento inferior a 300 kg/m³. Deverão obedecer as Especificações C - 260, da ASTM e sua utilização autorizada pela Fiscalização.

- Retardadores (BE - DIN e RD)

São aditivos destinados a retardar o início da pega do concreto, proporcionando melhor qualidade e permitindo o desenvolvimento mais rápido da resistência, além de apresentarem as características dos aditivos plastificantes. Recomendamos para concretos com teor de cimento superior a 300 kg/m³. Deverão obedecer aos requisitos das Especificações C - 494 da ASTM e utilizados somente com a aprovação da Fiscalização.

d) Aceleradores (BE - DIN e AC)

Aditivos que provocam aceleração do enrijecimento e das resistências iniciais do concreto. Recomendamos para concretos com teor de cimento superior a 300 kg/m³. Deverão obedecer as prescrições das especificações C - 494 da ASTM e utilizados com a aprovação da CODEVASF.

Aditivos com finalidade de modificação das condições de pega, endurecimento, resistência, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto, só poderão ser usados indicados no projeto ou após consentimento da Fiscalização.

Só poderão ser utilizados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por laboratório nacional especializado e idôneo.

A porcentagem de aditivo no concreto será feita de acordo com as recomendações do fabricante e/ou laboratório credenciado pela Fiscalização.

Os aditivos aprovados pela Fiscalização deverão conter indicações precisas de marca, procedência, composição, não se admitindo emprego indiscriminado, mesmo que tenham iguais efeitos.

O emprego de cada aditivo, mesmo os de idêntica ação, exigirá aprovação em separado. A autorização de utilização de determinado aditivo será dada por marca e por quantidade em relação ao traço e para cada emprego.

2.7 - Equipamentos

A Empreiteira deverá, manter permanentemente na obra, o equipamento indispensável para execução do concreto.

Poderão ser empregados vibradores de imersão, vibradores de forma ou réguas vibratórias, de acordo com a natureza dos serviços a serem executados e desde que satisfaçam à condição de perfeito adensamento do concreto.

A capacidade mínima da betoneira será a correspondente a 1 (um) traço com consumo mínimo de um saco de cimento.

Serão permitidos todos os tipos de betoneiras, desde que produzam concretos uniformes e sem segregação dos materiais.

2.8 - Dosagem

a) Concretos Simples

Os concretos simples terão composição análoga à especificada para os concretos para armar (vide item "b", descrito a seguir). Estes concretos somente serão utilizados em obras e elementos sem qualquer responsabilidade estrutural.

Serão admitidos quaisquer tipos de dosagem dentre os descritos a seguir.

a.1) Concreto CS.1

Caracteriza-se por:

- Teor de cimento:	300 kg/m3 de concreto.

- Diâmetro máximo de agregado graúdo:	60mm.

- Fator água/cimento:	0,68 1/kg (areia com 3% de umidade).

- Traço volumétrico 1:2:4, de acordo com o “Calculador Caldas Branco”, do Engº Abílio de Azevedo Caldas Branco.

a.2) Concreto CS.2

- Teor mínimo de cimento:	 250kg/m3 de concreto.

- Demais condições conforme especificado para o tipo CS.1.

- Fator água/cimento: 0,79 1/kg (areia com 3% de umidade)

- Traço volumétrico : 2,5:5, idem, idem, CS.1

a.3) Concreto CS.3

- Teor mínimo de cimento 230 kg/m³ de concreto.

- Demais condições conforme especificado para o tipo CS.2

- Fator água/cimento: 0,88 1/kg (areia com 3% de umidade).

- Traço volumétrico: 1:3:5, idem, CS.1.

a.4) Concreto CS.4

- Teor mínimo de cimento: 220 kg/m3 de concreto.

- Demais condições conforme especificado para o tipo CS.2.

- Fator água/cimento: 1,20 1/kg (areia com 3% de umidade).

- Traço volumétrico 1:4:8, idem, idem, CS.1.

b) Concretos para Armar

A dosagem de concreto para armar deverá obedecer ao descrito a seguir. Os concretos para armar serão constituídos de cimento Portland, areia, brita e água de qualidade, rigorosamente de acordo com o especificado para materiais nas Especificações Técnicas respectivas.

A Dosagem Experimental ou Racional deverá ser efetuada de acordo com as prescrições da NBR-6118 (NB-1/78), no seu item 8.3.1.1, que define as linhas básicas a serem adotadas, quando diz que a dosagem experimental poderá ser feita por qualquer método. Isto posto a CODEVASF admitirá a utilização dos métodos INT do IPT e da ABCP.

A Dosagem não Experimental ou Empírica só será admitida para obras que julgar de pequeno vulto. Deverão, entretanto, ser satisfeitas as seguintes condições:

b.1)	a quantidade mínima de cimento será de 300 kg/m³ de concreto;

b.2)	a porcentagem de agregado miúdo no volume total do agregado será fixada de maneira a obter-se um concreto de trabalhabilidade adequada a seu emprego, devendo estar entre 30% e 50%;

b.3)	a quantidade de água será a mínima compatível  com a trabalhabilidade necessária.

Todos os tipos de concreto abaixo relacionados, deverão obedecer às condições de projeto. E, no caso de dosagem empírica, obedecerão também às recomendações de dosagem anteriormente apresentadas, mais o adiante especificado.

- Concreto CA.1: fck = 22,0 MPa

- Concreto CA.2: fck = 20,0 MPa

- Concreto CA.3: fck = 18,0 MPa

- Concreto CA.4: fck = 15,0 MPa

- Concreto CA.5: fck = 13,5 MPa

- Concreto CA.6: fck = 11,0 MPa

- Concreto CA.7: fck = 9,0  MPa

No caso de se utilizar o método de dosagem não experimental (empírica) a CODEVASF admitirá o emprego dos traços indicados pelo "Calculador Caldas Branco", do Engº Abílio de Azevedo  Caldas  Branco,  desde  que  satisfaçam  às condições contidas nos itens anteriores.

Recomenda-se atenção especial quando do emprego da tabela citada, atentando para o fato que o traço escolhido deverá satisfazer tanto a resistência característica de concreto solicitada em projeto (fck), quanto a resistência do concreto rompido aos 28 dias (fck28).

O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental (racional), na forma preconizada na NBR-6118 (NB-1) item 8.3.1, de maneira que se obtenha, com os materiais disponíveis, um concreto que satisfaça às exigências do projeto a que se destina (fck).

Todas as dosagens de concreto deverão ser caracterizadas pelos seguintes elementos:

- Resistência característica aos 28 dias - (fc28)

- Dimensão máxima característica (diâmetro máximo) do agregado em função das dimensões das peças a serem concretadas; conforme item 8.1.2.3 da  NBR-6118 (NB-1).

- Consistência (medida através de “SLUMP-TEST”), de acordo com o método BR-7223 (NB-256).

- Composição granulométrica dos agregados.

- Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejadas.

- Controle de qualidade a que será submetido o concreto.

- Adensamento a que será submetido o concreto.

- Índices físicos dos agregados  (massa específica, peso unitário, coeficiente de inchamento e umidade).

2.9 - Resistência Característica do Concreto.

A fixação da resistência característica do concreto (fck), e aquela estabelecida no projeto.

2.10 - Controle Tecnológico.

O controle tecnológico abrangerá as verificações da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das características dos constituintes e da resistência mecânica, tudo de conformidade com o item 8.4 da NBR-6118 (NB-1).

2.11 - Controle da Resistência do Concreto.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resistência do concreto obedecerá rigorosamente ao disposto no item 15.1.1 da NBR-6118 (NB-1), ET-016, 017, 018 e o adiante especificado.

Será retirado no mínimo de 1 (uma) série para cada 25 m3 de concreto aplicado. Cada série deverá ser constituída de 3 corpos de prova NBR-6118 - item 15.1.1.2 (NB-1).

Quando houver modificações dos materiais será necessário efetuar nova dosagem e respectivos ensaios.

Além das prescrições precedentes, será observado o cuidado de moldagem de corpos de prova de cada elemento representativo da estrutura, à razão mínima de 2 séries nas fundações, 4 séries em cada teto com as respectivas vigas e 2 séries nas extremidades dos pilares de cada pavimento, ou a critério da Fiscalização.

Cuidados iguais aos precedentes serão adotados em relação a quaisquer elementos estruturais não incluídos nos  acima  referidos.

Quando houver dúvidas sobre a resistência do concreto da estrutura, serão efetuados ensaios não destrutivos, ET-018. Em obras importantes e/ou naquelas em que houver dúvidas sobre o  resultado dos ensaios não destrutivos, serão também ensaiados corpos de prova extraídos da estrutura, conforme ET-017.

3 - EXECUÇÃO

3.1 - Execução

A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da Empreiteira por sua resistência, estabilidade, durabilidade e  perfeito acabamento.

3.2 - Transporte do Concreto.

O transporte do concreto deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus componentes nem perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação.

Poderão ser utilizados, na obra, para o transporte de concreto da betoneira ao ponto da descarga ou local da concretagem, carrinhos de mão com roda de pneu, jericas, pás mecânicas ou outros.  Em hipótese nenhuma será permitida a utilização de carrinhos com rodas de ferro ou de borracha maciça.

No bombeamento de concreto, deverá existir um dispositivo especial na saída do tubo para evitar a segregação. O diâmetro interno do tubo deverá ser, no mínimo, três vezes o diâmetro máximo do agregado, quando utilizado brita e 2,5 vezes o diâmetro no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto não deve exceder ao tempo máximo permitido para seu lançamento, conforme item 3.3.5 adiante especificado.

Sempre que possível deve ser escolhido sistema de transporte que permita o lançamento direto nas fôrmas.

Não sendo possível o lançamento direto deverão ser adotadas precauções para manuseio do concreto em depósitos intermediários.

O transporte de longas distâncias só será admitido em veículos especiais dotados de movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilização de carrinhos ou padiolas, buscar-se-á condições de percurso suaves, tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

Quando os aclives a vencer forem muito grandes caso de dois ou mais andares - recorrer-se-á ao transporte vertical por meio de elevadores de obra (guinchos).

3.3 - Lançamento.

Conforme item 13.2 da NBR-6118 (NB-1), mais o adiante especificado.

Competirá à Empreiteira informar, com oportuna antecedência, à Fiscalização e ao laboratório encarregado do controle tecnológico, dia e hora do início das operações de concretagem, do tempo previsto para sua execução e dos elementos a serem concretados.

Os processos de lançamento do concreto deverão ser determinados de acordo com a natureza da obra, cabendo à Fiscalização modificar ou impedir processo que acarrete segregação dos materiais.

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a 2 m. Para evitar segregação em queda livre maiores que a mencionada, utilizar-se-ão calhas apropriadas.

No caso de peças estreitas e altas, o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas peças com altura superior a 2 metros, com concentração de ferragem e de difícil lançamento, além dos cuidados do item anterior deverá ser colocada no fundo da fôrma uma camada de argamassa com 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto que vai ser  utilizado, evitando-se com isto a  formação de "ninhos de pedra.”

O intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e o seu lançamento não deverá exceder a 1 (uma) hora.

Quando do uso de aditivos retardadores ou aceleradores de pega o prazo para lançamento poderá ser aumentado ou diminuído em função das características do aditivo, à critério da Fiscalização.

Em nenhuma hipótese será permitido o lançamento após o início da pega.

Não será permitido o uso do concreto remisturado.

Nos lugares sujeitos à penetração de água, deverão ser adotadas providências para que o concreto seja lançado sem que haja água no local e ainda que, quando fresco, não possa ser lavado pela água de infiltração.

A concretagem deverá seguir rigorosamente um programa de lançamento preestabelecido para o Projeto - vide item 13.2.4 da NBR-6118 (NB-1).

Não será permitido o "arrastamento" do concreto a distâncias muito grandes, durante o espalhamento, devido ao fato de que o deslocamento  da mistura com enxada, sobre fôrmas, ou mesmo sobre o concreto já aplicado, poderá provocar perda da argamassa por adesão aos locais de passagem.

3.4 - Adensamento.

Conforme NBR-6118 (NB-1) item 13.2. 2, mais o adiante especificado. O adensamento manual, só será permitido em casos excepcionais e com a aprovação da Fiscalização.

O adensamento deverá ser cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da fôrma.

Serão adotadas devidas precauções  para evitar vibração de armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderência  com o concreto.

Os vibradores de imersão não deverão ser deslocados horizontalmente.  A vibração será apenas a suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do concreto.

A vibração deverá ser feita a uma profundidade não superior ao comprimento da agulha do vibrador.

As camadas a serem vibradas, preferencialmente, terão espessura equivalente a 3/4 do comprimento da agulha.

As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 10 vezes o diâmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ação).

Será aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num único ponto ou em pontos distantes.

A vibração próxima às fôrmas (menos de 100 mm), deverá ser evitada no caso de se utilizar vibrador de imersão.

Colocar-se-á a agulha na posição vertical, ou quando impossível, incliná-la até um ângulo máximo de 45°.

Introduzir-se-á a agulha na massa de  concreto, retirando-a lentamente para evitar formação de buracos que se enchem de  pasta.

Na vibração por camadas, far-se-á com que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligação duas a duas.

Admitir-se-á a utilização, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (fôrmas, réguas, etc.), à critério da Fiscalização.

3.5 - Juntas de Concretagem.

Conforme NBR-6118 (NB-1) item 13.2.3, e o a seguir especificado.

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas. Em qualquer caso, a junta então formada, denomina-se fria, se não for possível retomar a concretagem antes do início da pega  do concreto já lançado.

Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento.  Assim, as juntas deverão ser localizadas onde forem menores os esforços de  cisalhamento.

Quando não houver especificação em contrário, as juntas em vigas serão, preferencialmente, em posição normal ao eixo longitudinal da peça (juntas verticais). Tal posição será assegurada através de fôrma de madeira, devidamente fixada.

A concretagem das vigas deverá atingir o terço médio do vão, não sendo permitidas juntas próximas aos  apoios.

As juntas verticais apresentam  vantagens pela facilidade de compactação, pois é possível fazer-se fôrmas de sarrafos verticais que permitam a passagem dos ferros de armação e não do concreto, evitando a formação da nata de cimento na superfície, que se verifica em juntas inclinadas.

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá atingir o terço médio do maior vão, localizando-se as juntas paralelamente à  armadura principal.

Em lajes nervuradas as juntas deverão situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras.

As juntas deverão permitir uma perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que vai ser lançado.

Para assegurar-se a condição do item precedente deverão as superfícies das juntas receber tratamento com escova de aço, jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a formação de redentes, ranhuras ou saliências.

Tal procedimento deverá ser efetuado após o início da pega e quando a peça apresentar resistência compatível com o trabalho a ser executado.

Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta concretada anteriormente deverá ser preparada da seguinte forma:

- Limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou quaisquer outros prejudiciais à aderência, obtida com o mesmo tratamento citado no item 3.5.10, retro.

- Saturação com jatos de água,  deixando a superfície com aparência de “saturado superfície seca”, conseguida com a remoção do excesso de  água superficial.

Especial cuidado deverá ser dado ao adensamento junto à interface entre o concreto já endurecido e o recém lançado, a fim de se garantir a perfeita ligação das partes.

No lançamento de concreto novo sobre superfície antiga poderá ser exigido, a critério da Fiscalização, o emprego de adesivos estruturais, cuja seleção será procedida considerando-se a finalidade de sua aplicação. O emprego dos adesivos obedecerá, rigorosamente, as recomendações do respectivo fabricante.

3.6 - Cura do Concreto.

Conforme NBR-6118 (NB-1) item 14.1, mais o adiante especificado. Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá iniciar-se tão logo termine a pega.

O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega, deverá continuar  por período mínimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada de pó de serragem, de areia ou qualquer outro material adequado, mantida permanentemente molhada, esta camada deverá ter, no mínimo 5 cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d’água, a temperatura deverá ser mantida entre 38°C e 66°C, por um  período de aproximadamente 72 horas.

A CODEVASF admite os seguintes  tipos de cura:

- molhagem contínua das  superfícies expostas do concreto;

- cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

- cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas  saturadas;

- lonas plásticas ou papeis betumados impermeáveis, mantidos  sobre superfícies expostas, devendo entretanto ser de cor clara para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente retração térmica;

- películas de cura química, tipo Antisol da Sika-Produtos Químicos para Construção, ou similar, ouvida previamente a Fiscalização.

3.7 - Desmoldagem de Formas e Escoramentos.

A retirada das fôrmas deverá obedecer a NBR-6118 (NB-1) item 14.2.1, devendo-se atentar para os prazos recomendados:

- faces laterais:	3 dias;

- faces inferiores:	14 dias;

- faces inferiores sem pontaletes :  21 dias.

A retirada do escoramento de tetos serão feita de maneira conveniente e progressiva, particularmente para peças em balanço, o que impedirá o aparecimento de fissuras em decorrência de cargas  diferenciais.

3.8 - Inspeção de Concreto.

Após a retirada das fôrmas, o elemento concretado será exibido à Fiscalização para exame.

Somente após este controle, e à critério da Fiscalização, poderá a Empreiteira proceder à reparação de eventuais lesões, (vazios e demais imperfeições) e a remoção das rugosidades, estas no caso de concreto aparente, a fim de que as  superfícies internas e externas venham a se apresentar perfeitamente lisas.

Em caso da não aceitação por parte da Fiscalização, do elemento concretado, a Empreiteira se obriga a demolí-lo imediatamente, procedendo a sua reconstrução, sem ônus para a CODEVASF, tantas vezes quantas sejam necessárias até aceitação final.

As imperfeições citadas no item 3.8.2,  retro, serão corrigidas da seguinte forma:

- Desbaste com ponteira, da parte imperfeita do concreto deixando-se uma superfície áspera e limpa;

- Preenchimento do vazio com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, usando adesivo estrutural à base de resina epoxy. No caso de incorreções grandes, substituir-se-á a argamassa por concreto no traço 1:2:2;

- Quando houver umidade e/ou infiltração de água, o adesivo estrutural deverá ser substituído por impermeabilizante de pega rápida, devendo tal produto ser submetido à apreciação da Fiscalização, antes de sua utilização.

A Fiscalização procederá, posteriormente a um segundo exame para efeito de aceitação.

Fica claro e estabelecido que  os critérios de áspero, limpo, grande, úmido e infiltração ficam à critério da Fiscalização.

4 - TESTES

Os testes obedecerão ao disposto no item 2.11 retro e  Especificações ET-016, 017 e 018.

Os resultados de todos os testes exigidos serão fornecidos em 2 vias, com parecer  conclusivo, pela Empreiteira à Fiscalização, que devolverá à mesma uma das vias autenticadas e, se for o caso, acompanhada de comentários que  julgar oportuno tendo em vista o resultado dos testes.

A Fiscalização poderá exigir da Empreiteira, independentemente da apresentação dos testes exigidos no item 2.11, retromencionado, a realização complementar de testes não destrutivos mencionados nas ET-017 e 018.

A autenticação da Fiscalização não exime a responsabilidade da Empreiteira definida no item 3.1. retro.

Caso o resultado dos testes mencionados  no item 4.2 não seja aceitável, a Empreiteira arcará com todo o ônus que advenha dos mesmos  mencionados no item 4.3.

5 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

Para efeito de avaliação será computado o volume  medido pelas dimensões de projeto, para as quais se  tenha estipulado concreto de cada tipo e que tenham sido construídas totalmente de acordo com esta Especificação Técnica e o prescrito pela Fiscalização. A unidade utilizada na medição será o metro cúbico.

O concreto será pago à Empreiteira pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras. A Empreiteira deverá incluir nestes preços unitários o custo do fornecimento de todos os materiais, o preparo,  transporte até o local de utilização, lançamento, adensamento, acabamento, e o controle tecnológico. Estes preços unitários não contemplarão o fornecimento, a dobragem e a colocação do aço  de armação, nem as juntas elásticas, cujo pagamento será feito à parte.

As formas serão medidas pelas dimensões de projeto e pagas pelos preços unitários correspondentes das Planilhas de Orçamentação de Obras. Nestes preços estão incluídos escoramentos necessários.