1 - SERVIÇOS

Entende-se por alvenaria de pedra argamassada, o resultado do rejuntamento de blocos de pedra sã, de tamanhos variáveis, formando um conjunto maciço, sem vazios, conforme indicado nos desenhos e nesta ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA e/ou solicitação da Fiscalização. Será utilizado, principalmente para revestir as entradas e saídas dos bueiros, quedas de água, locais onde a velocidade da água é erosiva e outros, a critério da Fiscalização.

A alvenaria será executada em camadas respaldadas horizontalmente, com o necessário travamento, resultando num conjunto rígido, conforme os desenhos. A primeira fiada será constituída de pedras grandes, cuidadosamente escolhidas, colocadas sobre um leito de concreto magro fck= 9 MPa, quando estiver em contato com solo ou alterações de rocha. Suas superfícies expostas deverão ser bem acabadas e sem relevos.

Não poderá ser utilizada pedra em elevado estado de decomposição ou contendo terra, areia, argila, veias de material mole, matéria orgânica ou defeitos, como gretas que favoreçam sua meteorização ou deterioração. Tanto quanto possível, só serão utilizadas pedras de faces sensivelmente planas cuja forma se aproxime da cúbica.

A argamassa para ligação das pedras será constituída de cimento e areia, cujo traço, dosado em volume, será de 1:4, devendo a  areia e cimento, utilizados na execução, obedecerem aos requisitos prescritos nas ET-036 e 037.

2 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A alvenaria de pedra argamassada será medida em metros cúbicos, baseada nas espessuras e dimensões indicadas nos projetos e/ou  fixadas pela Fiscalização.

Os volumes de alvenaria de pedra argamassada, construídos fora das seções do projeto e/ou das ordens da Fiscalização, não serão medidos para fins de pagamento.

A execução de alvenaria de pedra argamassada será paga à Empreiteira pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras. Neste preço deverão estar incluídos, o fornecimento dos materiais, ferramentas e mão-de-obra necessários para a perfeita execução do serviços.