1. DEFINIÇÃO

O presente ensaio tem por objetivo proporcionar informações sobre as propriedades do concreto executado na obra, comparativamente com as características previstas em laboratório e  compatíveis com as especificações do projeto estrutural.

2. ENSAIO

O ensaio deverá obedecer às normas da ABNT, relativas ao assunto, especialmente a NBR-5738 (MB-2),  NBR-5739  (MB-3)  e  NBR-6118  (NB-1) em seus  itens 15 e 16.

2.1 - Moldagem e Cura dos Corpos de Prova

A amostra destinada a moldagem deverá ser retirada de acordo com método apropriado conforme  NBR-5750  (MB-833).

Na medida do possível, os corpos de prova deverão ser moldados em local próximo daquele em que devem ser armazenados nas primeiras 24 horas.

Deverão ser utilizadas formas cilíndricas de altura igual a duas vezes o diâmetro da base, sendo considerado padrão o cilindro 15 x 30cm. As fôrmas são metálicas com espessuras compatíveis com as determinações da ABNT, devendo ser providas de dispositivos que impeçam a fuga de argamassa.

O concreto deverá ser colocado em camadas compatíveis com o processo de adensamento a que será submetido. Em concretos razoavelmente trabalháveis serão utilizadas 6 camadas, fazendo-se a compactação  com  barra de ferro de 16mm de diâmetro e altura de 60cm.

Após a colocação de cada camada terá início o  adensamento.

A face superior será alisada com a haste ou com régua metálica a fim de que o corpo tenha uma altura constante o que se consegue com o nivelamento superior feito em duas direções perpendiculares. Evitam-se cavidades, colocando-se nos topos um pouco de argamassa colhida no próprio concreto.

As faces dos corpos de prova ficarão em contacto com os pratos da máquina de ensaio e não deverão apresentar afastamento maior que 0,05mm em 150mm em relação a um plano. Caso necessário, deverão ser polidas ou capeadas. Este capeamento deverá ser inferior a 5mm, sendo constituído de pasta de cimento ou misturas de enxofre conforme NBR-5738 (MB-2).

Depois da desmoldagem, os corpos de prova deverão ser conservados em caixa de areia úmida com espessura mínima de 5cm de areia cobrindo todas as faces do cilindro. A areia deverá ser mantida saturada depois de colocados os corpos de prova no lugar.

Tanto nos moldes como nas caixas, os corpos de prova deverão ser protegidos, devendo permanecer à temperatura ambiente do canteiro. No laboratório, a conservação será efetuada em atmosfera  saturada de umidade e à temperatura de (21   2)°C.

Todos os corpos de prova deverão ser identificados, de forma que caracterizem:

- Procedência;

- Data da moldagem;

- Peça da estrutura onde se utilizou o concreto;

- Informações adicionais (marca do cimento,   características dos agregados, traço utilizado,  consistência, etc.)

O rompimento do corpo de prova deverá seguir rigorosamente a NBR-5739 (MB-3).

Excepcionalmente, à juízo da Fiscalização, a CODEVASF admitirá utilização de corpos de prova prismáticos para ensaios do concreto à flexão.

3 - ACEITAÇÃO DA ESTRUTURA

Será feita conforme item 16 da NBR-6118 (NB-1). Aceitação automática - item 16.1 da NBR-6118 (NB-1): fck  est  >  fck

Decisão a adotar quando não há aceitação automática da estrutura - item 16.2 da NBR-6118 (NB-1).

Qualquer decisão a ser tomada, à critério da Fiscalização tais como ensaios especiais do concreto, ensaios da estrutura e revisão de projeto, bem como a demolição e reconstrução de elemento estrutural deficiente, caso necessário, correrão por conta da Empreiteira, sem nenhum ônus para CODEVASF.