Os agregados deverão atender as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), aplicáveis ao caso, em suas redações mais recentes, além do abaixo especificado.

1 - AREIA

1.1 - Condições Gerais

Será quartzosa, isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, colóides, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloreto de sódio, outros sais deliquescentes etc.

Índice de Qualidade dos Agregados: definido conforme o item 7, mostrado adiante.

1.2 – Granulometria

a) Grossa

Areia de granulometria grossa ou, simplesmente, areia grossa é a areia que passa na peneira ABNT 4,8mm e fica retida na peneira ABNT 2,4mm, com dimensão máxima característica de 4,8mm.

b) Média

Areia de granulometria média ou, simplesmente, areia média é a areia que passa na peneira ABNT 2,4mm e fica retida na peneira ABNT 0,6 mm, com dimensão máxima característica de 2,4 mm.

c) Fina

Areia de granulometria fina ou simplesmente, areia fina é a areia que passa na peneira ABNT 0,6mm e fica retida na peneira ABNT 0, 075mm, com dimensão máxima característica de 0,6mm.

2 – BRITA

É o material obtido por trituração de rocha, e retido na peneira 4,8mm. Comercialmente as britas são classificadas em:

- Brita zero        - com diâmetro variando de 4,8 a 9,5 mm.

- Brita 01           - com diâmetro variando de 9,5 a 19 mm.

- Brita 02           - com diâmetro variando de 19 a 38 mm.

- Brita 03           - com diâmetro variando de 38 a 76 mm.

- Pedra de mão  - com diâmetro acima de 76 mm - devendo seu emprego ser restrito apenas a concretos ciclópicos, quando utilizado como agregado para concreto.

3 - PEDRISCO

Também chamado areia artificial, é  material obtido por frangmentação de rocha passando na peneira ABNT 4,8mm.

Seu uso será limitado à pavimentação, ficando terminantemente proibida sua conclusão ou adição como agregado de concreto.

4 - PÓ DE PEDRA

Resíduo de britamento mecânico de granito ou gnaisse será isento de argila, matérias orgânicas ou outras impurezas nocivas aos fins a que se destina.

Seu uso será limitado aos rebocos, ficando terminantemente proibida sua inclusão ou adição como agregado fino de concreto ou argamassa que não seja de rebocos. Será igual e estritamente vedada a adição de pó de pedra aos rebocos pré-fabricados.

5 - SAIBRO

Sob a designação de saibro entende-se, para efeito desta Especificação, a rocha em decomposição que se apresenta, principalmente, com grãos de quartzo (areia), de feldspato (muito pouca quantidade) e de argila. As argilas são caracterizadas como descrito a seguir.

- Teor de argila

- Teor de argila varia de 7% a 18%, para os saibros ásperos e de 31% para os saibros macios. As porcentagens de argila aqui referidas foram determinadas simplesmente por decantação.

- As argilas presentes em cada variedade são de tipos diversos, o que é denunciado pela coloração e os aspectos particulares de cada saibro.

b) Densidade Absoluta

- As densidades absolutas de cada saibro foram determinadas pelo "frasco de Chapman", observando-se a técnica geral recomendada pelo IPT.

- Para todas as variedades, a densidade absoluta encontrada foi de 2,50.

c) Densidade Aparente

- Como a densidade aparente dos materiais granulados varia conforme o método empregado na medição, foram utilizados, com o objetivo de apresentar números mais próximos à realidade prática, caixotes semelhantes aos que são usados nas obras para as dosagens em volume das argamassas.

- Os resultados obtidos foram os seguintes:

Saibro áspero: 1, 33 a 1,51;

Saibro macio: 1,18 a 1,21.

Em nenhuma hipótese este material poderá ser utilizado como agregado para  concreto.

6 - SEIXO ROLADO

É o material encontrado fragmentado na natureza, quer no fundo do leito dos rios, quer em jazidas, retidos na peneira ABNT 4,8 mm.

Será admitido, para obras específicas e sempre a juízo da Fiscalização, o emprego do seixo como agregado graúdo para concreto armado, desde que sua qualidade seja satisfatória e que as dosagens dos concretos sofram as correções necessárias, conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pertinentes ao assunto.

7- ÍNDICES DE QUALIDADE DOS AGREGADOS

A qualidade dos agregados deverá ser avaliada através de índices, definidos por normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), de acordo com os respectivos valores de qualidade que devem possuir um agregado. Entretanto em casos especiais, deverá se recorrer a normas estrangeiras para orientação mais precisa.

Os índices de qualidades são assim definidos:

7.1 - Resistência aos Esforços Mecânicos

Deverão ser executados ensaios conforme NBR-6465 (MB-170), devendo os valores obtidos se encontrarem dentro das prescrições da NBR-7211 (EB-4).

7.2 - Teor de Substância nocivas

Deverão ser executados ensaios para medições de teor de matérias nocivas, tais como torrões de argila, materiais pulvurulentos, etc. Os ensaios obedecerão as normas NBR-7211 (EB-4), NB-7218 (MB-8) e NBR-7219 (MB-9).

7.3 - Impurezas Orgânicas

Deverão ser executados ensaios para determinação do teor de impurezas orgânicas, conforme NBR-7220 (MB-10), sendo que os resultados obtidos deverão estar dentro dos limites prescritos na NBR-7220 (MB-10) e NBR-7211 (EB-4).