1 - DEFINIÇÃO

Trata-se de investigação direta da resistência do concreto. Tal método será utilizado quando, o resultado dos corpos de prova, não satisfizerem às condições estruturais básicas previstas em projeto.

2 - DESCRIÇÃO DO ENSAIO

Os corpos de prova deverão ser extraídos de locais distribuídos de tal forma que possam constituir uma amostra representativa de todo o lote em exame.

A amostra deverá ser constituída de, no mínimo, 6 corpos de prova extraídos da estrutura, de maneira  conveniente,  de modo a que se obtenham exemplares de 15 cm de diâmetro.

Após o rompimento, deverão ser corrigidos os resultados, em virtude dos efeitos do broqueamento e também, se for o caso, devido à razão entre a altura e o diâmetro do  corpo de prova ser diferente de 2.

Na extração dos corpos de prova, deverão ser retirados exemplares, por firma especializada, após autorização  da  Fiscalização, em presença de representante desta.

Por ocasião da extração, deverão ser adotadas precauções para que a retirada não ocasione enfraquecimento da peça concretada.

Todos os corpos de prova extraídos deverão conter identificações que os caracterize, ou seja:

- Procedência;

- Data da concretagem da peça;

- Peça da estrutura de onde se extraiu o corpo de  prova;

- Informações adicionais, tais como: marca do cimento, características do agregado, traço utilizado, etc.