1 - SERVIÇOS

O revestimento primário será constituído de solo e cascalho, ou de camadas de solos ou ainda mistura de solos, e será executado de acordo com a especificação de serviço (DNER-ES-P-10-71).

A execução do revestimento compreenderá as operações de escavação, seleção, carga, transporte, descarga, espalhamento, homogeneização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento dos materiais, realizados na pista,  devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades  que permitam, após compactação, atingir a espessura projetada.

O grau de compactação deverá ser no mínimo, 95%, em  relação à massa específica aparente  seca; máxima, obtida no ensaio DNER-ME-48-64, e o teor de umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio citado   2%.

2 – MATERIAIS

Os materiais, a serem utilizados para o revestimento primário das estradas poderá ser proveniente de jazidas ou da escavação de canais e drenos desde que atendam os requisitos descritos a seguir e/ou que sejam aprovados pela Fiscalização.

O revestimento será executado com materiais que preencham os seguintes requisitos:

- deverão possuir composição granulométrica enquadrada em uma das faixas do quadro mostrado a seguir.

| Peneiras |  | Faixas (% Passando) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |
| 2" | 50,8 mm | 100 | 100 | - | - |
| 1" | 25,4 mm | - | 75-90 | 100 | 100 |
| 3/8" | 9,5 mm | 30-65 | 40-75 | 50-85 | 60-100 |
| Nº 4 | 4,8 mm | 25-55 | 30-60 | 35-65 | 50-85 |
| Nº 10 | 2,0 mm | 15-40 | 20-45 | 25-50 | 40-70 |
| Nº 40 | 0,42 mm | 8-20 | 15-30 | 15-30 | 25-45 |
| Nº 200 | 0,074 mm | 2-8 | 5-15 | 5-15 | 5-20 |

- a fração que passar na peneira nº 40 deverá apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 40% e índice de plasticidade entre 5 e 13%;

- a porcentagem do material que passar na peneira nº 200 não  deverá ultrapassar 2/3 da porcentagem que passar na peneira nº 40;

- o índice de Suporte Califórnia não deverá ser inferior a 40% e a expansão será de 0,5%, determinados segundo o método do DNER-ME 49-64 e com a energia da compactação do método DNER-ME 48-64;

- o agregado retido na peneira nº 10 deve ser constituído de partículas duras e duráveis, isentas de fragmentos moles e de material vegetal ou outra substância prejudicial. Quando submetido ao ensaio de Los Angeles, não deverá apresentar desgaste superior a 55%.

3 – CONTROLE

3.1 - Controle Tecnológico

Serão procedidos os seguintes ensaios:

- determinação de massa específica aparente "in situ" com espaçamento máximo de 200 m de pista, nos pontos onde foram coletadas as amostras para os ensaios de compactação;

- uma determinação do teor de umidade, a cada 200 m de pista, imediatamente antes da compactação;

- ensaios de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria, respectivamente segundo os métodos DNER-ME 44-64 (NBR 6459), DNER-ME 82-63 (NBR-7180) e DNER-ME 80-64 (NBR-7181), com espaçamento máximo de 400 m de pista, e no mínimo um grupo de ensaio por dia de serviço executado;

- um ensaio do índice de Suporte Califórnia, com a energia de compactação do método DNER-ME 48-64 (NBR 9895), com espaçamento máximo de 400 m de pista e, no mínimo, um ensaio a cada dois dias de serviços executados;

- um ensaio de compactação segundo o método DNER-ME 48-64 (NBR 9895), para determinação da massa específica aparente, seca, máxima, com espaçamento máximo de 200m de pista, com amostras coletadas em pontos obedecendo sempre à ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito, etc., à 60cm do bordo.

O número de ensaios de compactação poderá ser reduzido, desde que se comprove a homogeneidade do material empregado.

3.2 - Controle Geométrico

Após execução do revestimento primário, proceder-se-á à relocação e nivelamento do eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerâncias:

- largura não inferior aos desenhos;

- até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não  se tolerando falta;

- na verificação do desempenho  longitudinal, não serão permitidas cotas inferiores às  do  projeto, admitindo-se variações  para mais, de, no máximo, 10cm.

4 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O revestimento primário executado conforme especificado e aprovado pela Fiscalização será medido por metro cúbico de material compactado, na pista, e avaliado segundo a seção transversal do projeto.

Na determinação dos volumes anteriores utilizar-se-á o método de Média de Áreas Extremas, entre estações de 20 m ou as que exijam a configuração do terreno.

A construção do revestimento primário, medida como prescrito no item anterior será paga à Empreiteira, pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

Para o revestimento primário efetuado, a distância de transporte do material, deve ser referida aos centros de gravidade da área de empréstimo e da obra. Quando a distância de transporte for menor que 1.000 m, o custo do transporte deverá estar embutido no custo do serviço e, quando superior a 1.000 m, este será pago conforme a ET-014.

Nos preços unitários para os serviços deverão incluir extração do material, carga, transporte conforme as faixas descritas neste item, descarga, umedecimento, espalhamento e compactação, bem como mão-de-obra, ferramenta, equipamentos e outros necessários a perfeita execução do serviço.