1 – DEFINIÇÃO

Aterros são maciços terrosos executados com a finalidade de constituir segmentos de canais, diques, estradas, etc., cujos materiais podem ser provenientes de escavações de jazidas e de empréstimos laterais (no caso de obras em linha) conformados de acordo com as seções das seções de projeto, as quais definem o corpo da obra.

2 - MATERIAIS

Os materiais a serem empregados em aterros deverão proceder de escavações realizadas nas obras ou nos locais de empréstimos indicados no projeto, ou em locais aprovados pela Fiscalização. Os solos utilizados em aterros deverão estar isentos de matéria orgânica e mica. As turfas, as argilas orgânicas e os solos expansivos nunca poderão ser utilizados. Todos os solos deverão apresentar boa trabalhabilidade e baixa permeabilidade quando compactados.

Os solos adequados se enquadram na classificação GW-SW, GP-SP, GM-SM, GC,SC do Sistema Unificado de Classificação de Solos, e são aqueles em que 90%, em peso, dos componentes tem diâmetros inferiores a 10 mm e 35%, no máximo, passam pela peneira ASTM N0 200.

A fração dos componentes do material utilizado para confecção do aterro que passa pela peneira ASTM N0 200 deverá atender a uma das seguintes condições:

- Limite de Liquidez: LL< 35;

- Limite de Liquidez: LL< 40;

- Índice de Plasticidade: IP > (0,6 LL - 9).

O índice C.B.R. (Califórnia Bearing Ratio) deverá ser superior a 5 e a densidade seca máxima obtida no ensaio de compactação Proctor Normal deverá ser superior a 1.700 g/dm3.

Os solos toleráveis para aproveitamento em aterros são aqueles que, no máximo, contém 25%, em peso, de elementos com diâmetro superior a 15 (quinze) milímetros.

Nenhum material, com teor de sulfatos, expressos em SO3, superior a 0,2% poderá ser utilizado em aterros ou reaterros, em contato com qualquer tipo de obra em concreto.

3 – SERVIÇOS

Durante a execução do aterro, o material deverá ser colocado em camadas uniformes, que serão espalhadas sucessivamente em toda a largura assinalada na seção transversal correspondente.

As camadas deverão manter uma superfície aproximadamente  horizontal, porém com declividade suficiente para que haja uma drenagem satisfatória durante a construção, especialmente quando se interromper o aterro, que deverá ter sempre sua camada superior disposta de modo a permitir o bom escoamento das águas superficiais. Além disto, a distribuição dos materiais de cada camada deverá ser feita de modo a não produzir segregação de seus materiais e a fornecer um conjunto que não apresente cavidades nem "lentes" de textura diferente.

Cada camada deverá ser compactada completa e uniformemente em toda sua superfície, e não deverá ter mais de 25 cm de espessura, após a compactação. Se, na opinião da Fiscalização, a superfície sobre a qual será colocada uma camada de material se encontrar seca ou lisa demais para que haja uma aderência adequada com à camada anterior, tal superfície será umedecida e/ou escarificada, até uma profundidade tal que se possa obter uma liga eficiente. Para a escarificação, poderão ser usados arados, grades de pontas, grades de discos, escarificadores ou quaisquer outros equipamentos que produzam o efeito desejado. Porém, os sulcos produzidos pelo equipamento usado não distarão mais de 30 cm entre si, nem terão menos de 5 cm e mais que 7 cm de profundidade.

Concluída a escarificação, o material solto resultante desta operação será revolvido junto com o material da camada seguinte, para obter uma mistura homogênea de materiais antes de iniciar a compactação. Proceder-se-á, então, ao desagregamento ou trituração dos torrões que possam haver no material utilizando grade de disco ou qualquer outro equipamento adequado, a critério da Fiscalização, e, caso não seja possível a decomposição, esses torrões e raízes serão retirados do aterro. Ainda durante as operações de compactação de materiais não granulares, cada camada deverá apresentar a condição de umidade ótima, devendo ser uniforme em toda a camada.

Colocado, então, o material pela forma especificada anteriormente, proceder-se-á a compactação até uma densidade entre 95% e 100% da máxima densidade seca obtida no  ensaio de compactação Proctor Normal através de rolos compactadores vibratórios (lisos ou corrugados) ou outro equipamento de compactação que seja adequado ao tipo de material colocado, aprovado previamente pela Fiscalização.

Em aterros próximos a obras de arte ou situados em lugares inacessíveis aos rolos compactadores, a compactação será feita manualmente ou com compactadores pneumáticos. Cada camada deverá conter apenas o material necessário para assegurar a devida compactação,  e a espessura de cada camada nunca deverá exceder 15 cm de material solto.

A Empreiteira poderá, a critério da Fiscalização, indicar outros métodos de compactação adequados à execução dos aterros, sempre que esses métodos alternativos atendam aos requisitos formulados nestas Especificações.

A Fiscalização solicitará os ensaios necessários para verificar o grau de compactação, podendo indicar modificações nos materiais ou no processo de compactação, a fim de obter os resultados previstos nestas Especificações.

Cada uma das camadas que forme o aterro será medida pela Fiscalização para verificar se seu nivelamento e suas dimensões estão de acordo como o especificado. Caso uma ou mais camadas não satisfizerem os mencionados requisitos de compactação, nivelamento ou dimensões, poderá a Fiscalização exigir quando julgar conveniente, sua remoção total ou parcial e indicar sua substituição, sem que assista à Empreiteira direito a qualquer reclamação.

Só serão permitidas espessuras maiores que as recomendadas anteriormente, caso a topografia do terreno não permita a colocação de camadas com espessuras iguais ou inferiores a 25 cm compactada, ou quando, com o equipamento a empregar, se possa conseguir os índices de compactação exigidos em toda a espessura da respectiva camada.  Entretanto, em qualquer caso, a Empreiteira deverá obter autorização da Fiscalização, e obedecerá às instruções sobre o método a adotar.

Quando for necessário construir em terrenos de pouca capacidade de carga que não suportem o peso do equipamento de transporte, a Empreiteira deverá submeter previamente à aprovação da Fiscalização, a data em que deseja iniciar os trabalhos e o método especial de construção que  utilizará.

A cota de coroamento do aterro não poderá nunca ser inferior à indicada no projeto, salvo o caso em que a Fiscalização introduza modificações.

Caso ocorram recalques na fundação do aterro, poderá a Fiscalização indicar a construção adicional necessária para restabelecer suas dimensões originais.

As seções internas de canais em aterro, deverão ser compactadas com um excesso de tal forma que, após a retirada do mesmo, a superfície exposta e acabada, apresente o mesmo grau de compactação do corpo do aterro.

Para o caso do canal em aterro, cujo fundo foi construído em corte, o material do fundo deverá ser escarificado e posteriormente, ser submetido à compactação, até que, este material apresente uma compactação igual à do corpo do aterro.

Os aterros, conforme seu tipo de execução, classificar-se-ão em:

a) Não compactados

Os aterros não compactados deverão ser realizados por camadas sensivelmente horizontais, devendo a circulação de veículos sobre o aterro ser a maior possível, a fim de aproveitar-se ao máximo o efeito de compactação por este método. Quaisquer que sejam os métodos de construção  empregados, as camadas deverão estender-se em toda a largura do aterro segundo os taludes previstos. Além disto, a Empreiteira deixará excesso razoável e necessário na ultima  camada para permitir a posterior acomodação do maciço. Esses aterros deverão ser nivelados a uma cota uniforme. Todos os materiais incluídos no aterro, tais como, pedras, pedregulhos e torrões, deverão estar misturados com os demais materiais de modo a não permitir a formação de lentes  e bolsões de maior permeabilidade.

b) Compactados

Os aterros compactados serão realizados preparando-se, inicialmente, o terreno de fundação por meio de rega e escarificação. A seguir, os materiais a compactar, isentos de pedras e torrões de dimensão máxima superior a 10 cm e raízes, aprovados pela Fiscalização, serão umedecidos até conseguir um teor de umidade próximo à ótima (+ 2%), seja  por regagem ou por umidificação, sendo, então, estendidos em camadas horizontais de espessura máxima  compreendida entre 15 e 30 cm, depois do lançamento e em  toda a largura da camada a compactar. A umidificação e homogeinização dos materiais de preferência, deverão ser  feitas  nos locais das escavações em empréstimo.

Para a compactação de aterros  formados com materiais argilosos, dos quais mais de 12% passem   pela peneira 200 e para argilas inorgânicas com limite de liquidez superior a 25% usar-se-ão, de  preferência, rolos pé-de-carneiro.

Em aterros argilosos próximos às obras de arte ou situados em lugares inacessíveis aos rolos  compactadores, a compactação se efetuará por meio de compactadores tipo sapo pneumático ou similar, em camadas a uma densidade igual ou superior à obtida no resto do aterro. Cada camada conterá somente o material necessário para assegurar a devida compactação, e a espessura delas, em nenhum caso, deverá exceder a 15cm de material solto.

4 - CONTROLE TECNOLÓGICO

O controle tecnológico ficará a cargo da Empreiteira  e consistirá de:

- Um ensaio de compactação, segundo o método do Proctor Normal, para cada 1000 m3 de um mesmo  material do corpo do aterro.

- Um ensaio para determinação da massa especifica  aparente seca, "in situ"  para cada 100 metros  das camadas do aterro, alternadamente no eixo e bordas, correspondente ao ensaio de compactação acima referido.

- Um ensaio de granulometria (DNER-ME-80-64), do  limite de liquidez (DNER-ME-44-64), e do limite de plasticidade  (DNER-ME-82-63), para o corpo do aterro, para todo o grupo de 10 (dez) amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea a.

- Um ensaio do índice de suporte Califórnia com a energia do método do Proctor Normal,  para cada Grupo de 04 amostras para as camadas finais do aterro.

Todos os quantitativos dos ensaios acima referidos, a critério da Fiscalização poderão ser ajustados de acordo com as características da obra.

5 – CONTROLE GEOMÉTRICO

O acabamento da plataforma do aterro será procedido  mecanicamente, de forma a alcançar-se a conformação da seção transversal do projeto, admitidas as seguintes tolerâncias:

a) variação da altura máxima  de  3cm para eixo e bordas;

b) variação máxima da largura de +20cm para a plataforma, não se admitindo variação para menos.

O controle será efetuado por nivelamento de eixo e bordas a cada 2 (duas) estacas. O acabamento, quanto à declividade transversal corresponderá a inclinação dos taludes e será verificado pela Fiscalização, de acordo com o projeto.

6 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A construção de aterros e fornecimento de material utilizável serão medidos tomando como unidade o metro cúbico. Essa avaliação far-se-á pelos alinhamentos, perfis e seções indicadas no projeto.

A determinação dos volumes anteriores far-se-á utilizando o método da Média das Áreas Extremas, entre estações de 20m ou as que exija a  configuração do terreno ou à critério da Fiscalização.

A construção de aterros medidos como prescrito anteriormente, será pago à Empreiteira, pelos preços unitários correspondentes aos da Planilha de Orçamentação de Obras.

O pagamento dos aterros efetuados com material proveniente de áreas de jazida ou de empréstimos laterais, numa distância de transporte até 1.000 m, será efetuado pelos preços unitários acima indicados.

As distâncias de transporte serão medidas entre os centros de gravidade do material escavado e do material colocado.

Quando a distância de transporte for superior  a 1000 m, o transporte será pago conforme a ET-014.

Nos preços unitários para a execução dos aterros, deverão estar incluídos, sem se limitar aos seguintes serviços:

- escavação do material, no empréstimo lateral ou na jazida, se for o caso;

- carga;

- transporte dos materiais de aterro até a distância de 1.000 m;

- descarga;

- distribuição em camadas e ou espalhamento adequado;

- fornecimento d’água necessária para conseguir a  umidade requerida para a    construção dos aterros;

- o excesso de aterro nos taludes internos dos canais, assim como seu corte e remoção, de modo a garantir nestes taludes o mesmo grau de compactação especificado para o restante do aterro do canal;

- compactação manual ou com equipamentos especiais em locais específicos,   inclusive junto a estruturas de concreto, etc;

- tratamento de fundações quando os solos forem colapsíveis;

- restauração dos taludes erodidos até a data da entrega final dos serviços;

- construção, manutenção e remoção de rampas de acesso;

- serviços complementares necessários para execução dos trabalhos, tais como,  iluminação e outros

Não serão calculados, para fins de pagamento, os volumes de material correspondentes a um aterro construído fora das indicações do projeto ou das solicitações da Fiscalização.

No caso em que os serviços tenham que ser refeitos por motivos não atribuíveis à Empreiteira, a juízo da Fiscalização poderá esta autorizar o pagamento das escavações dos reaterros, transportes e demais trabalhos que sejam necessários. Esses trabalhos adicionais serão pagos à Empreiteira pelos respectivos preços unitários constantes do Contrato e, se não os houver, serão convencionados de comum acordo entre Empreiteira e a Fiscalização antes de sua execução.