1 - SERVIÇOS.

A Empreiteira deverá fornecer todas as armaduras requeridas para a execução das estruturas e previstas no projeto.

As barras de aço para as armaduras deverão obedecer ao item 7 da norma ABNT NBR-6118 (NB-1) e seguirão as prescrições das ET-038 e ET-015 e mais o adiante especificado.

As barras de aço deverão ser de aço sulcado, ter tensão de escoamento igual ou superior a 400 MPa (4000 kgf/m2) e obedecer à norma ABNT-NBR-7480 (EB-3) ou à ASTM A615 ou A617, com exceção daquelas em que o projeto indicar outro tipo de aço, desde que previamente aprovado pela Fiscalização.

As barras de aço deverão estar livres de ferrugem escamosa, crosta solta de laminagem, manchas de óleo, ou de qualquer substância estranha que possa prejudicar a aderência ao concreto.

As barras serão dispostas em áreas adequadas de modo a permitir a arrumação das diversas partidas, tipos de aço e diâmetros diversos.

As barras das armaduras serão colocadas cuidadosamente, ligadas nos cruzamentos por arame de ferro doce mantidas firmemente nas posições indicadas nos projetos durante a colocação de concreto. Quando necessário serão utilizados espaçadores ou suportes  próprios de acordo com a NB-1. Em casos especiais os distanciadores e suportes poderão ser exigidos em maior número, e com espaçamento diferente, pela Fiscalização.

A variação no recobrimento protetor de concreto das armaduras não deverá exceder aquele especificado nas seguintes tolerâncias:

| Recobrimento protetor especificado | Tolerância |
| --- | --- |
| menor que 50 mm | 3 mm |
| de 50 mm até 75 mm | 6 mm |
| maior que 75 mm | 12 mm |

A variação do espaçamento das barras de aço não deverá exceder àquele especificado em mais de 2,5cm.

Exceto quando indicado diferentemente nos desenhos, as barras de aço da armadura deverão ser colocadas de forma que haja uma distância livre mínima de 2,5cm entre as barras e quaisquer cavilhas de fixação, esticadores, ou outras peças metálicas embutidas.

As barras de aço deverão ser classificadas e  armazenadas de acordo com a bitola e o comprimento, conforme especificado na norma ABNT-NBR-7480 (EB-3).

Caberá à Empreiteira comprovar, mediante certificado do fabricante ou de laboratório idôneo, que o aço fornecido atende às normas relativas a tração e dobramento, conforme especificados nas Normas Brasileiras NBR-6152 e NBR-6153 da  ABNT, respectivamente.

Quando a qualidade do aço for inaceitável, o lote deverá ser retirado da obra; a Empreiteira será responsável por qualquer atraso acarretado pela rejeição de lote de aço.

Todos os cortes e dobramentos deverão ser executados segundo a prática normal, utilizando métodos aprovados.  Não será permitido o dobramento de barra com calor, exceto quando autorizado pela Fiscalização.

As emendas das barras das armaduras deverão ser feitas de acordo com as especificações constantes da norma ABNT-NBR-6118 (NB-1). As emendas soldadas só serão permitidas em locais autorizados pela Fiscalização.

Antes de se fechar as formas em definitivo e começar a lançar o concreto, todos os ferros da armação de qualquer seção deverão estar em seus lugares nas medidas indicadas nos desenhos, e já inspecionados e aprovados pela Fiscalização.

No caso de emendas e recobrimento de concreto para armação, além de obedecer às Normas Brasileiras, deverão ser dispostos como indicado no projeto.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

A medição do ferro de armação será o peso em quilograma (kg) de ferro dobrado e colocado na estrutura a que se destina.

Para efeito de pagamento, ao peso do aço, devidamente colocado, será aplicado os preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras.

Nestes preços estarão incluídos o fornecimento dos materiais, o transporte até o local da obra, a armazenagem, a dobragem, a colocação espaçadores (caranguejo), os trespasses, perdas, a mão-de-obra, as ferramentas e equipamentos necessários para perfeita execução dos serviços.

Deverão estar incluídos nos preços as perdas e os ferros  de ancoragem, ou escoramento, ou espaçador para armações e formas que não serão considerados no cômputo dos ferros, assim como os excessos resultantes de desbitolamento.

- O pagamento se dará após que o material for efetivamente aplicado na forma conforme o projeto, vistoriado e aprovado pela fiscalização.