1 - SERVIÇOS

Os serviços terão primorosa execução, os quais obedecerão, rigorosamente, às normas da ABNT, especialmente a NB-279, e às especificações abaixo.

Para os fins da presente Especificação ficará estabelecido que sob a designação usual de "Serviços de Impermeabilização" tem-se em mente realizar obra estanque, isto é, assegurar, mediante emprego de materiais impermeáveis e de outras disposições, a perfeita proteção da construção contra a penetração de água. Desse modo, a impermeabilidade dos materiais será, apenas, uma das condições fundamentais a ser satisfeita: a construção será estanque quando constituída por materiais impermeáveis e que assim o permaneça, a despeito de pequenas fissuras ou restritas modificações estruturais da obra e contanto que tais deformações sejam normais, previsíveis e não resultantes de acidentes fortuitos ou grandes deformações.

Serão adotadas medidas especiais de segurança contra o perigo de intoxicação ou inflamação de gases, quando da execução de trabalhos de impermeabilização betuminosa, em ambientes confinados - caixas d'água, subsolos, sanitários de pequenas dimensões etc. - devendo assegurar-se ventilação suficiente e prevenir-se a aproximação de chamas, brasa de cigarro etc. Nesse sentido, será o pessoal, em tais condições, obrigado ao uso de máscaras especiais, bem como ao emprego exclusivo de equipamento elétrico garantido contra centelhas, quer nas lâmpadas, quer nos fios.

Quando as circunstâncias ou as condições locais se verificarem tais que tornem aconselhável o emprego de sistema diverso do previsto no projeto, serão tais circunstâncias constatadas pela Fiscalização, sendo adotado o sistema mais adequado ao caso, mediante prévios entendimentos com a CODEVASF.

Os serviços serão rigorosamente controlados e executados por pessoal especializado, que ofereça garantia dos trabalhos realizados.

Os tipos de impermeabilização a empregar indicados no projeto e não especificados, deverão ser previamente aprovados pela Fiscalização e, então aplicados conforme recomendações do fabricante.

2 - MATERIAIS

O tipo de impermeabilizante utilizado deverá garantir a proteção das obras contra água sob pressão e contra água de percolação.

2.1 – Disposições Gerais

Para os fins desta Especificação, entende-se por materiais betuminosos, os produtos obtidos pela destilação do petróleo ou do alcatrão de hulha.

Os materiais betuminosos devem apresentar-se sob a forma líquida (soluções ou tintas, emulsões).

Os produtos obtidos pela destilação do petróleo classificam-se como de "base asfáltica" e os resultantes da destilação do alcatrão de hulha como "base alcatrão de hulha".

Na hipótese do uso simultâneo de vários materiais betuminosos estes serão, sempre, da mesma base.

As cargas minerais empregadas nos materiais betuminosos não deverão ser afetadas pela água, sendo vedado o emprego de substâncias hidroscópicas, solúveis ou que tenham o seu volume modificado pelo contato com esse líquido.

Os materiais betuminosos deverão satisfazer às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) atinentes ao assunto, em particular as abaixo descritas.

NBR-7208 (TB-27), EB – 634 e EB – 635.

Métodos de ensaios:

- Penetração dos Betumes: NBR - 6576 (MB-107).

- Viscosidade dos Produtos de Petróleo: MB-49 e NBR- 5847 (MB-827).

- Ponto de Fulgor: MB-48, MB - 50 e NBR - 5765 (MB-889).

- Determinação de Betume Total: MB-116.

- Ponto de Amolecimento: NBR-6593 (MB-167).

- Ductilidade: NBR-6293 (MB-167).

- Perda por Volatização: MB-209.

2.2 – Soluções ou Tintas

São os materiais betuminosos, de base asfáltica ou alcatrão de hulha, dissolvidos em gasolina, ou em querosene ou em solventes orgânicos.

O material betuminoso dissolvido em gasolina é de cura rápida: RC (Rapid Curing) ou
"cut-back". O material betuminoso dissolvido em querosene é de cura média: MC (Medium Curing). O material betuminoso dissolvido em solvente orgânico é de cura lenta: SC (Slow Curing).

a) Soluções ou Tinta Betuminosa sem Carga

- De Base Asfáltica

- Teor mínimo de asfalto: 35% em passo.

- Ponto de amolecimento do asfalto (anel e bola): 55C mínimo.

b)  Soluções ou Tinta Betuminosa com Carga

- De Base Asfáltica

- Teor mínimo de asfalto: 30%, em peso.

- Ponto de amolecimento da componente sólida: 60C, mínimo.

- De Base Alcatrão de Hulha

- Teor mínimo do piche de alcatrão: 30%, em peso.

- Ponto de amolecimento da componente sólida: 60C, mínimo.

2.3 - Emulsões

Entende-se por emulsão betuminosa a dispersão de materiais betuminosos em água, obtida com auxílio de agente emulsificador.

As emulsões podem ser:

- De ruptura rápida: RS-1 (rapid setting);

- De ruptura média: MS-1, MS-2 e MS-3 (medium setting);

- De ruptura lenta: SS-1 e SS-2 (slow setting).

O grau de estabilidade das emulsões será condicionado às conveniências de cada caso, isto é, as emulsões terão estabilidade suficiente para permitirem o transporte e o armazenamento do produto e apresentarão instabilidade bastante para que sua ruptura não seja demorada, após a aplicação.

As emulsões deverão satisfazer, à AFNOR-P 84-303, apresentando resistência à reemulsificação superior a 50 e teores mínimos de materiais betuminosos de 40% para os materiais usados na impregnação e de 60% para os destinados à impermeabilização.

a) Emulsão Betuminosa sem Carga

- De Base Asfáltica - Comuns

- Teor mínimo de asfalto: 30%, em peso.

- Ponto de amolecimento do asfalto (anel e bola): 45C, mínimo.

- De Base Asfáltica - Especiais

- Emulsões de características neutras, com emulsificador constituído por material coloidal.

- Evaporada a água, o material sólido resultante conterá 97% de material betuminoso de base asfáltica.

- De Base Asfáltica, com Látex

- Emulsões, com dispersão de material betuminoso associado com látex natural - vide EME 11/04, Látex.

- De Base Alcatrão de Hulha

- Teor mínimo de piche de alcatrão: 25%, em peso.

- Ponto de amolecimento da componente sólida: 40C, mínimo.

b) Emulsão Betuminosa com Carga

- De Base Asfáltica

- Teor mínimo de asfalto: 30%, em peso.

- Ponto de amolecimento da componente sólida: 50C, mínimo.

3 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição para área impermeabilizada será feita tomando-se como unidade o metro quadrado efetivamente impermeabilizado.

O pagamento será efetuado de acordo com o custo unitário correspondente aos preços propostos na Planilha de Orçamentação de Obras. Nestes custos deverão estar incluídos o fornecimento, a armazenagem e o transporte do material, bem como o preparo das superfícies e todo o equipamento e mão-de-obra necessários à perfeita execução dos serviços.