1 – REATERROS PARA ESTRUTURAS

1.1	– Serviços

Este serviço consiste na execução de todas as operações relativas à execução do reaterro necessário para as cavas de fundação das estruturas.

O próprio material procedente da escavação poderá ser  utilizado no reenchimento de cavas de fundação, sempre que se  encontre livre de raízes, materiais orgânicos, substancias putrecíveis, pedras ou torrões de tamanho máximo superior  a 10 cm e outros materiais impróprios.

Não sendo o material originário da escavação e adequado  para o reaterro, a Fiscalização aprovará outros materiais  selecionados pela Empreiteira para este fim.

O reaterro será compactado, ou não, sempre que necessário e/ou a critério da Fiscalização, por meios mecânicos, com a utilização de equipamentos adequados.

Far-se-á, também, uso da compactação manual, sempre que o acesso se tornar difícil ao equipamento mecânico. Entretanto, em qualquer caso, procurar-se-á aplicar sempre pressões uniformemente distribuídas às estruturas.

O reaterro das estruturas deverá ser feito por camadas horizontais sucessivas, de espessura tal que, depois de compactadas, não excedam a 10 cm. A compactação será manual ou  mecânica, até que seja obtida uma densidade relativa não inferior a 95% (noventa e cinco por cento) da densidade aparente máxima seca, obtida no ensaio Proctor Normal.

Durante o reaterro, deverão ser comprovadas as densidades, a critério da Fiscalização. Entretanto, deverão ser realizadas no mínimo, quatro medições para cada jornada de oito horas ou uma para cada 100 m3 de reaterro.

1.2 –  Materiais

O material obtido em escavações poderá ser utilizado como reaterro sempre que atenda às especificações constantes deste item. Quando o material escavado não for adequado para o reaterro de valas e cavas, utilizar-se-á material de empréstimo.  Esse material poderá estar composto de areias, argilas, laterita argilosa, ou pedregulhos finos, limpos e naturais, ou ser procedente de britagem; deverá ter dosagem granulométrica, em peso, de acordo com os seguintes limites:

| Malha - ASTM | % em peso que passa |
| --- | --- |
| 1 1/2” | 100 |
| 3/4” | 95-100 |
| N0 10 | 60-100 |
| N0 20 | 0-50 |
| N0 200 | 0-20 |

Nas zonas em que o fundo da vala ou cava de estrutura se encontrar abaixo do lençol freático e naquelas em que, a critério da Fiscalização, for preciso uma drenagem eficiente, o material de reaterro deverá ser composto de pedregulho e de areias quartzosas resistentes à água e aos ciclos atmosféricos.  Esse material deverá ter dosagem granulométrica segundo estes limites:

| Malha - ASTM | % em peso que passa |
| --- | --- |
| 1 1/2” | 100 |
| 3/4” | 95-100 |
| N0 10 | 0-25 |
| N0 20 | 0-05 |

O material procedente das escavações em geral será aceitável para reaterros sempre que se encontre livre de raízes, matéria orgânica e substâncias putrescíveis.  O diâmetro das pedras ou torrões não poderá ser superior a 7,5 cm; o índice de plasticidade não poderá ser inferior a 10; e  não mais que 20% do material, em peso, deverá passar pela peneira N0 200, salvo quando determinado diferentemente no projeto.

1.3 - Medição e Pagamento.

A unidade utilizada para medição do reaterro será o metro cúbico, considerado o volume medido nas escavações mínimas necessárias à execução dos serviços, descontados os volumes  correspondentes às fundações.

A determinação dos volumes far-se-á utilizando o método da Média de Áreas Extremas, entre estações de 20 m ou as que exija a configuração do terreno.

A construção dos reaterros medidos como prescrito no item anterior, será paga à Empreiteira, pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras.

Nos reaterros efetuados com material proveniente de jazidas, quando a distancia de transporte for inferior a 1.000 m, esta deve ser referida aos centros de gravidade da obra e jazida.

Quando a distância de transporte for superior a 1.000 m, o transporte será pago conforme a ET-014.

Não serão considerados, para efeito de medição e pagamento, os reaterros que venham a ser necessários devido a imperícia da Empreiteira, ou que sejam devidos às escavações excessivas que a Empreiteira tenha eventualmente efetuado. Nestes casos, caberá à Fiscalização a apreciação do justo número de metros cúbicos de reaterro que  seriam os suficientes, caso as escavações tivessem sido as  mínimas necessárias.

2	– REATERRO DE VALAS

2.1	– Serviços

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões  mostradas nos desenhos, como especificado neste item ou a critério da Fiscalização.

Antes de efetuar o reaterro da vala, os recessos escavados para as bolsas dos tubos e para a remoção dos cabos deverão ser preenchidos com areia, que será apiloada manualmente, a fim de eliminar qualquer vazio existente.

O material do berço deverá:

- ser não plástico

- apresentar um equivalente de areia, medido ao pistão, ao menos igual a 30 (as medidas sendo feitas por via úmida ou agitação mecânica);

- ter 100% dos elementos passando na peneira ASTM 3/4”.

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas, entretanto, quando não  houver suficiente material apropriado proveniente dessas escavações, poderá ser utilizado material adicional obtido em áreas de empréstimo determinadas nos desenhos. O material de reaterro deverá ser aprovado pela Fiscalização.

No fundo das valas em que forem encontrados materiais das categorias 2 e/ou 3, deverá ser colocado um berço de material apropriado, sobre o qual será assentada a tubulação. O leito deverá ter espessura mínima de 10 cm. Se areia ou outro material similar é utilizado como berço da tubulação, esse material será compactado conforme especificado para a compactação dos materiais de reaterro.

O material de reaterro colocado até 30 cm acima da geratriz superior do tubo não deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica.

Todo reaterro deverá ser compactado, exceto se for especificado diferentemente nos desenhos, ou determinado pela Fiscalização.

Apenas três unidades de tubulação deverão ser assentadas antes da operação de reaterro. O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as juntas expostas, até fazer o enchimento e ensaios da linha. Antes do enchimento e ensaios da linha, o reaterro deverá ser colocado até a profundidade mínima igual à metade do diâmetro externo da tubulação e a profundidade máxima igual a 30cm acima da geratriz superior do tubo.

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 30cm acima da sua linha geratriz superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. O material deste reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação.

Deverão ser tomadas precauções para evitar que o equipamento de compactação bata na tubulação e danifique seu revestimento. Qualquer revestimento danificado deverá ser reparado pela Empreiteira, às suas custas, e com a utilização de material apropriado.

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade relativa não inferior a 95% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado.

Durante a operação de compactação, a Supervisão realizará, no mínimo, quatro ensaios de densidade para cada turno de oito horas ou para cada 100 m3 de reaterro colocado. Ensaios adicionais poderão ser realizados, a critério da Fiscalização.

Após o enchimento e ensaio da linha, o reaterro deverá ser colocado e consolidado em camadas sucessivas que não excedam 15cm de espessura após a compactação. O reaterro será colocado e compactado até os níveis e gradientes indicados nos desenhos.

2.2 – Materiais

O material obtido em escavações  poderá ser utilizado como reaterro sempre que atenda às especificações  constantes deste item. Quando o material escavado não  for adequado para o reaterro de valas e cavas, utilizar-se-á material de empréstimo. Esse material deverá ser composto de areias e pedregulhos silícicos, limpos e naturais, ou ser procedentes de britagem; deverá ter dosagem granulométrica, em peso, de acordo com os seguintes limites.

| MALHA - ASTM | % EM PESO QUE PASSA |
| --- | --- |
| 1 1/2" | 100 |
| 3/4" | 95 - 100 |
| Nº 10 | 60 - 100 |
| Nº 20 | 0 - 50 |
| Nº 200 | 0 - 20 |

Nas zonas em que o fundo da vala se encontrar abaixo do lençol freático e naquelas em que, a critério da Fiscalização, for preciso uma drenagem eficiente, o material de reaterro deverá ser composto de pedregulho e de areias silícicas resistentes à água e aos ciclos atmosféricos. Esse material deverá ter dosagem granulométrica segundo esses limites:

| MALHA - ASTM | % EM PESO QUE PASSA |
| --- | --- |
| 1 1/2" | 100 |
| 3/4" | 95 -100 |
| Nº 10 | 0 -25 |
| Nº 20 | 0 -05 |

O material procedente das escavações  em geral será aceitável para reaterro de valas sempre que se encontre livre de raízes, matéria orgânica e substâncias putrescíveis.  O diâmetro das pedras ou torrões não  poderá ser superior a 7,5cm; o índice de plasticidade poderá ser inferior a 10; e não  mais que 20% do material, em peso, deverá passar pela peneira Nº 200, salvo quando determinado diferentemente no projeto.

2.3 - Medição e Pagamento

O reaterro de valas será medido em metros cúbicos de material colocado de acordo com as linhas, cotas e nas dimensões  indicadas nos desenhos.

O volume correspondente aos tubos, e as peças especiais, com diâmetros superiores a 150 mm será descontado. Também será descontado o volume de concreto nas valas para tubulações, quando houver.

O pagamento do reaterro de valas será efetuado pelo preço unitário do metro cúbico constantes da Planilha de Orçamentação de Obras.

O preço unitário para reaterro de valas deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços, conforme especificado neste item e ainda o fornecimento de água, o umedecimento e a compactação dos materiais.

Para o reaterro com material proveniente de jazida, os custos de carga, transporte para distâncias inferiores a 1.000 m e descarga devem está incluídos no preço da escavação de jazida.

Quando a distância de transporte for superior  a 1.000 m, o transporte será pago conforme a ET-014.