1 - SERVIÇOS

Este item se aplica aos bueiros tubulares em concreto (simples ou armado), bueiros celulares em concreto armado, destinados à passagem de água de um lado para o outro do corpo do aterro.

2 – MATERIAIS

Os materiais a serem utilizados na construção dos bueiros deverão obedecer às seguintes especificações:

- formas, cimbres e concreto: deverão atender à ET-015;

- armaduras para concreto: deverão obedecer ao prescrito na ET-021;

- alvenaria de pedra argamassada, utilizada para proteção dos taludes próximos à entrada e saída dos bueiros: deverá atender à ET-026.

Os tubos de concreto armado deverão satisfazer as seguintes condições:

- deverão ser do tipo ponta e bolsa e apresentar as dimensões indicados no  projeto;

- deverão atender às exigências da EB-6, MB-227, EB-103 e MB-228 da ABNT;

- o material de rejuntamento a ser empregado será argamassa de cimento e areia, no traço 1:6;

- os agregados para o concreto obedecerão à EB-4, à ET-036 e às necessidades de dosagem;

- as peças deverão ser concretadas com vibração;

- todas as peças serão submetidas à cura, convenientemente conservadas à sombra e ao abrigo de correntes de ar, continuamente irrigadas durante, pelo menos, os primeiros quatros dias completos sucessivos à moldagem;

- as peças não serão removidas e transportadas ao lugar de assentamento antes do decurso de dez dias, nem usadas antes de trinta dias, a contar da data de sua moldagem.

3 – EQUIPAMENTO

A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado, dependerão do tipo e dimensões do serviço a ser executado. A Empreiteira apresentará relação detalhada do equipamento a ser empregado em cada obra.

4 - EXECUÇÃO

A Empreiteira será a única responsável por danos a bueiros, extremidade de bueiros e outras estruturas, durante a execução, e  reparará à satisfação da Fiscalização, todos os danos, sem nenhum ônus adicional para a CODEVASF.

4.1 - Bueiros de concreto armado.

As estruturas fechadas, conhecidas como bueiros em caixa,  bueiros celulares ou ainda galerias e os pórticos implantados  sobre o terrapleno, são normalmente, estruturas em concreto  armado e, como tal, deverão obedecer às prescrições contidas ET-015.

4.2 - Bueiros Tubulares de Concreto Simples ou Armado

O preparo do local de montagem do bueiro será  efetuado mediante a abertura das cavas de fundação, em  conformidade com as dimensões indicadas no projeto.

Materiais considerados inadequados, tais como argilas orgânicas, areias fofas, argilas muito plásticas e solos micáceos, devem ser removidos na largura e profundidade indicadas no projeto e transportados para fora da área de construção.

Precauções específicas devem ser tomadas, objetivando, evitar, na fundação da obra, bruscas mudanças de capacidade de suporte de solo, substituindo-se partes rochosas que ocorram na cava, por material de reaterro. A cava deverá ser reaterrada com material granular adequado, compactado a no mínimo 95% da massa específica  aparente máxima seca, obtida pelo ensaio Proctor Normal.

Quando o material granular empregado no reaterro, oferecer condições para infiltração de água superficial, as extremidades do leito na cava de fundação deverão ser bloqueadas com material argiloso.

O leito da fundação deverá ser preparado em conformidade com o projeto, que deverá indicar a execução de  berços, quando julgados necessários.

Os bueiros tubulares deverão ser colocados começando no extremo de jusante estando a extremidade da bolsa do tubo voltada para o greide ascendente. O tubo deverá ser  acamado no berço de apoio em todo o seu comprimento. As  junções deverão ser bem calafetadas com argamassa de cimento em toda a circunferência. Tubos quebrados ou de outra maneira danificados deverão ser substituídos. Os extremos das estruturas deverão ser cotados na medida, de modo a estar de conformidade com a face da estrutura, exceção sendo  feita para as extremidades de tubos esconsos dentro das caixas coletoras, a não ser quando pedido pela Fiscalização  para obter livre escoamento d’água.

Após o assentamento dos tubos, deverá ser procedido o envolvimento da obra com aterro em camadas horizontais, no máximo 15 cm, compactadas até se obter massa específica aparente seca não inferior a 95% da obtida no ensaio Proctor Normal, formando camadas laterais e prosseguindo até uma altura não inferior a 30 cm acima da geratriz mais elevada do bueiro. O material granular utilizado para o reaterro da cava e envolvimento da obra deverá atender às especificações próprias.

O aterro sobre a geratriz superior do tubo deverá ser, de no mínimo, 01 (uma) vez o diâmetro do tubo, exceto  prescrições em projeto.

Caberá unicamente à Empreiteira a responsabilidade de danos que possam ocorrer durante a construção, sejam causados pelo seu próprio equipamento ou pelo tráfego em geral, sendo qualquer tubo danificado ou quebrado substituído com ônus para a Empreiteira. Será responsabilidade exclusiva da Empreiteira providenciar valetas de derivação ou  estruturas para proteger aterros, bueiros ou outras partes do trabalho, de danos causados por águas superficiais durante a construção. Quaisquer destes danos que possam vir a ocorrer serão reparados às suas custas.

5 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os corpos de bueiros serão avaliados segundo as dimensões de projeto, sendo que as unidades de medida serão:

- tubos de concreto:  serão medidos em metro linear;

- demais itens necessários para execução de bueiros e galerias: serão medidos conforme as Especificações Técnicas dos materiais e serviços utilizados.

O pagamento será efetuado pelos preços unitários correspondentes a cada tipo material e de serviço efetivamente utilizado, medido e aprovado pela Fiscalização.

Nestes preços unitários deverão estar incluídos a aquisição dos materiais, o transporte até o local da obra, o assentamento, bem como, a mão-de-obra, as ferramentas, e os equipamentos necessários, além de toda e qualquer operação necessária para a perfeita execução do serviços.