1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

As argamassas são materiais de construção constituídos por uma mistura íntima de um ou mais aglomerantes, agregado miúdo e água. Além destes componentes essenciais, presentes nas argamassas, podem ainda ser adicionados produtos especiais, com a finalidade de melhorar ou conferir determinada propriedade ao conjunto.

As condições a que uma boa argamassa deve satisfazer são:

- resistência mecânica;

- trabalhabilidade;

- impermeabilidade;

- aderência;

- constância de volume;

- durabilidade.

Para obtenção de um produto de boa qualidade, é necessário que todos os grãos dos agregados sejam perfeitamente envolvidos pela pasta, como também estejam perfeitamente aderidos.

Para assegurar a obtenção das propriedades supracitadas, será necessária uma dosagem adequada e a perfeita homogeneidade da mistura.

Os agregados deverão atender à ET-036. Os aglomerantes deverão atender à ET-037 e a água deverá apresentar características adequadas (ver ET-015) e serem aceitos pela Fiscalização, a qual poderá, a seu critério, rejeitar lotes destes componentes. Igualmente deverá ser observado, no que couber, a NBR-7200 (NB-231).

2 - PREPARO E DOSAGEM

As argamassas deverão ser adequadamente homogeneizadas por meio de amassamento manual ou mecânico.

O amassamento mecânico em obra deverá ser contínuo e durar o tempo necessário que permita a homogeneização da mistura de todos os elementos.  A duração necessária terá de ser aumentada com o volume da amassada, devendo ser tanto maior quanto mais seca a argamassa. O tempo mínimo de amassamento (em minutos) a contar do momento em que todos os componentes da argamassa, inclusive a água, tiverem sido lançados na betoneira, ou seja, respectivamente, inclinada, horizontal ou vertical, sendo D o diâmetro máximo da betoneira (em m). Não se tomará, contudo, tempo inferior a dois minutos.

A colocação dos materiais na betoneira deverá seguir a seguinte ordem: inicialmente, lança-se parte da água, colocando-se a betoneira em funcionamento.

Em seguida, lança-se a areia e o saibro ou a cal, conforme o caso, o cimento, e o resto da água. Quando for empregada pasta de cal virgem extinta na obra, esta deverá ser lançada por último, colocando-se toda a água no início da mistura.

Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mistura mecânica, será permitindo, a critério da Fiscalização, o amassamento manual.

O amassamento manual será de regra para a argamassas que contenha cal em pasta.

O amassamento manual será feito sob coberta e de acordo com as circunstâncias e recursos do canteiro da obra, em superfície plana, resistente, impermeável e limpa, seja em masseira, cimento ou tabuleiro.

Misturar-se-ão, a seco, os agregados (areia e outros) com os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal etc.) resolvendo-se os materiais a pá até que a mistura adquira homogeneidade.

A mistura será então disposta em forma de um tronco de cone e, no centro da cratera, assim formada, adicionar-se-á, paulatinamente, a água necessária.

Prosseguir-se-á o amassamento, com o devido cuidado para evitar-se perda de água ou segregação dos materiais, até conseguir-se uma massa homogênea de aspecto uniforme e consistência plástica adequada. O amassamento deverá ser feito por "tombos" evitando-se o "arraste" da mistura.

Não será permitida a mistura manual com mais do que dois traços de um saco de cimento de cimento de cada vez.

Serão preparadas quantidades de argamassas na medida das necessidades dos serviços a executar em cada etapa, de maneira a ser evitado o início de endurecimento antes de seu emprego.

As argamassas contendo cimento não devem ser aplicadas sempre que após a preparação decorrer um intervalo de tempo superior ao prazo do início de pega do cimento empregado. Para o cimento Portland comum o tempo estimado para o início de pega é de uma hora.

Nas argamassas de cal contendo pequena proporção de cimento, a adição de cimento será realizada no momento do emprego.

Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassá-la.

A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não poderá ser novamente empregada.

Quando no transporte horizontal das argamassas forem utilizados carrinhos de mão, estes deverão possuir rodas de pneus e rolarem sobre superfícies planas e firmes, evitando-se a "vibração" da massa transportada.

A determinação da dosagem da água na composição da argamassa deverá ser orientada tendo em vista principalmente o aspecto da mistura. A argamassa deverá apresentar-se como uma massa coesa, que possua uma trabalhabilidade apropriada para rejuntamento e revestimento.

As dosagens especificadas adiante serão rigorosamente observadas, salvo quando ao seguinte:

- necessidade de alteração a critério da Fiscalização.

- de qualquer modo, não poderá ser alterada a proporção entre o conjunto dos agregados  e o dos aglomerantes.

Jamais será admitida a mescla de cimento Portland e gesso, dada a incompatibilidade química desses materiais.

As areias para argamassa deverão possuir o menor espaço vazio possível,  por isso deverão ser utilizadas areias de grãos mistos, de composição identificável em ensaios de laboratório. São especialmente consideradas areias próprias aquelas em que a fração com diâmetro de grão de até 0,2 milímetros representem entre 10 a 25% do peso. As areias para a composição da argamassa de chapisco deverão constituírem predominantemente de grãos cuja granulometria as defina como areias grossas (maior que 3,87 mm). A dimensão nominal máxima do agregado a ser adotada na aplicação de revestimento de argamassa em paredes externas, internas e forros, deverá ser:

- para chapisco: 4,8 milímetros;

- para emboço: 3,0 milímetros;

- para reboco: 1,0 milímetro.

3 - TRAÇOS

Serão adotados, conforme o fim a que se destinam, os seguintes tipos de argamassa definidos pelos seus traços volumétricos:

- ARGAMASSA A.1 - Traço 1:1, de cimento e areia.

- ARGAMASSA A.2 - Traço 1:2, idem, idem.

- ARGAMASSA A.3 - Traço 1:3, idem, idem.

- ARGAMASSA A.4 - Traço 1:4, idem, idem.

- ARGAMASSA A.5 - Traço 1:5, idem, idem.

- ARGAMASSA A.6 - Traço 1:6, idem, idem.

- ARGAMASSA A.7 - Traço 1:8, idem, idem.

- ARGAMASSA A.13 - Traço 1:1:6, de cimento, cal em pasta e areia peneirada.

- ARGAMASSA A.14 - Traço 1:2:3, idem, idem.

- ARGAMASSA A.15 - Traço 1:2:5, idem, idem.

- ARGAMASSA A.16 - Traço 1:2:7, idem, idem.

- ARGAMASSA A.17 - Traço 1:2:9, idem, idem.

- ARGAMASSA A.18 - Traço 1:3:5, de cimento, cal em pó e areia peneirada.

- ARGAMASSA A.19 - Traço 1:3, 5:4,5, de cimento, cal em pó e areia peneirada.

- ARGAMASSA A.20 - Traço 1:6:6, idem, idem.

- ARGAMASSA A.21 - Traço 1:0,5, cal em pó e areia fina peneirada.

- ARGAMASSA A.22 - Traço 1:1, idem, idem.

- ARGAMASSA A.23 - Traço 1:2:5, de cimento branco, cal em pó e areia.

- ARGAMASSA A.24 - Traço 1:0, 5:6, de cimento branco, cal em pasta e quartzo moído, de granulometria apropriada à rugosidade desejada, com adição de corante mineral e impermeabilizante.

- ARGAMASSA A.25m - Traço 1:1, de gesso calcinado em pó e areia.

- ARGAMASSA A.26 - Traço 1:2 a 1:4, de gesso calcinado e areia fina peneirada, variando a proporção de areia com o tipo de emboço adotado.