1 – DEFINIÇÕES

Para os fins desta Especificação, entende-se por aglomerantes os elementos ativos que entram na confecção de mesclas, pastas, argamassas e concretos a seguir descritos.

2 - CAL

A terminologia adotada deverá estar de acordo com a TB-25: Terminologia de Cal e Material Calcários.

2.1 – Cal Virgem

Material calcinado no qual o constituinte principal é o óxido de cálcio ou óxido de cálcio em associação natural com óxido de magnésio, capaz de extinguir-se com água.

Basicamente, na calcinação de calcário natural, o carbonato de cálcio, submetido à ação do calor à temperatura aproximadamente de 900ºC, decompõe-se em óxidos de cálcio e anidridos carbônicos, processo que é representado na seguinte equação química:

CaCo³ + Calor  Cao + Co²

O carbonato de magnésio comporta-se de maneira semelhante, a uma temperatura ligeiramente inferior.

A cal virgem (cal aérea não hidratada) para construção deverá satisfazer às especificações da NBR-6453 (EB-172).

A amostra deve atender às seguintes condições:

- Perda ao fogo - na fábrica, máxima de 5% - no depósito, máximo de 15%.

- Cao + Mg0 (base não volátil), mínimo de 88%.

- Resíduo de extinção, máximo de 12%.

Para determinação das condições precedentes, a amostra será submetida aos ensaios de análise química, NBR-6473 (MB-342) e à determinação do resíduo de extinção, NBR-6472  (MB-341).

A determinação da cal útil se fará de acordo com a MB -197.

A cal virgem não pode ser usada na construção, tal como é fornecida; ela deverá ser prévia e completamente extinta.

2.2 – Cal Hidratada

Pó seco obtido pelo tratamento de cal virgem com água suficiente para satisfazer sua afinidade química para com a água, sob as condições de sua hidratação, constituído essencialmente de hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio. A hidratação é uma reação altamente exotérmica, acompanhada de considerável aumento de volume. Na variedade magnesiana, o processo é mais lento e a produção de calor é menor, bem como, o aumento de volume.

A operação de hidratação recebe o nome de extinção e o hidróxido resultante denomina-se cal extinta quando a hidratação se realiza no local do emprego do material, no canteiro de serviço - ou cal hidratada - quando a extinção se processa na fábrica..  A reação química da extinção cal viva é a seguinte:

Cao + H2O  Ca (OH)2.

A cal hidratada será fornecida em sacos de papel de duas folhas, munidos de válvula. O saco será de papel "kraft". Cada saco deverá conter 20 kg de peso líquido.

Cada saco deverá trazer, em caracteres bem legíveis as seguintes indicações: peso líquido, marca do fabricante e local de fabricação.

A cal hidratada satisfará às normas NBR-7175 - (EB-153),  NBR- 6473 (MB-342), NBR-6471 (MB-266), NBR-6472  (MB-341) e  MB-197.

A critério da Fiscalização será permitida a obtenção de cal extinta (cal aérea hidratada no canteiro de serviços). Neste caso, serão observadas as recomendações constantes do apêndice I da NBR-6472 (MB-341). A cal, assim obtida, deverá igualmente satisfazer às normas citadas no item 2.2.6.

3 - CIMENTO

Será de fabricação recente, só podendo ser aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de fábrica intactas.

3.1 - Cimento Portland

O clínquer do cimento Portland, pode dá origem a vários tipos de cimento, alguns dos quais já se encontraram normalizados e que obedecem às Normas Técnicas específicas aprovadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

3.1.1 - Cimento Portland Comum

O cimento Portland comum para concreto, pastas e argamassas, satisfará rigorosamente as normas a seguir descritas, podendo ser empregado em edificações de forma geral:

- NBR - 5732 (EB -1); NBR - 5734 (EB - 22); NBR - 5740 (MB - 11); NBR - 5741 (MB - 508); NBR - 5742 (MB - 509); NBR - 5743 (MB - 510); NBR - 5744 (MB - 511); NBR - 5745 (MB – 512); NBR - 5746 (MB - 513); NBR - 5747 (MB - 514); NBR - 5748 (MB - 515); NBR - 5749 (MB - 516); NBR - 6474 (MB - 346); NBR - 7215 (MB - 1); NBR - 7224 (MB - 348); NBR - 7226 (TB - 76); NBR - 7227 (MB - 1619);

3.1.2 - Cimento Portland de alta Resistência Inicial - (ARI)

Deverá obedecer rigorosamente à NBR-5733 (EB-2). O seu uso ficará a critério da Fiscalização, sendo normalmente indicados para elementos pré-moldados.

3.1.3 - Cimento Portland de Alto Forno - (AF)

O cimento Portland de Alto Forno, de acordo com a NBR-5735 (EB-208), é o aglomerante hidráulico obtido pela moagem de clínquer Portland e escória granulada de Alto Forno, com adição eventual de sulfato de cálcio.

Seu uso é indicado para pavimentação, sendo sua utilização restrita e dependente de autorização prévia da Fiscalização.

3.1.4 - Cimento Portland Pozolânico - (POZ)

O cimento Portland Pozolânico, de acordo com a NBR-5736 (EB-758), é o aglomerante hidráulico obtido pela moagem de mistura de clínquer Portland e pozolana, sem adição durante a moagem de outra substância a não ser uma ou mais forma de sufato de cálcio.

Os cimentos Pozolânicos apresentam melhor trabalhabilidade, maior impermeabilidade, reduzem os riscos de reação álcalis-agregado e a eflorecência por percolação da água, assim como aumenta as resistência aos ataques por água sulfatada, águas puras e águas do mar.

Seu uso será indicado para concretos sujeitos a ataques químicos. Seu emprego em concreto aparente dependerá de prévia autorização da Fiscalização, tendo em vista sua característica quanto a tonalidade, geralmente mais escura que a do cimento Portland.

3.2 - Cimentos Especiais

3.2.1 - Cimento Portland de Moderada Resistência a Sulfatos e Moderado Calor de hidratação - (MRS).

É normalizado pela NBR-5737 (EB-903), sendo o seu emprego recomendados para pontes e obras hidráulicas. Seu uso será restrito e  dependente de prévia autorização expressa pela Fiscalização.

3.2.2 - Cimento Portland de Alta Resistência a Sulfatos - (ARS)

Deverá obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), através da NBR-5737 (EB-903), sendo recomendado para pontes e obras hidráulicas. Seu uso dependerá de prévia autorização da Fiscalização.

3.3 - Cimento Portland Branco

É um cimento Portland Branco comum, produzido com matéria prima que não apresenta coloração prejudicial à sua brancura características. Assim, reduz-se o mínimo de teor de ferro, sendo evitado o emprego de argilas que contenham ferro e outros elementos como manganês, magnésio, titânio, etc. O cimento Portland Branco, apesar de apresentar resistência à compreensão elevada, terá seu emprego apenas para fins estéticos e/ou revestimentos.

3.4 - Prescrições Gerais do Cimento Portland

As principais exigências, particularmente da NBR-5732 (EB-1), são a segui indicadas:

a) Quanto à Composição Química

- Perda ao fogo - conforme NBR-5743 (MB-5110), sendo que perda ao fogo é de, no máximo, 4,0%.

- Resíduo insolúvel - conforme NBR-5744 (M-511), sendo fixado o máximo de 1,0%.

- Óxido de Magnésio - conforme NBR-5749 (MB-516), sendo fixado o máximo de 6,5%.

b) Características Físicas

- Finura - conforme NBR-7215 (MB-1), NBR-7224 (MB-348) e NBR-5734 (EB-22).

- Início de pega - comforme NBR-7215 (MB-1), sendo o tempo de início de pega de, no mínimo 1 (uma) hora.

- Fim de pega - conforme NBR-7215 (MB-1), devendo ser no máximo de 10 horas.

- Expansibilidade  -  conforme  NBR-7215 (MB-1), NBR-5732 (EB-1), NBR-5733 (EB-2).

- Resistência à compressão - conforme NBR - 7215 (MB -1).

c) Quando o cimento for entregue em sacos, estes deverão ter impressos de forma bem visível, as seguintes características:

- em cada extremidade, a indicação correspondentes 25, 32, 40 Mpa (250, 320, 400 kgf/cm³) com 6 cm de altura no mínimo;

- no centro, a denominação normalizada, o nome e a marca do fabricante.

- os sacos deverão conter peso líquido de 50 kg de cimento e deverão estar perfeitos na ocasião da inspeção e recebimento.

Os sacos de cimento deverão ser armazenados em locais bem secos, protegidos e de forma a permitir fácil acesso à inspeção e identificação de cada embarque. As pilhas deverão ser colocadas sobre um estrado de madeira e não deverão conter mais de 10 sacos.

A plataforma de madeira deverá ser montada, pelo menos, a 30cm do solo e à distância de 30 cm das paredes do depósito.

O cimento que não satisfazer a qualquer exigência das normas poderá ser rejeitado, a critério da fiscalização.

O cimento amazenado em sacos por mais de três meses, deverá ser reensaiado, podendo ser igualmente rejeitado se não satisfazer a qualquer exigência das normas.

As amostras do cimento a ser ensaiado deverão ser colhidas de acordo com a NBR-5741
(MB-508).

4 - GESSO

Gesso é termo genérico de uma família de aglomerantes simples, constituíndo basicamente de sulfitos mais ou menos hidratados anidros de cálcio.

4.1-Gesso Calcinado

Será obtido pela calcinação da gipsita natural-sulfato de cálcio com duas moléculas de água, em geral acompanhados de impurezas como Sio, AL²O³, FeO, CaCo, MgO, num total não ultrapassando a 6%.

O conzimento industrial feito a temperatura baixa (150 a 300ºC) transforma o diidrato em hemidrato: Caso 4. 2h²O caso 4. ½ h²O.

Na sua fabricação destacam-se três fases: britagem da pedra; trituração e queima.

O  semi-hidrato puro, gesso de Paris, apresenta pega tão rápida (entre 2 e 5 minutos) que é virtualmente inútil como material de construção.

A presenças de impurezas, que naturalmente ocorrem na gipsita original, diminui muito a velocidade de endurecimento.

As normas da ASTM C-26-33 especificam:

- Tração - 1,4 Mpa (14 kgf/cm²);

- Compressão - 7,0 Mpa (70 kgf/cm²);

- Tempo de pega  em retardo - 10 a 40 minutos;

- Tempo de pega com retardo - 40 minutos a 6 horas;

- Nenhum resíduo na peneira 100 - (1,41mm);

- 45 a 75% passam na peneira 100 - (0,15mm).

Em caso de verificação das características gerais do gesso, serão adotados métodos de ensaio referidos nas normas da ASTM, aplicáveis ao caso.

A quantidade teórica de água necessária à hidratação é de 19 a 25%. Maiores quantidades de água de amassamento, possibilitarão o aumento do tempo de pega.

Normalmente amassa-se o gesso com excesso de água para evitar uma pega muito rápida, devendo-se evitar quantidades superiores a 70%.

Poder-se-á variar o tempo de pega pela adição de aceleradores e retardadores:

- Aceleradores: alúmen (silicato duplo de alumínio e potássio), sulfatos de alumínio e potássio.

- Retardadores: sulfato de sódio, bôrax, fosfato, caseína, açúcar, álcool.

- Como regra geral, a quantidade de retardadores não deverá ultrapassar 0,2%.

O gesso corrói o aço e tanto mais facilmente quanto mais água contiver em seus poros.

As armaduras para peças de gesso deverão ser galvanizadas.

O gesso adere mal à madeira e aos agregados lisos.

Pela sua solubilidade, seu uso será restrito a interiores, não podendo ter função estrutural.

Apresenta, um bom isolamento térmico e boa proteção contra fogo, facilidade de corte,  perfuração e fixação por meio de parafusos ou pregos.

4.2 - Gesso de Estuque

O material para estuque, molduras e ornatos conterá, no mínimo, 70% de gesso calcinado. O gesso para estuque terá pega compreendida entre 20 e 40 minutos de seu preparo.

4.3 - Gesso para Revestimento

O gesso para revestimento não conterá menos de 60% de gesso calcinado.