1 - MATERIAIS

1.1. Tijolos de Barro

Os tijolos de barro serão de preferência furados, de  primeira  qualidade, bem  cozidos, leves, duros, sonoros, de dimensões uniformes e não vitrificados. Apresentarão faces planas e arestas vivas. Porosidade específica inferior a 20%.

Os tijolos deverão apresentar, ao serem percutidos, um som límpido, característico de bom cozimento. Os tijolos deverão deixar-se cortar com facilidade pela  colher de pedreiro, apresentando, então, fraturas planas, apenas levemente irregulares (indício de homogeneidade), com grãos finos e apertados e em cor tão uniforme quanto possível entre o miolo e a superfície.

Os tijolos não deverão apresentar pedaços de pedra,  cavidades, excessos, areias ou organismos em sua massa. Não serão admitidas partidas de tijolos com peças de dimensões e pesos variáveis ou, ainda, com grande número de elementos quebrados.

Os tijolos de barro furados deverão satisfazer às Normas NBR-646l (MB-53) e NBR-7l7l (EB-20), com exclusão dos itens 6 e 7 e da parte do item 2 referente a dimensões (EB-20). As resistências mínimas à compressão - em kgf/cm2 - constantes do item 10 da especificação citada serão respectivamente de 45, 30 e 5 para os tipos 1, 2 e 3 da Tabela 01.

Os tijolos de barro maciços obedecerão às Normas NBR-6460 (MB-52) e NBR-7l70 (EB-l9) para o tipo 2, com exclusão dos itens 3, 4 e 7 (EB-19).

1.2 – Tijolos de Concreto Celular

O concreto celular em placas ou blocos será do tipo autoclavado, o que garantirá a estabilidade dimensional.

Os traços deverão ser selecionados, visando produzir as propriedades físicas exigidas. A dosagem deverá ser experimental, por meio do estabelecimento dos traços por misturas experimentais em laboratório, que serão, então, ajustados para fornecer betonadas práticas de campo.

A CODEVASF admitirá cinco métodos para a dosagem do Concreto Celular, conforme descrito a seguir.

- Método do Volume Absoluto: o volume de argamassa consistirá do total dos volumes de cimento, agregado fino, volume líquido da água e do ar incorporado. Este volume de argamassa deverá ser suficiente para preencher os vazios num volume de agregado leve, seco, compacto, mais um volume adicional suficiente para proporcionar trabalhabilidade satisfatória. Deverá ser executada conforme ACI 6l3-54 (American Concrete Institute).

- Método Volumétrico: consistirá essencialmente em executar um traço experimental usando volumes estimados de cimento, agregado miúdo e graúdo, e adicionando-se água suficiente para produzir o "SLUMP" exigido. Deverá ser executado conforme ACI 2ll.

- Método do Fator de Peso Específico: deverá ser executado conforme ACI 6l3-A-59. Uma  betonada  experimental será preparada como indicado para o método volumétrico e ensaios serão feitos para produzir o "SLUMP" exigido.

- Método do Fator de Peso Específico: esse método é baseado no uso do Picnômetro, conforme ACI 6l3-A-59. Determinará com precisão um fator de peso específico por ensaios de Picnômetros nos agregados e relacionará o fator com o conteúdo de umidade do agregado no momento da mistura.

- Método do Peso: esse método considera que a soma dos pesos de todos os componentes numa mistura é igual ao peso total da mesma mistura. Se o peso de um determinado concreto por unidade de volume, contendo um agregado particular, pode ser estimado e o peso do cimento e da água total do mesmo volume unitário forem conhecidos ou puderem ser estimados, o peso dos agregados leves naquele volume poderá ser determinado por subtração.

1.3 – Blocos Pré-Moldados de Concreto Simples

Os blocos pré-moldados de concreto a serem utilizados em alvenarias sem função estrutural deverão atender ao exposto nas normas NBR-7173 e NBR 7184.

1.4 – Tijolos de Madeira

Serão de madeira de lei, “puro cerne”, imunizados com produtos que tenham por base o pentaclorofenol.

2 - SERVIÇOS

2.1 - Generalidades

De acordo com o tipo de obra a executar, poderá a Empreiteira propor o tipo de tijolo a empregar, necessitando todavia da aprovação, do emprego do mesmo.

Os tijolos e blocos deverão ser previamente umedecidos com água limpa. Logo após serão assentes com argamassa de cimento e areia média no traço em volume de 1:4 ou 1:2:8 (cimento : cal : areia), conforme indicação em projeto. Para o assentamento de lajotas será utilizada a argamassa do tipo traço volumétrico 1:2:7 (cimento : cal : areia), com o emprego de areia média.

Essas alvenarias serão revestidas interna e externamente, salvo indicação contrária aprovada pela Fiscalização, em argamassa na espessura de 2,5 cm no traço 1:4 (cimento e areia média) ou 1:2:8 (cimento : cal : areia), após terem sido chapiscadas com cimento e areia grossa no traço 1:3 (cimento : areia).

A execução do revestimento (chapisco e massa única) deverá obedecer ao disposto na ET-039.

2.2 – Alvenaria para revestir

Os tijolos para revestimento deverão estar de acordo com o item 1 – Materiais.

As alvenarias serão executadas com tijolos furados ou maciços, com lajotas celulares de barro cozido, ou com blocos pré-moldados de concreto simples conforme especificado, e obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto.

As espessuras indicadas referem-se às paredes depois de revestidas. Admite-se, no máximo, uma variação de 2 cm com relação à espessura projetada. Se as dimensões dos elementos a empregar implicarem alteração de espessura das paredes, serão feitas as necessárias modificações nas plantas, depois de aprovação da Fiscalização.

As alvenarias recém-terminadas deverão ser mantidas ao abrigo das chuvas. Quando a temperatura se mostrar muito elevada e a umidade muito baixa, proceder-se-á a freqüentes molhagens, com a finalidade de evitar a brusca evaporação.

Recomenda-se o não assentamento de tijolos encharcados ou sob a ação de chuvas, para evitar a reação de eventuais sulfatos dos tijolos com os álcalis do cimento, dando lugar a indesejáveis eflorescências.

As fiadas serão niveladas,  alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terão a espessura máxima de 15 mm e serão rebaixadas à legra ou à ponta de colher, para que o emboço adira fortemente à parede. A montagem será efetuada com juntas alternadas, devendo o deslocamento das juntas de duas fiadas sucessivas estar entre um terço e metade do comprimento do elemento. Não será permitida a colocação de elementos com furos voltados no sentido de espessura das paredes.

Para fixação de  batentes e rodapés serão empregados marcos metálicos ou de madeira de lei, chanfrados e pintados com impermeabilizantes. Serão colocados na alvenaria tacos de madeira de peroba ou similar, para fixação de esquadrias, guarnições e rodapés.

Para a perfeita aderência nos casos de justaposição de alvenarias de tijolos e superfícies de concretos, estas deverão ser chapiscadas. Além do chapisco, a perfeita união entre a alvenaria e os pilares de concreto armado será garantida também com "esperas" de ferro redondo, colocadas antes da concretagem.

Os vãos de portas e janelas deverão levar vergas de concreto armado. Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenarias deverão ser respaldados com cinta de concreto armado.

As paredes de vedação, sem função estrutural, sofrerão um apertão contra as lajes do teto, através de fiada de alvenaria de tijolos, dispostos obliquamente. Este ajuste só poderá ser executado depois de decorridos 8 dias da conclusão de cada trecho de parede.

As percintas, sob os vãos das janelas, terão a função de distribuir uniformemente as cargas concentradas sobre a alvenaria inferior. A falta dessa percinta acarretará trincas na alvenaria e no revestimento. As alvenarias destinadas a receber chumbadores de serralheria serão executadas obrigatoriamente com tijolos maciços.

2.3 – Alvenaria de Tijolos Aparentes

Na execução da alvenaria de tijolos especiais, adota-se o disposto no item 1, no que for aplicável ao caso.

Para o assentamento dos tijolos será utilizada a argamassa do tipo traço volumétrico 1:6 (cimento:areia), com emprego de areia média.

As fiadas serão executadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. Caso os tijolos apresentem pequenas diferenças de dimensão, a parede será aprumada numa das faces, ficando a outra face com as irregularidades próprias do tijolo, em operação denominada faceamento. Em se tratando de paredes perimetrais, salvo indicação em contrário da Fiscalização, o faceamento será sempre pelo lado externo.

Afim de prevenir dificuldades  de limpeza ou danificação das peças, cuidar-se-á de remover, antes de seu endurecimento, toda a argamassa  que venha a salpicar a superfície dos tijolos ou extravasar das juntas. As juntas, salvo indicação em contrário, terão espessura uniforme de 7 mm. Posteriormente, serão as juntas tomadas com pasta de cimento Portland, comum ou branco, e alisadas de modo a apresentarem sulcos contínuos, de pequena profundidade. As juntas serão rebaixadas uniformemente de 1 cm, através da utilização de gabaritos, antes da pega da argamassa.

Na execução de cintas e de vergas, o concreto não aparecerá na fachada, devendo estas peças serem recuadas cerca de 1/2 tijolo. Para perfeita aderência dos tijolos às superfícies de concreto, serão chapiscadas todas as partes destinadas a ficar em contato com os tijolos, inclusive a face inferior das vigas.

Os tijolos empregados serão de uma só massa, de faces planas, moldagem perfeita, antes definidas, textura homogênea, resistentes, devendo ainda, satisfazerem a Norma EB-20 da ABNT. Deverão ser submetidas amostragens de cada lote à Fiscalização, com vistas a aprovação para uso. As faces visíveis dos tijolos deverão ser limpas antes da secagem da argamassa de assentamento.

2.4. Alvenaria de Elementos Vazados

A alvenaria de elementos vazados de cerâmica deverá atender ao especificado no item 2.1.2, no que for aplicável ao caso.

Caso os elementos vazados sejam de cimento amianto, a alvenaria deverá atender ao especificado no item 2.1.2, no que for aplicável ao caso. Para o assentamento, será empregada argamassa do tipo traço volumétrico 1:6 (cimento : areia).

A execução dos painéis de elementos vazados de concreto será procedida com particular cuidado e perfeição, por profissionais especializados nesse serviço. Para o assentamento dos blocos será empregada a argamassa do tipo traço volumétrico 1:6 (cimento: areia).

Os elementos vazados serão cuidadosamente assentados a fio de prumo. As fiadas serão perfeitamente retas e niveladas com o uso de nível de bolha. A primeira fiada deverá receber, por baixo do leito de argamassa, uma demão de emulsão de asfalto.

Os elementos vazados serão assentes em reticulado, salvo especificação em contrário, com as juntas verticais das diferentes fiadas na mesma prumada. Não será tolerada qualquer torção, desnível ou desaprumo dos elementos vazados, nem qualquer sinuosidade nas juntas verticais ou horizontais.

Juntas de dilatação, onde conveniente, serão tomadas com material apropriado (asfalto,  mastique betuminoso, lã de vidro ou neoprene).

As juntas serão cavadas a ponta de colher ou com ferro especial antes da pega da argamassa  e na profundidade suficiente para que, depois do rejuntamento, fiquem expostas e vivas as arestas dos elementos vazados. Posteriormente, serão as juntas tomadas com pasta de cimento branco ou comum e ligeiramente rebaixadas ou cortadas com legra ou ferro de rejuntar,  e alisadas de modo a apresentarem sulcos contínuos, em meia cana, e de pequena profundidade. As juntas salvo indicação em contrário, terão espessura uniforme, mínima de 6 mm.

2.5 – Alvenaria de Blocos Pré-Moldados de Concreto

Estas alvenarias serão executadas com blocos pré-moldados de concreto simples, especificados no subitem 1.3. A execução das alvenarias atenderá ao exposto no item 2.1, referente às alvenarias de tijolos comuns.

As argamassas para assentamento poderão ser as seguintes:

- traço 1:6 (cimento e areia média);

- traço 1:2:8 (cimento, cal em pasta e areia fina peneirada).

3 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado de superfície, levando em conta as reduções das aberturas superiores.

O pagamento será feito pelo preço unitário da Planilha de Orçamentação de Obra. Neste preço deverá estar incluído fornecimento, transporte e colocação de todos os materiais necessários, escavações necessárias, reaterros bem como mão-de-obra, equipamentos e ferramentas necessários.

O chapisco e outros revestimentos serão executados e pagos conforme ET-039.