1 - SERVIÇOS

Este serviço consistirá na aquisição dos materiais necessários, cravação no terreno de mourões, esticadores e estacas, fixação dos fios de arame, bem  como quaisquer outras operações necessárias para a execução deste  serviço. As cercas serão constituídas de mourões, esticadores e estacas, que serão de concreto armado e fios de arame farpado liso ou tela.

2 - MATERIAIS

2.1 - Mourões e estacas

Os mourões e estacas serão de concreto armado, e terão seções quadradas de 20x20 cm e
12 x 12 cm e terão comprimentos de 2,50 e 2,20 m, respectivamente. O concreto terá resistência característica igual  ou superior a 15,0 MPa.

As armaduras serão constituídas por estribos (fios de 3 mm, cada 20 cm), de forma helicoidal e barras longitudinais (66,3 mm) para mourões e 46,3 mm para estacas, dispostas simetricamente. O recobrimento mínimo da armadura deverá ser de 2,0 cm.

Na confecção do concreto deverão ser empregados materiais de boa qualidade, dosados de forma a obter um concreto denso, homogêneo e de boa aparência, garantindo-se resultados  aceitáveis no ensaio de absorção, executado segundo o MB-221 da ABNT, com vistas, principalmente a assegurar maior  durabilidade das peças.

2.2 - Portões

Os portões terão as dimensões indicadas nos desenhos,  e serão tubos de ferro galvanizado e tela, conforme especificado adiante.

2.3 - Arame Farpado

Os fios serão de arame farpado galvanizado tipo MOTO ou similar, em número e espaçamento variável, conforme indicado no projeto.

2.4 - Catracas

Existe uma catraca para cada fio de arame, que pode ser ou não fixa ao mourão. Quando fixas podem ser simples ou duplas. As catracas duplas são recomendadas para prender e esticar lances de cerca de igual comprimento. As catracas não fixas aos mourões, denominadas catracas livres, são amarradas nos mourões pelo mesmo arame da cerca.

3 - EXECUÇÃO

3.1 - Mourões

Os mourões deverão ser de concreto armado com ponta virada, bem alinhados e aprumados e o reaterro de suas fundações compactado de modo a não sofrerem  nenhum deslocamento. Os mourões serão estaiados em estacas fêmeas com arame galvanizado n° 18 e contraventados com vigota de concreto armado.

A distância entre mourões será de até 100,0 m, sendo seu uso  obrigatório nas mudanças de alinhamento horizontal e vertical da cerca.

A cerca terá 1,5 m de altura, sendo que os mourões serão enterrados l,00 m e as estacas 0,70 m. A distância entre estacas será de aproximadamente 2,0 m. O número de fios será utilizado conforme o projeto, não podendo ser menor que nove.

O arame farpado será fixado nos mourões e estacas por meio de braçadeiras de arame liso de aço zincado nº 14.

O esticamento e o espaçamento dos fios  serão executados conforme  item 2.3 anterior. A fixação dos fios será efetuada por meio de braçadeira de arame liso de aço zincado n° 14.

3.2 - Portões

Os portões serão executados em tubo galvanizado de 2”, nas dimensões indicados no projeto e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha quadrangular 2 ½, com revestimento em pvc.

4 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As cercas serão medidas por metro linear e os portões em tubo de ferro galvanizado e tela serão medidos em metro quadrado, após devidamente executados e instalados conforme esta Especificação Técnica e aprovados pela Fiscalização.

O pagamento das cercas e portões será efetuado pelos preços unitários correspondentes da Planilha de  Orçamentação de Obras.

Nestes preços deverão estar contemplados despesas com aquisição dos materiais, transporte dos mesmos até o local da obra, execução dos serviços conforme  especificado, equipamentos e ferramentas, bem como mão-de-obra e  encargos sociais.