ANEXO – 1

Especificações Técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fornecimento de Peças e Materiais para Bombas Hidráulicas Worthington  48 KLD da EBP - Boacica

- OBJETIVO:

Transmitir as informações técnicas necessárias ao fornecimento de peças e materiais para usinagem de buchas e eixos sobressalentes para bombas hidráulicas Worthington modelo 48 KLD, montadas na Estação de Bombeamento Principal (EBP) do perímetro irrigado de Boacica, localizada no município de Igreja Nova –AL.

O fornecimento deverá incluir o adequado acondicionamento, a carga, o transporte e a descarga das peças e materiais aqui especificados.

- NORMAS:

Os fornecimentos objeto destas especificações técnicas deverão seguir os critérios técnicos do fabricante e na falta deles, as normas estabelecidas pelas seguintes instituições:

  - ABNT -  Associação Brasileira de Normas Técnicas;

  - AISI – American Iron and Steel Institute;

  - ASTM -  American Society for Testing and Materials;

  - BS – British Standard;

  - DIN – Deutsches Institut für Normung;

  - JIS – Japanese Industrial Standard;

  - SAE – Society of Automotive Engineers;

  - SIS – Sveriges Standardiserngs Kommission;

  - VSM – Verein Schweizerischer Maschinenindustrieller;

  - UNS – Unified Numbering System.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Todas as peças e materiais ofertados deverão deverão ser novos, de primeira qualidade, produzidos por fabricantes idôneos com reconhecido conceito no mercado.

  - Peças:

As peças fornecidas deverão seguir a descrição abaixo e deverão apresentar padrão qualidade igual ou superior aos aqui exigidos.

- Rolamentos rígidos de esferas referância SKF 6224, para aplicação nas catracas de reversão das bombas Worthigton 48 KLD.

  - Materiais:

A contratada deverá garantir as características dimensionais e as demais características técnicas dos materiais a seguir especificados, assim como o tratamento mecânico adequado para que estes materiais alcancem seu melhor desempenho.

    - Barra redonda em Aço Inóx, com diâmetro nominal de 3” e 3.250 mm de comprimento, pesando aproximadamente 116,50 kg. Destinados a fabricação de diversos modelos de eixos das bombas Worthigton 48 KLD, através de processo de corte e usinagem.

Confeccionada em liga inox AISI 416, ou similares como: ABNT NBR 5601 tipo 416, SAE 51416 , ASTM A 582-80 tipo 416, BS 970:1870 tipo 416S21 e JIS G 4303-81 tipo SUS 416

Propriedades Mecânicas:

- Recozido, com dureza 160 HB aproximadamente;

- Limite de resistência à tração: 500 Mpa ou 500 N/mm² (51 kgf/mm²);

- Limite de escoamento: 300 Mpa ou 300 N/mm² (31 kgf/mm²);

- Alongamento: 20%;

- Estricção: 60%.

    - Tarugos de Bronze tipo Bucha, com diâmetro externo de 4”, diâmetro interno de 3” e 500 mm de comprimento, pesando aproximadamente 18 kg. Destinados a fabricação de diversos modelos de buchas das bombas Worthigton 48 KLD, através de processo de corte e usinagem.

Confeccionada em liga TM 23, com a seguinte composição:

- Cobre (Cu) ........... 73%;

- Zinco (Zn)  ...........   8%;

- Estanho (Sn) .........   4%;

- Chumbo (Pb) ......... 15%.

Propriedades Mecânicas:

- Fundido, com dureza 75 HB aproximadamente;

- Limite de resistência à tração: 275 Mpa ou 275 N/mm² (28 kgf/mm²);

- Limite de escoamento: 157 Mpa ou 157 N/mm² (31 kgf/mm²);

- Alongamento: 23%;

- Estricção: 17%.

- CONTEÚDO MÍNIMO DAS PROPOSTAS:

  - Condições Técnicas:

    - O completo preenchimento das Planilhas de Orçamento;

    - Uma descrição detalhada das principais características técnicas das peças  e materias a serem fornecidas: características construtivas, materiais empregados, normas,  marcas, etc.

    - Cronograma físico para a execução do fornecimentos.

- ENTREGA DOS MATERIAIS:

O acondicionamento, a carga, o transporte e a descarga dos produtos devem obedecer aos padrões de qualidade que assegurem a perfeita integridade dos mesmos.

As barras de aço inóx deverão ser acondicionadas em caixotes de madeira, fixadas por cunhas e peças de madeira bipartidas, com berços meia lua sob medida para o diâmetro das barra, dispostas nas extremidades e a cada 50 cm da seção longitudinal da barra, de forma a garantir a estabilidade e integridade das peças  no interior do caixote.

Todas embalagens deve ser adequada à proteção das peças, tendo em vista que estas podem ficar estocadas em pátios a céu aberto até a montagem.

Todas as partes sujeitas a vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos.

Depois de acondicionada para o embarque as unidades, engradadas ou não, serão marcadas com o número da nota fiscal de fatura.

  - Será realizada Inspeção de Recebimento, em todos equipamentos, observando-se:

  - Antes do descarregamento será feita uma inspeção preliminar dos equipamentos, visando identificar eventuais danos provocados durante o transporte, verificando-se as condições externas (deformações, oxidações, rebarbas, etc.);

  - O descarregamento será supervisionado, devendo obedecer às normas de segurança e utilizar os pontos de apoio apropriados para a tarefa, conforme instruções do fornecedor.

  - Após o descarregamento, serão novamente observadas as condições externas (deformações, oxidações, rebarbas, etc.) e conferidos os quantitativos fornecdos.

Após a realização da inspeção de recebimento, caso haja alguma ocorrência de inconformidade, a Fiscalização notificará e comunicará imediatamente a transportadora e a contratada para que sejam providenciadas as ações corretivas pertinentes.

  - Será realizada Controle Dimensional, em todos  produtos, observando-se:

  - Os Desvios de Concentricidade, medindo-se a espessura da parede das buchas em várias posições, com o uso de paquímetro, a fim de identificar a presença de valores não toleráveis a aplicação das peças.

  - Os Desvios de Cilindricidade, medindo-se as seções transversais das barras e tarugos ao longo de suas seções longitudinais, com o uso de relógio comparador, a fim de identificar a presença de valores não toleráveis a aplicação das peças.

  - Os Empenos, medindo-se as barras redondas ao longo de suas seções longitudinais, com o uso de relógio comparador e um par de blocos em V para apoiar as extremidades das barras, a fim de identificar a presença de valores não toleráveis a aplicação das peças.

Após a realização do controle dimensional, caso haja alguma ocorrência de inconformidade, a Fiscalização notificará e comunicará imediatamente a contratada para que sejam providenciadas as ações corretivas pertinentes.

- GARANTIA:

As peças  e materiais objeto destas especificações técnicas deverão ser garantidos contra defeitos oriundos de fabricação ou de materiais diferentes dos especificados por um período mínimo de 01 (um) ano contados a partir da data de aprovação do fornecimento.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

O pagamento será realizado, com base nos preços unitários das Planilhas de Preços de Fornecimento apresentada:

- 100% do valor contratado, com a aprovação do fornecimento.

Todo e qualquer material, entregue pela contratada, que não se enquadre na especificação anteriormente descrita e que, em função disto ou a critério da Fiscalização, não for aceito, não será pago à contratada, ficando, ainda, às suas expensas, a sua retirada das instalações da CODEVASF.

Os preços ofertados deverão incluir todo o material, transportes, carga, descarga, embalagem, armazenamento, com todos os seus encargos e incidências tributárias previstas, bem como todos, materiais de consumo, insumos, ferramentas, mão-de-obra e o que mais for necessário à perfeita execução dos fornecimentos.

Penedo (AL), 10 de Agosto de 2008.

Alexandre dos Santos Lira

Técnico em Desenvolvimento Regional

CODEVASF –5ª SR

ANEXO – 2

Planiha de estimativa de custos