ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA RECUPERAÇÃO DE PLACAS E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO

1.  OBJETIVO

Estas Especificações Técnicas tem por objetivo estabelecer as condições mínimas necessárias para a execução de serviços de recuperação de placas e impermeabilização de canais de irrigação no Perímetro de Irrigação Curaçá (CP02).

2. NORMAS TÉCNICAS

Deverão ser obedecidas estas especificações técnicas, projeto e as normas da ABNT.

3. CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá ter conhecimento prévio de tudo que se relacione com a natureza, localização da obra; suas condições e seus custos, não podendo sob pretexto algum, ter desconhecimento dos fatores que de alguma forma interfiram na sua execução, conservação e custos. Os  serviços deverão ser executados, em sua maioria, nos finais de semana de acordo com a programação de paralisação do sistema de bombeamento estabelecida pela União dos Produtores do Perímetro Curaçá – UPROPIC.

A CODEVASF se desobriga do fornecimento de água, energia elétrica ou quaisquer outros serviços à CONTRATADA.

Toda responsabilidade dos serviços será da CONTRATADA, nos termos do código civil brasileiro, mesmo com a presença da fiscalização, inclusive a reconstrução de todos os danos e avarias causados em obras já existentes.

Qualquer modificação introduzida no projeto só será permitida com autorização da CODEVASF, e todo material a ser empregado deverá ser de boa qualidade e previamente aprovado pela fiscalização.

A CODEVASF poderá ordenar a suspensão de qualquer trabalho que porventura possa ser danificado pelas condições climáticas  temporárias, devendo o prazo do contrato ser prorrogado proporcionalmente aos dias parados.

4. LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão realizados no interior do Perímetro de Irrigação Curaçá (CP02), localizado no município de Juazeiro/BA; distante 70km da sede deste município, em direção ao município de Curaçá, na área de jurisdição da 6ª SR.

5. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

5.1 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à MOBILIZAÇÃO imediatamente após assinatura do contrato e a correspondente NOTA DE EMPENHO, de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

No final do CONTRATO, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações do acampamento e canteiros de serviços; equipamentos; construções provisórias; detritos e restos de materiais; de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A remuneração correspondente à MOBILIZAÇÃO da CONTRATADA será efetuada quando da 1ª medição de serviços no valor de 50% do item e à DESMOBILIZAÇÃO quando da última fatura da conclusão dos trabalhos.Os serviços de MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO incluem, mas sem a eles se limitar a: despesas  relativas ao transporte de todos os equipamentos, materiais e pessoal ligados à CONTRATADA.

5.2 SUBSTITUIÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO

5.2.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

Os materiais a serem demolidos ou removidos deverão, se for o caso e a critério da Fiscalização, ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira.As demolições serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

Todas as áreas onde houver placas com trinca, quebra ou sem base de apoio serão previamente vistoriadas e autorizadas pela Fiscalização.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A remuneração deste item se fará por (m²) metro quadrado de placa efetivamente demolida, nos locais antecipadamente determinados pela CODEVASF.

As medições serão feitas mensalmente de acordo com o realmente executado e o pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

5.2.2 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DMT=1,0 KM

A carga e o transporte de todo o entulho e detritos proveniente das demolições ou remoções serão executados pela CONTRATADA e atendendo às exigências da Fiscalização.

A distância de transporte desses materiais é de 1,0 (hum) km do local da obra ou de acordo com a Fiscalização.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A remuneração deste item se fará por (m³) metro cúbico de volume efetivamente transportado para os locais antecipadamente determinados pela CODEVASF.

As medições serão feitas mensalmente de acordo com o realmente executado e o pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

5.2.3 LAVAGEM E LIMPEZA DO CANAL

Após o esvaziamento do canal, retirar manualmente todo o material terroso, raízes e outros do interior do mesmo. Deixar em plena condição de trabalho (limpeza) as bordas do canal em uma faixa de no mínimo 1,5 m de cada lado.

A lavagem será executada com a utilização de água pressurizada com no mínimo 1.800 lbs, bico turbo, através de bombas tipo lava jato para trabalhos profissionais, acionada por grupo gerador ou motores de combustão ou explosão. O custo com o deslocamento para captação de água, está previsto no item MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, pois na área da limpeza não deverá ter água no leito do canal; assim como, o da alimentação das bombas ou eletro bombas feitos por reservatório de alimentação. A limpeza se fará por meio de trabalho humano, braçal, do material que se encontra dentro do canal, inclusive proveniente da lavagem para fora do mesmo; tanto nas áreas que tenham revestimento com manta de base asfáltica, como nas outras áreas de maneira geral.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A remuneração deste item se fará por (m²) metro quadrado de área regularizada e limpa, efetivamente concluída, tomando-se como dimensões o comprimento do canal e toda superfície interna do mesmo, inclusive muretas; em locais antecipadamente determinados pela CODEVASF.

As medições serão feitas mensalmente de acordo com o realmente executado e o pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

5.2.4 CONCRETO SIMPLES

O concreto simples com fck = 10,0 Mpa, com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, confeccionado em betoneira, acabamento desempolado, nas linhas de projeto, faceando com o concreto existente, junta seca, será aplicado exclusivamente onde a placa ou parte da placa do canal for retirada, ou ainda onde não existir mais a placa do canal, caso bastante encontrado no fundo de canal. Devido às irregularidades do fundo de canal e taludes, para se evitar um maior consumo de concreto, será feita uma regularização antes da aplicação do concreto, com solo cimento, no traço 1:14, devidamente compactado com malho ou sapo-mecânico, de sorte que o acabamento desse solo-cimento fique faceando com a parte inferior da placa de concreto.

A espessura da camada do concreto será de 7,0 cm e  a sua resistência característica fck = 10,0 Mpa.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A remuneração deste item se fará por (m³) metro cúbico de volume efetivamente concluído, já inserido no preço unitário a aplicação do solo-cimento; bem como a limpeza do fundo do canal, nos locais antecipadamente determinados pela CODEVASF.

As medições serão feitas mensalmente de acordo com o realmente executado e o pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

5.2.5 REGULARIZAÇÃO DO CANAL COM ARGAMASSA

Nos trechos de canais onde não será necessário a aplicação do concreto, poderá haver a necessidade de simplesmente um retoque com argamassa de cimento e areia e/ou cimento, areia e pó de brita/pedrisco no traço 1:3:4, aditivados com produto específico para o tipo de serviço, cola; a critério da fiscalização da CODEVASF. Após esta regularização o produto impermeabilizante só será aplicado após a superfície interna do canal estar totalmente limpa e seca.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A remuneração deste item se fará por (m²) metro quadrado de área regularizada e limpa, efetivamente concluída, tomando-se como dimensões o comprimento do canal e toda superfície interna do mesmo, inclusive muretas; em locais antecipadamente determinados pela CODEVASF.

As medições serão feitas mensalmente de acordo com o realmente executado e o pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

5.2.6 TRATAMENTO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO/VEDAÇÃO E TRINCAS

O tratamento das juntas de dilatação e vedação das placas do canal deverá ser iniciado com a sua regularização, através de nivelamento do excedente de asfalto oxidado ali encontrado por meio de objeto cortante ou ferramenta tipo picareta, pás ou similar. Após regularização das bordas, das juntas, as mesmas serão recuperadas com argamassa numa faixa de 30,0 cm, no mínimo, podendo ser preenchidas com o mesmo tipo de material deixando-a nivelada com a placa para receber um tratamento estruturado emborrachado. Quanto as trincas, a depender da sua espessura poderá receber uma argamassa de regularização desde que sua profundidade de ancoragem seja de no mínimo 3,0 cm; sendo maior esta profundidade será utilizado pedrisco na argamassa para diminuir os problemas de retração, fissuras. Concluída a recuperação das juntas de dilatação e das trincas estas serão tratadas com emulsão de base polímeros acrílicos, elástico, estruturado em tela de base polipropileno, ou similar, da seguinte forma: A primeira demão do produto deverá ser diluída em água em 40% (quarenta por cento); a segunda demão será aplicada com o produto na sua forma mais consistente, da forma que foi adquirido quando então receberá a tela para que o estruture, seguida de mais duas demãos que totalizará um consumo de 2,0 Kg / m² (dois quilos por metro quadrado).

- Todas as juntas de dilatação/vedação e trincas deverá ter largura de tratamento nunca inferior a 30,0 cm executada e fornecida pela CONTRATADA; mantendo-se o mesmo espaçamento existente entre juntas de dilatação/vedação já aplicado nos canais, de acordo com a norma e exigências constantes deste item.

- Caso haja subpressão deverá ser utilizado acelerador de pega rápida e seus custos deverão estar diluídos no preço deste item na planilha.

- A CONTRATADA devera proteger as juntas durante a execução dos trabalhos e deverá reparar e/ou repor as que tenham sido danificadas, sem ônus para a CODEVASF, com faixa de isopor de 15,0mm de largura por 10,0mm de espessura e sobre a mesma será aplicada uma nova tela de base prolipropileno emborrachado com produto impermeável.

- Cuidados especiais deverão ser tomados durante o lançamento e vibração do concreto em torno da junta, de modo a garantir a perfeita aderência do mesmo e obter uma junta de dilatação/vedação e trincas perfeitamente impermeáveis e contínuas.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A remuneração deste item se fará por (m) metro de junta e trincas efetivamente concluída, nos locais antecipadamente determinados pela CODEVASF.

As medições serão feitas mensalmente de acordo com o realmente executado e o pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

5.2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO

Onde foi necessária a substituição e/ou recuperação das placas de concreto, conforme descrito acima; após a secagem do concreto será feita a impermeabilização de toda a superfície do canal, ou seja, fundo, muretas e taludes; conforme indicado em seção típica de projeto.  A impermeabilização deverá no final ser um conjunto monolítico, onde o concreto e a camada impermeabilizante devem constituir uma só peça, espessura mínima 1,0 mm, que trabalhe em presença d’água; possa ficar exposta ao sol quando o canal estiver vazio, como também não sofra trinca ou rachadura e independa de proteção mecânica. No caso da camada impermeabilizante ser fundida no local, à base de água e diluentes, devido as juntas do canal, deverá ser agregada ao impermeabilizante uma tela de tecido não tecido (TNT) a base de polipropileno, poliéster ou similar, apenas nas juntas e trincas do canal. No caso da camada impermeabilizante proposta ser tecida ou manta pré-fabricada, esta também, no final, após a aplicação, deverá constituir também uma peça monolítica com a placa de concreto, isto é, toda a superfície do concreto deverá estar colada ao tecido ou a manta pré-fabricada e vice-versa. Também independa de proteção mecânica e não descole em presença d’água.

##### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A remuneração deste item se fará por (m²) metro quadrado de área efetivamente concluída, nos locais antecipadamente determinados pela CODEVASF.

As medições serão feitas mensalmente de acordo com o realmente executado e o pagamento será efetuado pelo preço unitário, correspondente a todos os serviços descritos anteriormente, da planilha orçamentária da obra.

6.0 GARANTIA

A CONTRATADA responderá integralmente por qualquer anormalidade verificada nos serviços executados, verificados a qualquer tempo pela CODEVASF, dentro do prazo de responsabilidade técnica regulamentado na lei específica; estando a  CONTRATADA passível de sanções previstas pela mesma. A CONTRATADA deverá iniciar os trabalhos em acordo com a fiscalização em locais previamente escolhidos pela mesma e elaborar diário de ocorrência, atualizado, que permanecerá no local dos serviços até o seu término e, posteriormente encaminhado a fiscalização como parte do relatório final.

Juazeiro, 26 de Outubro de 2007.