E S P E C I F I C A Ç Õ E S   T É C N I C A S

- - OBJETIVO :

As  presentes  Especificações Técnicas  visam estabelecer e nortear as condições mínimas para execução das obras de construção do DIQUE DE CONTROLE DE PEDRINHAS, com o objetivo de proceder a retenção d’água em função da flutuação do LAGO DE SOBRADINHO, naquela localidade durante o período de vazante, que se verifica logo após o inverno,  Principalmente quando o lago atinge cota máxima de represamento.

2.0 - LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO :

A  obra fica localizada no interior do município de PILÃO ARCADO – BA , à cerca de 15 Km da sede , próxima a COMUNIDADE DE PEDRINHAS, e seu acesso se dá  por estrada municipal encascalhada em bom estado de conservação.

- –  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO:

Corresponde as tarefas de disponibilizar equipamentos, materiais e pessoal, dispostos no canteiro de obra necessários e indispensáveis a execução completa e sua posterior retirada  da mesma. Os custos envolvidos com toda essa operação não deverá ultrapassar 5,0 % do valor proposto para execução da obra, sob pena de desclassificação do processo licitatório .

- -  ESCOPO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO DIQUE :

4.1 – JAZIDAS :

As jazidas de material  areno-argiloso, classificado como de 1º categoria ,  necessário a construção do maciço poderão ser explorados a uma distância  média de até 5,0 Km da obra. Para sua utilização  deverão ser demandadas as etapas de limpeza da área, de maneira que o material a ser escavado fique isento de raízes e / ou restos de material vegetal.

Deverão ser realizados , no mínimo, dois ensaios geotécnicos, por jazida, para determinação da granulometria, umidade ótima e dos índices de LL , LP e IP.

O material arenoso  necessário a execução do vertedouro e demais obras afins e complementares, poderá ser retirado do leito dos riacho, à montante da obra.

As pedras rachões, classificadas como material de terceira categoria, para serem utilizadas na construção do vertedouro, também poderão ser exploradas em várias jazidas disponíveis distantes até 20km da obra.

Na construção deverão ser utilizadas aquelas classificadas como graníticas, selecionadas com faces limpas, angulosas e tamanhos variados.

4.2 - FUNDAÇÃO:

A cava de fundação deverá ser realizada obedecendo a configuração de projeto, até atingir material impermeável adequado, devidamente aceito e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

As cotas contidas em projeto são apenas indicativas e estimadas. A profundidade da cava de fundação, em cada estaca, deverá atingir material adequado, tipo piçarroso, argila compactada ou leito rochoso que garanta perfeita impermeabilização do maciço através da fundação.

Atingida as cotas de fundação adequada, a superfície deverá ficar limpa, isenta de restos de material vegetal e poças d’ água.

O material resultante da escavação deverá ser transportado para área de bota-fora, indicada pela FISCALIZAÇÃO.

4.3 - CONSTRUÇÃO DO MACIÇO:

A recomposição do maciço deverá ser realizada com material proveniente de jazida, pré –umedecido e misturado , ou não , ao resultante do rebaixamento do maciço existente.

O mesmo deverá  ser trabalhado, espalhado em camadas com espessura média de  0,30 m, umedecidas com teor de umidade próximo da umidade ótima, homogeneizada e compactada com grau de compactação em torno de 96 % do Procto Normal.

As camadas deverão ser espalhadas em cerca de  0,30 m  além dos off-set externos de montante e jusante em cada nível da seção, afim de que fique assegurado a compactação das camadas em toda  largura da mesma, desde a fundação até a crista da barragem.

A compactação deverá ser realizada com rolo vibratório pé-de-carneiro pata curta, devendo o mesmo cobrir, no mínimo seis passadas no mesmo trecho , em cada camada.

Na seqüência de elevação do maciço deverá ficar assegurado que após a compactação de cada camada, a superfície apresente rugosidade e umidade adequada que permita perfeita junção de contato, entre elas, de maneira a evitar estratificação do maciço.

No processo construtivo do maciço, todo material deverá já vir pré-selecionado de jazida, sem restos vegetais e blocos de pedra.

A atividade seletiva deverá ser complementada durante o espalhamento e homogeneização do material, em cada camada, retirando-se todo e qualquer material de origem vegetal e blocos de pedra com tamanho igual ou superior a 0,15 m

Concluída a compactação da camada superior do maciço, correspondente a cota da crista, deverá ser procedida a regularização dos taludes de montante e jusante, retirando-se todo o material de excesso, não compactado, para área de bota-fora

  - - CONSTRUÇÃO DO VERTEDOURO:

4.4.1 - FUNDAÇÃO:

A  cava de fundação do vertedouro deverá ser realizada com estreita observância da configuração e dimensões contidas  na seção tipo de projeto.

A fundação deverá atingir rocha sã ficando a superfície irregular de maneira a assegurar perfeita aderência da argamassa da alvenaria de pedra à fundação.

Concluída a fundação, a superfície  da mesma deverá ser limpa, isenta de poças d’água, de maneira a não modificar o teor de umidade e as características da argamassa.

4.4.2 – CORPO DO VERTEDOURO EM ALVENARIA DE PEDRA:

O maciço do vertedouro deverá ser construído em alvenaria de pedra argamassada em cimento e areia no traço 1:4 , em volume, obedecendo rigorosamente  a configuração geométrica e dimensões contidas em projeto.

Para tanto a obra deverá ser gabaritada, com estaqueamento de mesma seção a cada 5,00 m .

As pedras a serem utilizadas, deverão ser do tipo granítica, sã com faces limpas e angulosas e tamanho médio de 0,20 m .

As mesmas deverão ser assentadas sobre argamassa, de maneira  que não haja contato direto entre as faces, dificultando a possibilidade de formação de  caminhos preferenciais de percolação d’água pelo corpo do vertedouro .

4.4.3 - SEÇÃO MOLHADA DO VERTEDOURO:

A seção molhada do vertedouro, com 20 cm de espessura, correspondente a crista e parâmetro de jusante deverá ser realizado em concreto simples, no traço cimento, brita e areia  - 1:2 : 2 , em volume, obedecendo rigorosamente a configuração geométrica  da seção tipo de projeto.

Para tanto , toda seção de curvatura do perfil creager deverá ser gabaritada com madeira industrializada prensada.

4.4.4 -  REVESTIMENTO:

Toda seção do vertedouro deverá ser revestida com uma camada de 2,50 cm de espessura, argamassada em cimento e areia no traço 1 : 4, em volume, e acabamento barra-lisa com juntas secas transversais ao eixo do vertedouro a cada 5,00 m.

4 .5 – RIP –RAP

Todo o parâmetro de montante e jusante do maciço será revestido com uma camada de pedra rachão arrumada com tamanho de 25,00cm.

As pedras deverão ser arrumadas de maneira a cobrir todo o parâmetro de montante, desde a base até a crista, sem deixar lacunas, que permita o solapamento direto d’água na superfície do maciço.

5 .0 – PRAZO DE EXCUÇÃO:

O prazo máximo de execução da obra será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos a contar da data de assinatura do contrato.

6..0 -  FORMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

A medição do valor referente a mobilização e desmobilização será na razão de 50 % na primeira fatura e os 50 % restantes na última medição.

A medição dos serviços será realizada mensalmente, em conformidade com os serviços efetivamente realizados e de acordo com os itens e preços unitários ofertados em planilha.

A medição do volume de escavação e bota-fora da fundação ,tanto do maciço como do vertedouro, serão medidos na seção escavada, obedecendo a  configuração geométrica de projeto. Isto é , não serão considerados possíveis alargamentos na seção de campo em função da execução dos serviços, há não ser que isso se dê em função do aumento de profundidade.

A medição dos volumes do material escavado, carregado, transportado, espalhado, homogeneizado, umedecido serão iguais ao volume compactado medido na seção de projeto em conformidade com seções de projeto, adaptadas as condições de campo através de planialtimetria realizada pela EMPREITEIRA e confirmada pela FISCALIZAÇÃO. Isto é, não será considerado o empolamento do material solto, nem de excesso além dos off-set externos para efeito de medição.

7.0 – DADOS TÉCNICOS DA BARRAGEM

DADOS TÉCNICOS PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETO:

-  Área da Bacia Hidrográfica ......................A.=  65,00 km²

-  Área da Bacia Hidráulica ........................ A2=  45,00 Ha

- Coeficientes Higrométricos – U= 1,00 , K= 0,20 , C= 1,00

- Precipitação Média Anual .........................P.=  450,00 mm

- Linha de Represamento ...............................=      3,00 km

- Linha de Fundo .........................................L=    30,00 km

DADOS DE PROJETO:

- Tipo de barragem .........................       = Em Terra Homogênea

- Altura Máxima do maciço........           =      6,00 m

- Taludes de Montante e Jusante........... =     2 : 1

- Extensão máxima pelo coroamento     =  220,00m

- Largura pelo coroamento ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=      4,00m

- Sangradouro em Alvenaria de Pedra...=     40,00m

- Lâmina Máxima de Sangria ................=      1,00m

- Revanche – Folga do Maciço .............=      0,50m

- Volume de Acumulação .....................=      1,35 Milhões/m³

NOTA : A folga do maciço em relação a cota do vertedouro é praticamente inexistente em função de que todo o dique poderá ser  submersível ao atingir a cota máxima de represamento do  LAGO DE SOBRADINHO

8.0 -  ESTUDOS DE IMPÁCTO AMBIENTAL

Esses estudos são dispensáveis para o caso particular da construção dessa obra, uma vez que a mesma será realizada dentro da Bacia Hidráulica do Lago de Sobradinho, onde não haverá interferência e / ou modificações do ecossistema da área. A mesma tem , apenas, a função de evitar o recuo rápido d’água represada por  ocasião de enchimento máximo do lago e posterior vazante do mesmo. Isto é , o referido dique funcionará como barragem, retendo a água represada à montante do mesmo.

JUAZEIRO ,  30 de Outubro de 2008

Antonio luna de Alencar

- 6 ª GRD / UIP -